CAPÍTULO vi

TESTES COM A CAVIDADE REENTRANTE SUPERCONDUTORA DE NIÓBIO

## Introdução

Cavidades ressonantes supercondutoras podem ser utilizadas em um grande número de situações como: aceleradores de partículas, osciladores de freqüência padrão, acelerômetros para antenas de ondas gravitacionais, etc.

Oelfek descreve como é feito o tratamento de cavidades reentrantes supercondutoras para medidas físicas. Tsubono   realizou uma séria de testes sobre a utilização das cavidades em transdutores eletromecânicos. Os resultados mais expressivos, como parte de um sistema de transdução para detectores de ondas gravitacionais, foram obtidos pelo grupo de OG’s da UWA, utilizando cavidades reentrantes abertas, durante a operação do detector Niobè   .

Para fazer parte do sistema de transdução, as cavidades reentrantes devem ser bombeadas por um oscilador de microondas com baixo ruído de fase. O desempenho do transdutor depende de alguns parâmetros intrínsecos da cavidade, como o Q elétrico e o fator de acoplamento da mesmaError: Reference source not found.

Neste capítulo apresento o estudo realizado com uma cavidade reentrante de nióbio, similar àquela utilizada pelo grupo australiano, visando utilizá-la no desenvolvimento de um transdutor para o detector Mario Schenberg. Foram realizadas medidas, em temperaturas criogênicas (em torno de 4,2 K) com a cavidade fechada e comparados os resultados com os obtidos com a cavidade australiana.

Para a realização dos testes, desenvolveu-se um criostato onde foi possível, durante um mesmo experimento, variar o fator de acoplamento da cavidade, permitindo, assim, a realização de várias medidas. A necessidade de realizar medidas em temperaturas criogênicas deve-se ao fato de que, para temperaturas inferiores a 9 K, o nióbio torna-se supercondutor, havendo, com isto, uma diminuição das perdas em sua superfície (devido à diminuição da resistividade superficial), possibilitando, assim, a obtenção de Q altos.

## Descrição da cavidade reentrante

A cavidade reentrante utilizada em nossas medidas é ilustrada na Figura 6.1. Basicamente, ela consiste de uma cavidade cilíndrica com 1,45 mm de profundidade, possuindo um poste central cônico com 1,4 mm de altura. Para alimentação e monitoração da cavidade durante os testes, utilizou-se um cabo coaxial UT 47 capaz de deslizar através de um furo lateral, deslocado 2,5 mm do centro do poste.

Fig. 6.1 - Desenho esquemático da cavidade reentrante. As dimensões da cavidade foram escolhidas de modo a obter a máxima semelhança possível com aquela utilizada pelo grupo australiano.

A cavidade foi usinada na oficina do Instituto de Estudos Avançados (IEAv – CTA), a partir de uma peça de nióbio de alta pureza, com uma concentração de tântalo inferior a 1 parte em 103. Esta concentração é necessária para a diminuição das perdas elétricas no interior da cavidade quando resfriada abaixo de 9 K.

Em sua parte superior, a cavidade reentrante é fechada por uma placa de nióbio, mantendo um “gap” entre o cone central e a parede superior (tampa) a sua frente. Desta forma, a cavidade fechada torna-se um ressonador LCR, onde a capacitância, determinada pelo “gap”, é modulada pelo movimento relativo entre o poste central e a tampa. A indutância é causada pelo campo magnético ao redor do poste central. A região central de ressonância do transdutor é cercada por uma “armadilha de RF”, que tem por objetivo reduzir as perdas por radiação (ver Figura 6.1).

As dimensões da cavidade foram obtidas a partir do modelamento de um circuito LCR, de forma que somente os modos ressonantes TEM fossem permitidos. Para isto, dimensionou-se a profundidade da cavidade em  << 0/4 (sendo  a altura da cavidade e 0 o comprimento de onda correspondente à freqüência do modo), fazendo com que os modos TE e TM fossem proibidos. O raio externo da cavidade foi definido de forma a ser menor do que 0 / 3.41.

Conforme mencionado anteriormente, a cavidade é excitada e monitorada por um cabo coaxial UT47, responsável pelo acoplamento elétrico entre a cavidade e o circuito externo. Na ressonância, as configurações de campo consistem, predominantemente, de um campo magnético ao redor do poste central (Figura 6.2), e de um campo radial elétrico entre o final do poste e a tampa superior (Figura 6.3).

Fig. 6.2 - Configuração, para o modo TEM 01, do campo magnético dentro da cavidade. Imagem feita utilizando o software Microwave Studio.

Fig. 6.3 - Configuração, para o modo TEM 01, do campo elétrico dentro da cavidade. Imagem feita utilizando o software Microwave Studio.

## Conceitos teóricos

### Fator de qualidade de uma cavidade

O Qec elétrico carregado de uma cavidade é dado por:

,							       (6.1)

na qual Q0 é a figura de mérito elétrico intrínseco da cavidade, e é o fator de acoplamento elétrico da cavidade, e Qext é o fator de qualidade do circuito externo à cavidade  .

O fator de acoplamento pode ser definido como a razão entre a potência dissipada externamente e internamente, sendo calculado na ressonância, dependendo da cavidade estar sub-acoplada ou super-acoplada, das seguintes formas:

ou		,			       (6.2)

sendo o coeficiente de reflexão dado por:

,								       (6.3)

com Pi , Pdis e Pr sendo, respectivamente, as potências injetadas, dissipada e refletida na cavidade, na freqüência de ressonância.

Para obter a máxima supressão da portadora da potência refletida, é necessário que se tenha um fator de acoplamento igual a 1 (acoplamento crítico), independente do Q elétrico descarregado da cavidade, na freqüência de ressonância.

### Preparação da Superfície da Cavidade

Fatores de Qualidade (Q’s elétricos) da ordem de 109 já foram medidos em cavidades cilíndricas de nióbio a 4.2 K Error: Reference source not found. Nestas cavidades, as altas rugosidades superficiais, resultantes dos processos de usinagem, foram minimizadas através de polimento químico. Para este polimento, utilizou-se uma mistura (a 50%), altamente reativa ao nióbio, de um concentrado de ácidos nítrico e hidrofluorídrico.

Em nosso experimento, optamos por realizar o polimento mecânico (com pastas de alumina e diamante) para o tratamento das superfícies da cavidade, obtendo (visualmente) bons resultados. O polimento químico foi utilizado para a tampa da cavidade, mas o resultado obtido não foi satisfatório, fazendo com que a mesma também fosse polida mecanicamente.

## Montagem Experimental

Nosso objetivo inicial era determinar experimentalmente o Q elétrico da cavidade em função do acoplamento, da posição da “probe” ou sonda e, também, do acabamento superficial da cavidade. Para a realização destas medidas, desenvolvemos e construímos um criostato, mostrado nas Figuras 6.4 e 6.5, fazendo com que fosse possível inserir a cavidade dentro de um tanque de hélio líquido (LHe) e resfriá-la até 4,2 K (Figura 6.4).

O criostato é composto de dois longos tubos de aço inox, com paredes finas, inseridos um dentro do outro. A montagem foi feita de tal forma que o tubo interno pudesse girar em relação ao primeiro. Numa das extremidades do tubo externo soldou-se uma câmara experimental (feita de latão), onde a cavidade reentrante fechada pudesse ser alojada. Foi fixado nas extremidades do tubo interno, e mantido em seu interior, um cabo coaxial UT47. O movimento de rotação do tubo interno, em relação ao externo, permitia o movimento do cabo coaxial no interior da cavidade, desde uma posição próxima à tampa até cerca de 2mm da mesma, possibilitando aumentar (ou diminuir) o seu acoplamento elétrico com a mesma, através do ajuste da posição da “probe”. As Figuras 6.5 e 6.6 ilustram alguns detalhes desta montagem experimental.

Fig. 6.4 - Vista do criostato mantido no interior do tanque de He durante as medidas.

Fig. 6.5 - Detalhe da câmara experimental (feita de latão) soldada numa das extremidades do tubo externo, onde a cavidade reentrante de nióbio pudesse ser alojada.

Fig. 6.6 - Vista frontal do criostato composto de dois longos tubos de aço inox, com paredes finas, inseridos um dentro do outro. A montagem foi feita de tal forma que o tubo interno pudesse girar em relação ao primeiro.

A extremidade superior do criostato continha cinco saídas, sendo: uma para o sistema de vácuo; duas saídas para sensores de baixo e alto vácuo (Pirani e Penning); uma saída para conexão do cabo coaxial UT47 com o analisador de rede; e, uma saída auxiliar (não utilizada) para conexão dos sensores de temperatura.

## Medidas Experimentais

Conforme mencionado na seção anterior, o criostato foi construído de modo a permitir o resfriamento da cavidade através de sua inserção direta no interior de um tanque contendo LHe, conforme ilustrado na Figura 6.4.

Embora não tivéssemos medido o tempo de resfriamento da amostra, quando mergulhada em LHe, observamos que o mesmo foi de aproximadamente 30 minutos. Durante o resfriamento, era possível observar o momento em que a amostra atingia temperaturas inferiores a 9 K, onde o pico de ressonância do circuito se tornava proeminente.

Nossos resultados foram obtidos a partir da montagem ilustrada na Figura 6.7, utilizando-se um analisador de rede escalar que possui uma fonte de varredura (“sweep”), fornecendo um sinal em uma banda pré-definida. Este sinal era, então, injetado na cavidade, que foi analisada por reflexão , sendo absorvido na região de ressonância da mesma. Para outras regiões, o sinal fornecido pelo analisador de rede era, praticamente, completamente refletido para a cavidade.

Distância da probe à Tampa da Cavidade (mm)

1

2

probe

cavidade

Poste central

Fig. 6.7 - Desenho esquemático da montagem utilizada para medição do Q elétrico da cavidade.

As medidas, utilizando a configuração acima, foram obtidas da seguinte forma:

- Um sinal de varredura (sweep) era enviado pelo analisador de rede para a cavidade. Foi possível utilizar bandas de até 40 GHz. Entretanto, selecionamos bandas menores (~ 500 MHz) visto que pretendíamos encontrar sinais em bandas da ordem de 100 kHz;

- O sinal refletido da cavidade era detectado e analisado pelo analisador de rede, representando o que não tinha sido absorvido pela cavidade. Conforme mostrado na Figura 6.8, o pico mais estreito é o do modo ressonante da cavidade de microondas, enquanto que os outros podem estar associados aos modos ressonantes de transmissão dos cabos. O resultado obtido com o analisador de rede nos fornece informações relativas ao que o foi transmitido e absorvido por aquele determinado modo. Quando na ressonância, a absorção é máxima, indicando que para outras freqüências o sinal é refletido.

Fig. 6.8 - Resultado apresentado pelo analisador de rede. O pico mais estreito é o do modo ressonante da cavidade de microondas, enquanto que os outros podem estar associados aos modos ressonantes de transmissão dos cabos. O eixo x representa a freqüência, enquanto o eixo y representa um valor relativo da potencia em dB.

No resultado apresentado na Figura 6.8, o eixo x representa a freqüência, enquanto o eixo y representa um valor relativo da potencia em dB, sendo que a escolha deste modo tem por objetivo facilitar a determinação do Q, permitindo identificar a banda do modo ressonante a 3dB (ou meia altura).

## Resultados

A partir de resultados como aquele mostrado na Figura 6.8 foi possível determinar os parâmetros de interesse para o nosso estudo, ou seja, o fator de acoplamento e a figura de mérito elétrica da cavidade em função da posição da “probe” no interior da cavidade.

Como foi dito anteriormente, em nosso criostato, era possível mover a “probe” dentro da cavidade, desde uma posição próxima à tampa até cerca de 2mm da mesma. Foram realizadas várias medidas para o Q elétrico em função da posição da “probe”, cujos resultados apresentaram um caráter monotônico, ou seja, a medida em que a “probe” era afastada do topo da cavidade, o valor do Q aumentava até que fosse atingido um valor máximo (“probe” afastada 1mm do topo) e, a partir de então, diminuía novamente, conforme ilustrado na Figura 6.9.

Observa-se na Figura 6.9, que, a partir de 1mm da tampa da cavidade, a “probe” volta a se aproximar da superfície e, com isto, ocorre uma degradação do Q. Isto ocorre tanto no caso onde a “probe” esteja próxima da tampa quanto próxima da base da cavidade, devido ao campo induzido na “probe”.

Fig. 6.9 - Variação do Q elétrico com a posição da “probe” no interior da cavidade, (referência tomada em relação ao topo da cavidade).

Na Figura 6.10, é mostrada a dependência do Q elétrico com a freqüência da cavidade. Concluímos que, ao ser inserida, a “probe” é vista pela cavidade como um outro poste, alterando o volume interno da cavidade e produzindo uma variação na freqüência da mesma. Além disto, o fato da “probe” não ser supercondutora causa um aumento das perdas no interior da cavidade, ocorrendo, desta forma, uma diminuição do fator de qualidade elétrico da mesma.

Fig. 6.10 - Mudança da freqüência de ressonância com o Q elétrico.

A Figura 6.11 mostra o efeito da posição da “probe” com a freqüência, confirmando nossa suposição de que, ao ser totalmente inserida na cavidade, qualquer mudança na sua posição afeta substancialmente a freqüência da mesma. E, à medida que a “probe” é retirada da cavidade, a freqüência aproxima de um valor que acreditamos ser o valor real para a freqüência de ressonância da cavidade.

Figura 6.11: Comportamento da freqüência da cavidade com o a posição da probe.

## Referências Bibliográficas

A. Facco, V. Zviagintsev, D. Berkovits, Z. Lipeng, F. Scarpa, E. Chiaveri, R. Losito, M. Pasini, RF Testing of The Trasco Superconducting Reentrant Cavity for High Intensity Proton Beams, proceeding of EPA 2002, Paris, France.

W. C. Oelfke and W. O. Hamilton, Design and Preparation of high-Q niobium reetrnat cavities for physics measurements. Rev. Sci. Instrum. 54(4), April 1983.

Kimio Tsubono, Shigenori Hiramatsu and Hiromasa Hirakawa, Cavity transducer for Subatomic Mechanical Vibration, Japanese Jorunal of Applied Physics, Vol. 16, no. 9, Sepetember, 1977, pp. 1641-1645.

Kimio Tsubono, Masatake Ohashi and Hiromasa Hirakawa, Parametric Transducer for Gravitacional Radiation Detector,  Japanese Jorunal of Applied Physics, vol. 25, no. 4, april, 1996, pp. 622-626.

N. P. Linthorne and D. G. Blair, Superconducting re-entrant cavity transducer for a resonant bar Gravitational radiation antenna. Rev. Sci. Instrum. 63 (9), Sepetember, 1992.

Michael E. Tobar and David G. Blair, Sensitivity analysis of a resonant-mass gravitational wave Antenna With a Parametric Transducer, Rev. Sci. Instrum. 66(4), April 1995.

L. J. Mittoni, N. P. Lintrhorne, A. G. Mann and D. G. Blair, Optimization of Superconducting re-entrante cavities for transducer applications,

Peter Jamer Turner, Operation of the Southern Hemisphere Resonant Bar Gravitational Radiation Detector, Tese de doutorado, University of Western Australia, 1995.

Edward L. Ginzton, Microwave Measurements, McGraW-Hill Book Company, Inc. New Yourk 1957.

J. P Turneaure, Ira Weisman, Microwave Surface Resistance of Superconducting Niobium, Journal of Applied Physics, Volume 39, Number 9. August 1968.

Tom Hays, Cavity Analysis By Refletction, Laboratory of Nuclear Studies, Cornell University, Ithaca, NY 14853. SRF 940525-04, Nota de divulgação.

Jens Knobloch, Basic Concepts of Measurements Made on Superconduting RF Cavities, Laboratory of Nuclear Studies, Cornell University, Ithaca, NY 14853. 1991. SRF 910927-07, Nota de divulgação.