ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO

SETOR METALÚRGICO BRAZILIAN METALLURGY STATISTICAL YEARBOOK

SIDERURGIA

STEELMAKING

FERRO-GUSA

PIG IRON

FERROLIGAS

IRONALLOYS

METAIS NÃO FERROSOS

NONFERROUS METALS

FUNDIÇÃO

FOUNDRY

2017

VERSÃO PRELIMINAR Atualizado 12/03/2018

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO

SETOR METALÚRGICO BRAZILIAN METALLURGY STATISTICAL YEARBOOK

SIDERURGIA

STEELMAKING

FERRO-GUSA

PIG IRON

FERROLIGAS

IRONALLOYS

METAIS NÃO FERROSOS

NONFERROUS METALS

FUNDIÇÃO

FOUNDRY

2017

3

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral

Presidente da República/

Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro de Estado de Minas e Energia/

Fernando Coelho Filho

Secretário-Executivo/

Paulo Pedrosa

Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Vicente Humberto Lôbo Cruz

Diretor do Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral

José Luiz Amarante Araújo

Coordenação

Sandra Maria M. de Almeida Angelo

Equipe Técnica

Henrique Libânio Pinheiro Rocha Sandra Maria M. A Angelo

Equipe de Apoio Lorena Lopes de Moraes Raquel Vilela Corrêa

Colaborador

Fernando Antônio Freitas Lins

Índice

Apresentação

Síntese do Setor Metalúrgico

Panorama do Setor Metalúrgico

Siderurgia

Ferro-gusa

Ferroligas

Metais não ferrosos

Fundição

Siglas

Table of Contents

Foreword

Summary of the Metallurgical Sector

Overview of the Metallurgical Sector

Steelmaking

Pig iron

Iron alloys

Nonferrous metals

Foundry

Acronyms

Apresentação

A Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral - SGM, do Ministério de Minas e Energia, apresenta ao público a 23ª edição do Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico e a 12ª edição do Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não Metálicos. Ambas as edições trazem uma visão sobre a primeira transformação a que são submetidos os bens minerais.

Este Anuário contempla os segmentos de siderurgia, ferro-gusa, ferroligas, metais não ferrosos e fundição, abrangendo o período 2012-2016. A SGM/MME tem intensificado sua relação institucional com as associações representativas dos diversos segmentos produtivos, por meio de acordos de cooperação técnica.

O conteúdo deste Anuário serve aos analistas do governo, empresários, técnicos e estudiosos do setor. Apresenta-se no primeiro capítulo o Panorama do Setor Metalúrgico, incluindo seus aspectos socioeconômicos e energéticos. A relevância do Setor Metalúrgico para o País é apresentada na tabela síntese que segue esta apresentação.

Agradecemos a valiosa colaboração das Associações representativas dos segmentos e órgãos que publicam e/ou concordaram em fornecer informações e os dados, essenciais para a elaboração deste Anuário.

A edição do Anuário 2017 está disponível no endereço eletrônico:

http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/geologia-mineracao-e-transformacao- mineral/publicacoes

VICENTE HUMBERTO LÔBO CRUZ

Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Foreword

The Secretariat of Geology, Mining, and Mineral Transformation of the Ministry of Mines and Energy of Brazil is pleased to publish the 23th edition of the Statistics Yearbook of the Metallurgical Sector and the 12th edition of the Statistics Yearbook of Non-metallic Processing. Both editions feature an overview of the minerals industry in Brazil.

This Yearbook provides information on steel, pig iron, ferroalloys, non-ferrous metals, and casting segments for the period from 2012 to 2016. The Secretariat has strengthened its institutional relations among a number of representative national associations that has been acting in the mineral sector under the provision of technical cooperation agreements.

The contents of this yearbook are considered an useful analytical tools for government, private sector, technicians, and the academy. The first chapter provides an overview of the Metallurgical Sector, including socioeconomic and energy aspects. The relevance of this sector for the country is presented through the synthesis table that you can find in attachment.

I wish to thank the representative associations of the mineral processing sector, as well as other entities that agreed on providing valuable information and important data during the compiling stage and elaboration of this yearbook.

The Yearbook 2017 is also available on line at:

http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/geologia-mineracao-e-transformacao- mineral/publicacoes

VICENTE HUMBERTO LÔBO CRUZ

Secretary of Geology, Mining, and Mineral Transformation

Síntese	do Setor Metalúrgico

Summary of the Metallurgical Sector

SÍNTESE DO SETOR METALÚRGICO

SYNTHESIS OF THE METALLURGICAL SECTOR

UNID.

2014	2015	2016

16 / 15

UNIT	(%)

FATURAMENTO * / NET SALES	109 US$	54,3	38,0	30,4	(20,0)

PIB Setorial	109 US$ (

PIB Industrial	109 US$ (

PIB Brasil	109 US$ (

2016

2016

2016

)    48,1	43,0	40,7	(5,3)

)	828	777	745	(4,1)

)   3.387	3.258	3.141	(3,6)

Participação no PIB Industrial  /   % on Industrial GDP	%	5,8	5,5	5,5

Participação no PIB Nacional /   % on National GDP	%	1,4	1,3	1,3

EXPORTAÇÕES SETOR / SECTOR EXPORTS **	109 US$	19,9	19,0	17,6	(7,4)

Participação nas Exportações Brasileiras / % on Brazilian Exports	%	8,8	8,4	7,8

IMPORTAÇÕES SETOR / SECTOR IMPORTS **	109 US$	12,0	9,7	6,6	(32,0)

Participação nas Importações Brasileiras / % on Brazilian Imports	%	5,2	4,2	2,9

SALDO DOS METÁLICOS / BALANCE METALLICS	109 US$	7,9	9,3	11,0	18,3

SALDO COMERCIAL BRASILEIRO / BRAZILIAN SUPERAVIT	109 US$	(4,0)	19,7	47,7	142,1

INVESTIMENTOS SIDERURGIA / INVESTMENTS ON STEELMAKING	109 US$	2.379	1.291	1.250	14,3

EMPREGOS DIRETOS / DIRECT JOBS  ON STEELMAKING	103	117.285  105.306  100.028	(5,0)

CONSUMO ENERGÉTICO / ENERGETIC CONSUMPTION

% do Consumo Final de Energia na Indústria / % on Industry	%	21,3	20,8	19,8

% do Consumo Final de Energia no País / % on Brazil	%	9,2	9,0	8,6

% do Cons.de En.Elétrica na Indústria / % on Industry E. Energy	%	24,8	22,7	22,4

% do Cons. En. Elétrica no País / % on Brazil E. Energy	%	11,1	9,9	9,9

(*) Dados referentes aos segmento da siderurgia e alumínio /  Data refers to steelmaking,and aluminium .

(**) Inclui manufaturados e compostos inorgânicos metálicos/  Data refers to manufactured and metalics inorganic compounds

1000

800

600

400

200

0

808,4

Produção Mundial de Aço Bruto 2016

World Crude Steel Production 2016

104,8	95,6	78,5	70,8	68,6	42,1	33,2	31,3

China	Japão	India	EUA	Rússia	Coréia do Alemanha  Turquia	Brasil

Fonte/Source: IABr - Instituto Aço Brasil

Unid/Unit:106t

Sul

Consumo Aparente Mundial do Aço Per Capita (kg/hab)

World Apparent Steel Use Per Capita

1200,0

1000,0

800,0

600,0

400,0

200,0

0,0

1130,2

782,1

634,7

499,5	492,7	492,6	469,6

Coreia do Sul

Formosa	República

Checa

Alemanha	China	Japão	Austria

Fonte/Source: World Steel Association

35.000

34.000

33.000

32.000

31.000

30.000

29.000

Produção Brasileira de Aço Bruto

Brazilian Crude Steel Production

34.163

34.524

33.897

33.256

31.275

2012	2013	2014	2015	2016

Fonte/Source: IABr - Instituto Aço Brasil

Unid/Unit:103t

Exportações Brasileiras de Produtos Siderúrgicos

Brazilian Exports of Steel Products

8.000.000

6.000.000

7.020.518

5.567.386

6.808.335	6.584.725

5.594.041

4.000.000

2.000.000

0

2012	2013	2014	2015	2016

Fonte/Source: IABr - Instituto Aço Brasil

Unid/Unit:106US$

5.000.000

Importações Brasileiras de Produtos Siderúrgicos

Brazilian Imports of Steel Products

4.541.938 4.281.424	4.109.057

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

3.109.774

1.682.754

2012	2013	2014	2015	2016

Fonte/Source: IABr - Instituto Aço Brasil

Unid/Unit:106US$

Exportações Brasileiras de Ferroligas

Brazilian Exports of Ferroalloys

3.000

2.787

2.351

2.746

2.260	2.102

2.000

1.000

0

2012	2013	2014	2015	2016

Fonte/Source: SECEX-MDIC

Unid/Unit:106US$

Importações Brasileiras de Ferroligas

Brazilian Imports of Ferroalloys

250

200

150

100

50

0

225

197

235	242

123

2012	2013	2014	2015	2016

Fonte/Source: SECEX-MDIC

Unid/Unit:106US$

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Produção Brasileira de Ferro-Gusa

Brazilian Production of Pig Iron

26.900	26.200	27.016	27.803	26.036

5.548	5.352	5.036	4.307	3.551

2012	2013	2014	2015	2016

Fonte/Source: SINDIFER / IABr

Unid/Unit:103t

Usinas Integradas	Produtores Independentes

1.500

Exportações Brasileiras de Ferro-Gusa

Brazilian Exports of Pig Iron

1.350

1.068	1.031

1.000

773

523

500

0

2012	2013	2014	2015	2016

Unid/Unit:106US$

Fonte/Source: AliceWeb/ MDIC

Destino das Exportações Brasileiras de Ferro-Gusa 2016

Brazilian Export of Pig Iron by Country of Destination 2016

20%

4%

8%

36%

12%

20%

EUA	Países Baixos	México	Peru	Tailândia	Outros Países

Fonte/Source: AliceWeb/ MDIC

Produção Brasileira de Fundidos

Brazilian Production of Castings

4.000

3.000

2.859	3.071	2.739

2.315

2.102

2.000

1.000

0

2012	2013	2014	2015	2016

Fonte/Source: ABIFA - Associação Brasileira de Fundição

Unid/Unit:103t

1.500

1.362

Exportações Brasileiras de Fundidos

Brazilian Exports of Castings

1.232	1.216

1.000

1.038

886

500

0

2012	2013	2014	2015	2016

Fonte/Source: ABIFA - Associação Brasileira de Fundição

Unid/Unit:106US$

900

800

700

600

500

400

300

200

Produção Brasileira de Metais Não Ferrosos 2016

Brazilian Production of Nonferrous Metal 2016

793

284

225

77	100

100

0

n.d.

n.d.

Alumínio	Chumbo	Cobre	Estanho	Niquel	Silício

Metálico

Zinco

Unid/Unit:103t

Fontes / Sources: ABAL / ABC-Sindicel / Caraíba Metais / DNPM / Votorantim Metais / SNIEE / Mineral Commodity Summaries-US

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

Exportações Brasileiras de Metais Não Ferrosos 2016

Brazilian Exports of Nonferrous Metal 2016

1.119.726

964.304

385.275

200.000

0

21.749

137.842

93.299

2.875

158.162

Alumínio   Chumbo	Cobre	Estanho   Magnésio	Niquel	Silício

Metálico

Zinco

Fonte/Source: SECEX-MDIC

Unid/Unit:103US$

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Importações Brasileiras de Metais Não Ferrosos 2016

Brazilian Imports of Nonferrous Metal 2016

1.510.604

1.156.680

125.578

4.876	29.765	74.508	3.066	74.219

Alumínio   Chumbo	Cobre	Estanho   Magnésio	Niquel	Silício

Metálico

Zinco

Fonte/Source: SECEX-MDIC

Unid/Unit:103US$

I

Panorama	do	Setor

Metalúrgico Overview of the Metallurgical Sector

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

O Setor Metalúrgico está classificado pelo CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas – IBGE, na Seção C – Indústrias de Transformação, Divisão 24 – Metalurgia, dividido em cinco grupos 1: Produção de Ferro-Gusa e de Ferroligas; Siderurgia; Produção de Tubos de Aço, exceto sem costura; Metalurgia dos Metias Não ferrosos e Fundição. O Setor apresenta expressiva importância no cenário econômico brasileiro, com vasta cadeia produtiva dos segmentos ligados à metalurgia, usinagem e produção de manufaturados metálicos, sendo a base de outras atividades relevantes para o país, como a indústria automobilística, construção civil e bens de capital.

Em 2016, o PIB da metalurgia totalizou cerca de US$ 40,7 bilhões participando com 1,3% do PIB brasileiro e 5,4% do PIB da Indústria.

As exportações de produtos da transformação dos metálicos (incluídos os compostos químicos), em 2016, totalizaram US$ 17,6 bilhões, e importações de US$ 6,6 bilhões. Dentre os segmentos abordados neste Anuário, as exportações de aço, alumínio, ferro-nióbio; fundidos e gusa são as mais abrangentes.

1 Esta divisão compreende a conversão de minérios ferrosos e não-ferrosos em produtos metalúrgicos por meios térmicos, eletrometalúrgicos ou não (fornos, convertedores, etc.), e outras técnicas metalúrgicas de processamento para obtenção de produtos intermediários do processamento de minérios metálicos, tais como gusa, aço líquido, alumina calcinada ou não, mates metalúrgicos de cobre e níquel, etc., a produção de metais em formas primárias ou semiacabados (lingotes, placas, tarugos, bilhetes, palanquilhas, etc.), a produção de laminados, relaminados, trefilados, retrefilados (chapas, bobinas, barras, perfis, trilhos, vergalhões, fio-máquina, etc.) e a produção de canos e tubos. Esta divisão compreende também a produção de peças fundidas de metais ferrosos e não-ferrosos e a produção de barras forjadas de aço (laminados longos). Esta divisão não compreende a produção de peças forjadas de metais ferrosos e não-ferrosos (divisão 28).

SOCIOECONOMIC

ASPECTS

The Metallurgical Sector is classified on the CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas – IBGE (Brazilian national index of economic activities) on Seção C Indústrias de Transformação, Divisão 24 – Metalurgia, divided into five groups: production of pig iron and ironlloys ferroalloys, steelworks, Production of Steel tubes except seamless tubes; Non-ferrous metals metallurgy and Foundry (1). The segment has expressive importance in the Brazilian economy with a broad production chain of metallurgy, machinery and manufactured products. It is also a cornerstone for important economic activities in the country such as the automotive industry, civil construction, and capital goods.

The GDP of the Metallurgy in 2016 was US$ 40,7 billion which correspond to a share of 1,3% of the Brazilian GDP and 5.4%  of the industry GDP.

The exports of the metallurgical products (chemical compounds included) in 2016 were US$ 17,6 billion and imports were US$ 6,6 billion. Regarding the industry segments dealt with in this Yearbook the exports the steel, aluminium, ferroniobium, casting and pig iron.

This division encompasses the conversion of ferrous, and non-ferrous ores into metallurgical products by means of thermal electrometallurgical processes or other processes (furnaces, converters, etc) and other metallurgical processes to obtain intermediate products of the processing of metallic ores such as pig iron, liquid steel, calcined or not calcined alumina, copper or nickel mattes etc, the production of primary or semi manufactured items (ingots, sheets, rods, billets, rolled billets etc) the production of rolled, and re-rolled steel, drawn, and redrawn steel (plates, coils, bars beams and tracks, rods, wire rods etc) and the production of pipes and tubes. This division also encompasses the production of castings of ferrous and non-ferrous metals and the production of forged steel bars (long rolled steel). This division does not encompass the production of either ferrous or nonferrous metal forged products (division 28).

PIB DA METALURGIA, DA INDÚSTRIA E DO BRASIL

GDP OF THE METALLURGICAL SECTOR, INDUSTRY AND BRAZIL

Unid: 109 US$ (2016)

|  | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIB da METALURGIA | 22,55 | 35,84 | 53,81 | 47,55 | 48,75 | 53,65 | 42,29 | 48,05 | 42,99 | 40,69 |
| PIB da INDÚSTRIA | 249,57 | 422,51 | 598,56 | 590,24 | 641,37 | 667,08 | 618,11 | 828,03 | 777,49 | 744,72 |
| PIB do BRASIL | 651,75 | 1.053,02 | 1.490,93 | 1.588,29 | 1.743,01 | 2.017,75 | 2.228,90 | 3.387,00 | 3.258,30 | 3.141,00 |
| Metalurgia (% da Indústria) | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,1 | 7,6 | 8,0 | 6,8 | 5,8 | 5,5 | 5,5 |
| Metalurgia (% do Brasil) | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |

Fontes / Sources : Balanço Energético Nacional-BEN / EPE - MME; IPEAData.

Notas / Notes :

Metalurgia = Ferro-gusa e aço + Ferroligas + Não-Ferrosos + Fundição / Metallurgy = Pig iron and Steel + Ferroalloys + Nonferrous Metals + Foundry.

A Siderurgia participa com ~ 70% do PIB da Metalurgia  /  Siderurgy´s contribution to metallurgical GDP is ~ 70%.

CONSUMO APARENTE PER CAPITA  DE ALGUNS METAIS E LIGAS

APPARENT CONSUMPTION  PER CAPITA OF SOME METALS AND ALLOYS

Unid: kg / hab

Metal	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2014	2015	2016

AÇO (bruto) / Crude Steel	50,1	91,6	113	85,7	71,0	86,0	105	140	116	98

AÇO INOX / Inox Steel	n.d.	n.d.	0,49	0,56	0,55	0,88	1,1	1,95	1,46	1,48

ALUMÍNIO (Al)	1,1	2,4	3,0	2,7	2,2	3,2	3,9	7,0	6,4	5,8

COBRE (Cu) Refinado / Refined Copper	0,54	1,5	2,3	1,5	1,1	1,9	2,1	1,9	1,2	1,1

NÍQUEL (Ni)	n.d.	0,035	0,099	0,089	0,100	0,120	0,094	0,321	0,377	0,374

ZINCO (Zn)	n.d.	0,87	1,3	1,1	0,9	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4

Fontes / Sources : Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico-SGM/MME; IBS; ABAL; ABC; ICZ; SNIEE; ABRAFE; Grupo Inox.

World Population (2015) : 7.300 x  106

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

SOCIOECONOMIC INDICATORS

|  | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULAÇÃO (106) | 93,1 | 105,7 | 119,0 | 132,7 | 144,8 | 154,5 | 169,8 | 202,8 | 204,5 | 206,1 |
| PIB per capita (US$2016 / hab) | 7.001 | 9.961 | 12.529 | 11.966 | 12.037 | 11.883 | 13.127 | 16.699 | 15.934 | 15.241 |
| IDH 1 | n.d. | n.d. | 0,549 | 0,575 | 0,600 | 0,634 | 0,665 | 0,755 | 0,754 | 0,754 |
| Índice de Gini 2 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,598 | 0,614 | 0,601 | n.d. | 0,518 | n.d. | n.d. |
| Salário Minímo real(R$ maiol/2016) | 733,9 | 800,4 | 832,8 | 823,3 | 376,6 | 432,1 | 457,1 | 864,8 | 865,4 | 880,0 |

Fontes / Sources : IPEAData; PNUD; IBGE.

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH: o valor 1 é o desenvolvimento máximo. (*)  nova metodologia em 2010.

Índice de Gin i=0 é igualdade perfeita e 1, a máxima desigualdade.

(*)  Nota: de 1970 a 2000 fonte IPEADATA, de 2011 a 2013 fonte IBGE (utilizando Rendimento mèdio Mensal de todas as fontes).

CONSUMO FINAL ENERGÉTICO: METALURGIA , INDÚSTRIA E BRASIL

ENERGY  FINAL CONSUMPTION  : METALLURGICAL SECTOR, INDUSTRY AND BRAZIL

|  | Unid: 103 tep |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. FERRO-GUSA E AÇO | 3.284 | 5.844 | 8.694 | 11.405 | 12.225 | 13.962 | 15.285 | 16.355 | 16.524 | 14.969 |
| 2. FERROLIGAS | 99 | 229 | 502 | 807 | 949 | 972 | 1.182 | 1.431 | 1.206 | 1.218 |
| 3. NÃO-FERROSOS | 455 | 905 | 1.718 | 2.407 | 3.344 | 3.895 | 4.365 | 6.708 | 5.646 | 5.648 |
| METALURGIA (1+2+3) | 3.838 | 6.978 | 10.914 | 14.620 | 16.514 | 18.828 | 20.832 | 24.494 | 23.376 | 21.835 |
| INDÚSTRIA | 18.749 | 28.973 | 43.364 | 52.490 | 55.565 | 64.321 | 74.051 | 114.955 | 112.408 | 110.462 |
| BRASIL | 60.635 | 80.633 | 98.743 | 107.973 | 117.582 | 136.903 | 157.657 | 265.864 | 260.684 | 255.432 |
| Metalurgia (% da Indústria) | 20,5 | 24,1 | 25,2 | 27,9 | 29,7 | 29,3 | 28,1 | 5,8 | 5,0 | 5,1 |
| Metalurgia (% do Brasil) | 6,3 | 8,7 | 11,1 | 13,5 | 14,0 | 13,8 | 13,2 | 9,2 | 9,0 | 8,5 |
| Energia Met. / PIB setor [(tep / US$ 2015)] | 0,170 | 0,195 | 0,203 | 0,307 | 0,339 | 0,351 | 0,493 | 0,714 | 0,544 | 0,537 |

Fontes / Sources :  BEN  / EPE-MME; DTTM-SGM / MME.

Notas / Notes :

tep: tonelada equivalente de petróleo; 1 tep = 41,87 x 10 9 J = 10,0 x 109 cal = 11.630 kWh.

o setor industrial inclui o consumo de energia do setor energético. / The industrial sector includes the consumption of the energetic sector.

Consumo específico/Specific consumption  (tep / t):

ind. siderúrgica /steel industry: inst. integradas/int. plants = 0,55; inst.semi-integradas/semi-integrated (forno elétrico/eletric furnace) = 0,18; ferro-gusa/ pig iron (produtores independentes/independent producers) = 0,70.

não ferrosos/non ferrous = 1,1 [Al = 1,7; Si = 1,5; Sn = 0,52; Cu = 0,32];   ferroalloys  = 1,3;   castings = 0,17 .

Emissão de CO2 in situ/CO2 emission in situ (kg CO2 / t):

indústria siderúrgica /steel industry = 2.020 [inst.integradas/int. plants (coque/coke) = 1.700; inst.integradas/ int. plants (carvão vegetal/charcoal) = 2.200; ferro-gusa/pig iron (independent producers) = 3.000].

não-ferrosos/non ferrous = 3.480;  ferroligas/ ferroalloys = 3.200;  fundidos/castings  = 200.

CONSUMO FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA: METALURGIA, INDÚSTRIA E BRASIL

ELECTRIC  ENERGY - FINAL CONSUMPTION : METALLURGICAL SECTOR, INDUSTRY AND BRAZIL

Unid: 103  GWh

|  | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. FERRO-GUSA E AÇO | 2.000 | 4.873 | 8.920 | 12.351 | 12.770 | 14.363 | 14.712 | 19.430 | 18.709 | 17.256 |
| 2. FERROLIGAS | 570 | 1.314 | 2.908 | 4.164 | 6.210 | 6.292 | 6.397 | 6.767 | 6.093 | 6.023 |
| 3. NÃO-FERROSOS | 3.338 | 6.431 | 11.095 | 17.166 | 25.539 | 28.540 | 28.959 | 32.535 | 26.953 | 27.105 |
| METALURGIA (1+2+3) | 5.908 | 12.619 | 22.923 | 33.680 | 44.520 | 49.195 | 50.067 | 58.732 | 51.755 | 50.384 |
| INDÚSTRIA | 21.609 | 39.542 | 72.385 | 102.437 | 119.149 | 135.431 | 157.179 | 236.988 | 228.419 | 224.698 |
| BRASIL | 39.658 | 69.838 | 122.673 | 173.531 | 217.609 | 264.745 | 331.571 | 530.872 | 522.628 | 519.826 |
| Metalurgia (% da Indústria) | 27,3 | 31,9 | 31,7 | 32,9 | 37,4 | 36,3 | 31,9 | 24,8 | 22,7 | 22,4 |
| Metalurgia (% do Brasil) | 14,9 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 18,6 | 15,1 | 11,1 | 9,9 | 9,7 |
| En.Elétrica Metalurgia / PIB setor [kWh / 103 US$ 2015] | 262 | 352 | 426 | 708 | 913 | 917 | 1.184 | 1.712 | 1.204 | 1.238 |

Fontes / Sources :  BEN  / EPE-MME; DTTM-SGM-MME.

Nota / Note :

- 1 GWh = 86,0 tep

Consumo Específico/ Specific consumption (kWh / t):

indústria siderúrgica/steel industry: inst.integradas/ int. plants = 500; inst.semi-integradas/semi-integrated (forno elétrico/eletric furnace) = 1.700; ferro-gusa/pig iron (produtores independentes/independent producers) = 75.

▪ n ão ferrosos/non ferrous: Al = 15.000; Si = 12.000; Sn = 5.200; Zn = 3.800; Cu = 1.700.

ferroligas/ferroalloys = 7.000 [FeMn=3.150, FeCr=4.450, FeSi=8.600,  FeNi=14.000];

fundidos/castings = 1.000

II

Siderurgia

Steelmaking

SIDERURGIA

Em 2016,  a produção mundial de aço bruto totalizou 1,629 bilhão de toneladas. A China manteve sua posição de líder mundial, com 808,4 milhões de toneladas. O Brasil produziu cerca de 31,275 Mt, com redução de 6% em relação a 2015, colocando-se na 9ª posição do ranking mundial.

O saldo comercial brasileiro do setor siderúrgico, em 2016, apresentou superávit de US$ 3,9 bilhões, com exportações totalizando cerca de US$ 5,6 bilhões e importações US$ 1,7 bilhão. Os Estados Unidos permaneceram como principal destino para dessas exportações 31,7 com participação de 31,7%.

O consumo aparente de produtos siderúrgicos fechou o ano de 2016 com queda de 14,4% em relação a 2015, atingindo 18,2 milhões de toneladas. Segundo o IABr - Instituto Aço Brasil, esses números são reflexo do cenário político- econômico nacional e da contínua perda de competitividade sistêmica que atinge a indústria brasileira do aço além de outros fatores como o excesso de capacidade de produção de aço no mundo.

STEELMAKING

In 2016, the world production of crude steel totaled 1.629 billion tons. China maintained its position as world leader with 808, 4 million tons. . The Brazil produced around 31.275 Mt, down 6% compared to 2015, ranking 9 th in the world.

The Brazilian trade balance in the steel sector in 2016 showed a surplus of US

$ 3.9 billion, with exports totaling about US

$ 5.6 billion and imports US $ 1,7 billion. The United States remained as the main destination for the Brazilian steel products with a share of 31,7 2% of Brazil steel exports.

The apparent consumption of steel products closed the year 2016 with a drop of 14,4% compared to 2015, reaching 18,2 million tons. According to IABr - Instituto Aço Brasil - these figures reflect the national political-economic scenario and the continuous loss of systemic competitiveness that affects the Brazilian steel industry, in addition to other factors such as the high surplus of the world production capacity.

As vendas internas de produtos siderúrgicos totalizaram 16,5 milhões de toneladas, em 2016, cujos maiores consumidores são o setor da construção civil e as indústrias de autopeças e automobilística. Deve ser  também mencionado que o aço é 100% reciclável e desempenha papel chave no modelo circular de negócio no qual todos os produtos devem ser projetados e fabricados de modo que possam ser reparados, recondicionados, reutilizados e reciclados.

Em 2016 o consumo per capita de aço bruto foi de 98 kg / hab, inferior em 15,5% ao de 2015 e o de produtos siderúrgicos 88 kg/hab, também com recuo de 15,4%.

O faturamento da siderurgia, em 2016, foi de R$ 67 bilhões (US$ 19,4 milhões). O número de empregados efetivos em atividades siderúrgicas somou

100.000 (empregos diretos e indiretos).

Domestic sales of steel products totaled 16.5 million tons in 2016, which main consumers are the construction sector, auto parts and automotive industries. It should also be mentioned that steel is 100% recyclable and it plays a key role in the circular business model in which all products must be designed and manufactured to be repaired, remanufactured, reused and recycled.

In 2016 the country’s per capita consumption of crude steel was 98 kg / in habitant, 15,5% less than in 2015, and the consumption of steel products was 88 kg / in habitant, also with a 15,4% decrease.

The revenue of the steelmaking sector in 2016 was R$ 67 billion (US $ 19,4 billion). The number of effective employees in steel activities amounted to 100.000 (direct and indirect jobs).

| WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION |  |  |  |  | Unid./ Unit: 106 t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAÍSES / COUNTRIES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2016 (%) |
| China / China | 731,0 | 822,0 | 822,8 | 798,8 | 808,4 | 49,6 |
| Japão / Japan | 107,2 | 110,6 | 110,7 | 105,1 | 104,8 | 6,4 |
| Índia / India | 77,3 | 81,3 | 87,3 | 89,0 | 95,6 | 5,9 |
| EUA / USA | 88,7 | 86,9 | 88,2 | 78,8 | 78,5 | 4,8 |
| Rússia / Russia | 70,2 | 69,0 | 71,5 | 70,9 | 70,8 | 4,3 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 69,1 | 66,1 | 71,5 | 69,7 | 68,6 | 4,2 |
| República Federal da Alemanha / F.R. Germany | 42,7 | 42,6 | 42,9 | 42,7 | 42,1 | 2,6 |
| Turquia / Turkey | 35,9 | 34,7 | 34,0 | 31,5 | 33,2 | 2,0 |
| Brasil / Brazil | 34,5 | 34,2 | 33,9 | 33,3 | 31,3 | 1,9 |
| Ucrânia / Ukraine | 33,0 | 32,8 | 27,2 | 23,0 | 24,2 | 1,5 |
| Itália / Italy | 27,3 | 24,1 | 23,7 | 22,0 | 23,4 | 1,4 |
| Formosa / Taiwan | 20,7 | 22,3 | 23,1 | 21,4 | 21,8 | 1,3 |
| México / Mexico | 18,1 | 18,2 | 19,0 | 18,2 | 18,8 | 1,2 |
| Irã / Iran | 14,5 | 15,4 | 16,3 | 16,1 | 17,9 | 1,1 |
| França / France | 15,6 | 15,7 | 16,1 | 15,0 | 14,4 | 0,9 |
| Espanha / Spain | 13,6 | 14,3 | 14,3 | 14,8 | 13,6 | 0,8 |
| Canadá / Canada | 13,5 | 12,4 | 12,7 | 12,5 | 12,6 | 0,8 |
| Polônia / Poland | 8,4 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,0 | 0,6 |
| Bélgica / Belgium | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 0,5 |
| Reino Unido / United Kingdom | 9,6 | 11,9 | 12,1 | 10,9 | 7,6 | 0,5 |
| Áustria / Austria | 7,4 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 0,5 |
| Outros / Others | 114,5 | 112,8 | 118,8 | 117,1 | 117,9 | 7,2 |
| TOTAL / TOTAL | 1.560,1 | 1.650,4 | 1.669,9 | 1.615,0 | 1.629,6 | 100,0 |
| (*) Dados preliminares. / Preliminary figures. |  |  |  |  |  |  |

PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO

Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil

PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO POR REGIÃO

WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION BY REGION	Unid./Unit .: 106 t

REGIÃO / REGION	2012	2013	2014	2015	2016

Europa / Europe	208,5	205,0	207,7	201,9	199,7

UE / EU	168,6	166,4	169,3	166,1	162,0

Outros Europa / Other Europe	39,9	38,6	38,4	35,8	37,7

| E.I. / C.I.S 110,7 108,4 106,1 101,6 102,4 |
| --- |
| Rússia / Russia | 70,2 | 69,0 | 71,5 | 70,9 | 70,8 |
| Ucrânia / Ukraine | 33,0 | 32,8 | 27,2 | 23,0 | 24,2 |
| Outros / Others | 7,5 | 6,6 | 7,4 | 7,7 | 7,4 |
| érica do Norte / North America 102,2 99,3 100,9 91,3 91,1 |

C.

Am

EUA / USA	88,7	86,9	88,2	78,8	78,5

Canadá / Canada	13,5	12,4	12,7	12,5	12,6

América Latina / Latin America	65,9	65,6	65,4	63,5	59,7

Brasil / Brazil	34,5	34,2	33,9	33,3	31,3

Outros / Others	31,4	31,4	31,5	30,2	28,4

| África / Africa e /and Oriiente Médio / Middle East | 15,4 | 16,0 | 14,9 | 13,7 | 13,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| África do Sul / South Africa | 6,9 | 7,2 | 6,4 | 6,4 | 6,1 |
| Outros / Others | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 7,3 | 7,0 |
| Oriente Médio / Middle East | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 29,5 | 31,5 |
| Ásia / Asia | 1.026,8 | 1.123,6 | 1.139,7 | 1.108,5 | 1.126,2 |
| China / China | 731,0 | 822,0 | 822,8 | 798,8 | 808,4 |
| Japão / Japan | 107,2 | 110,6 | 110,7 | 105,2 | 104,8 |
| Índia / India | 77,3 | 81,3 | 87,3 | 89,6 | 95,6 |
| Outros / Others | 111,3 | 109,7 | 118,9 | 114,9 | 117,4 |
| Oceania / Oceania | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |

| TOTAL / TOTAL | 1.560,3 | 1.650,4 | 1.670,1 | 1.615,8 | 1.629,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Dados preliminares. / Preliminary figures.

Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil

PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO DA AMÉRICA LATINA

CRUDE STEEL PRODUCTION IN LATIN AMERICA

PAÍSES / COUNTRIES	2012	2013	2014	2015	2016	2016 (%)

| Brasil / Brazil | 34.524 | 34.163 | 33.897 | 33.256 | 31.275 | 52,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| México / Mexico | 18.095 | 18.208 | 18.995 | 18.218 | 18.811 | 31,5 |
| Argentina / Argentina | 5.170 | 5.273 | 5.488 | 5.028 | 4.126 | 6,9 |
| Colômbia / Colombia | 1.302 | 1.236 | 1.208 | 1.211 | 1.273 | 2,1 |
| Peru / Peru | 981 | 1.069 | 1.078 | 1.082 | 1.168 | 2,0 |
| Chile / Chile | 1.670 | 1.323 | 1.079 | 1.112 | 1.152 | 1,9 |
| Equador / Ecuador | 425 | 570 | 666 | 720 | 578 | 1,0 |
| Venezuela / Venezuela | 2.359 | 2.179 | 1.485 | 1.345 | 554 | 0,9 |
| América Central / Central America | 406 | 503 | 516 | 527 | 413 | 0,7 |
| Cuba / Cuba | 277 | 322 | 256 | 284 | 243 | 0,4 |
| Uruguai / Uruguay | 77 | 91 | 94 | 97 | 60 | 0,1 |
| Trinidad e Tobago / Trinidad and Tobago | 559 | 574 | 591 | 591 | 36 | 0,1 |
| Paraguai / Paraguay | 44 | 45 | 47 | 48 | 34 | 0,1 |
| TOTAL / TOTAL | 65.889 | 65.556 | 65.400 | 63.519 | 59.723 | 100,0 |
| (*) Dados preliminares. / Preliminary figures. |  |  |  |  |  |  |

Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO POR EMPRESA

BRAZILIAN CRUDE STEEL PRODUCTION BY COMPANY

| EMPRESAS / COMPANIES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Aperam | 728 | 739 | 745 | 709 | 754 |
| . ArcelorMittal Aços Longos | 3.423 | 3.510 | 3.273 | 3.146 | 3.106 |
| . ArcelorMittal Tubarão | 4.390 | 4.430 | 5.368 | 6.843 | 7.052 |
| . CSA | 3.510 | 3.721 | 4.134 | 4.235 | 4.229 |
| . CSN | 4.847 | 4.457 | 4.458 | 4.255 | 3.179 |
| . CSP | - | - | - | - | 1.063 |
| . Gerdau | 8.181 | 8.063 | 7.458 | 7.031 | 6.831 |
| . Sinobras | 319 | 314 | 331 | 351 | 374 |
| . Usiminas | 7.157 | 6.859 | 6.054 | 5.007 | 3.143 |
| . Vallourec | 511 | 421 | 404 | 260 | 278 |
| . VSB | 192 | 304 | 352 | 176 | 191 |
| . Villares Metals | 121 | 141 | 140 | 119 | 116 |
| . Votorantim Siderurgia | 1.145 | 1.204 | 1.180 | 1.124 | 959 |
| TOTAL / TOTAL | 34.524 | 34.163 | 33.897 | 33.256 | 31.275 |

Notas / Notes: Corresponde à produção de aço em lingotes + produtos de lingotamento contínuo + aço para fundição / Equal to the

production of steel ingots + continuously casting products + steel for castings.

Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil

| PRODUCTION OF ROLLED PRODUCTS |  |  |  |  | Unid./Unit .: 103 t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESAS / COMPANIES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. PRODUTOS PLANOS / FLAT PRODUCTS | 14.897 | 15.014 | 14.229 | 13.388 | 12.273 |
| Aços Carbono / Carbon Steel | 14.347 | 14.435 | 13.676 | 12.812 | 11.659 |
| . Aperam | 73 | 94 | 104 | 129 | 113 |
| . ArcelorMittal Tubarão | 3.430 | 3.681 | 3.570 | 3.687 | 3.931 |
| . CSN | 4.704 | 4.587 | 4.316 | 4.004 | 3.172 |
| . Usiminas | 6.140 | 6.039 | 5.312 | 588 | 904 |
| . Gerdau | - | 34 | 374 | 4.404 | 3.539 |
| Aços Especiais-Ligados / Special-Alloy Steel | 550 | 579 | 553 | 576 | 614 |
| . Aperam | 550 | 579 | 553 | 576 | 614 |
| 2. PRODUTOS LONGOS / LONG PRODUCTS | 10.799 | 11.250 | 10.688 | 9.253 | 8.647 |
| Aços Carbono / Carbon Steel | 10.060 | 10.499 | 9.998 | 8.740 | 8.196 |
| . ArcelorMittal Aços Longos | 3.403 | 3.576 | 3.366 | 3.096 | 3.009 |
| CSN . Gerdau | - 4.889 | - 5.034 | 98 4.620 | 135 3.854 | 183 3.493 |
| . Sinobrás | 287 | 289 | 307 | 315 | 310 |
| . V & M do Brasil | 246 | 221 | 212 | 140 | 121 |
| . VSB | 144 | 252 | 287 | 156 | 162 |
| . Villares Metals | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| . Votorantim Siderurgia | 1.084 | 1.120 | 1.102 | 1.038 | 912 |
| Aços Especiais-Ligados / Special-Alloy Steel | 739 | 751 | 690 | 513 | 451 |
| . Gerdau (*) | 473 | 524 | 460 | 359 | 281 |
| . V & M do Brasil | 202 | 155 | 158 | 92 | 108 |
| . Villares Metals | 64 | 72 | 72 | 62 | 62 |
| TOTAL / TOTAL | 25.696 | 26.264 | 24.917 | 22.641 | 20.920 |

PRODUÇÃO DE LAMINADOS

Notas / Notes: Inclui a produção para vendas dentro do parque. / Includes the production for intra steel companies sales.

Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DAS VENDAS INTERNAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

SECTORIAL DISTRIBUTION OF INTERNAL SALES OF STEEL PRODUCTS

| SETORES / SECTORS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilístico / Motor Vehicle Manufacturing | 1.511 | 1.508 | 1.274 | 919 | 915 |
| 2. | Autopeça (Inclusive Carrocerias) / Motor Vehicle Parts (including Metallic Truck Bodies) | 2.197 | 2.475 | 2.034 | 1.499 | 1.419 |
| 3. | Ferroviário / Railroad Rolling Stock | 35 | 17 | 20 | 18 | 61 |
| 4. | Naval / Shipbuilding | 99 | 107 | 113 | 69 | 58 |
| 5. | Bicicletas e Motocicletas / Cycles and Motocycles | 16 | 16 | 6 | 16 | 8 |
| 6. | Agrícola e Rodoviário / Agricultural and Highway Machinery | 400 | 511 | 371 | 277 | 296 |
| 7. | Máquinas e Equipamentos Eletro-Eletrônico e de Medidas e Controle / | 419 | 471 | 448 | 416 | 355 |
|  | Electric and Eletronic Machines and Equipment and for Measurement and Control |  |  |  |  |  |
| 8. | Máquinas e Equipamentos Industriais / Industrial Machines and Equipment | 549 | 532 | 587 | 501 | 274 |
| 9. | Construção Civil / Civil Construction | 4.389 | 4.625 | 4.244 | 3.454 | 2.682 |
| 10. | Utilidades Domésticas e Comerciais / Household and Commercial Appliances | 665 | 688 | 598 | 539 | 539 |
| 11. | Embalagens e Recipientes / Packages and Containers | 631 | 672 | 563 | 537 | 543 |
| 12. | Cutelaria / Cutlery | 10 | 23 | 26 | 25 | 25 |
| 13. | Parafusos e Rebites (Excl. p/ Ind. Automobilística) / | 215 | 254 | 185 | 162 | 144 |
|  | Screw, Bolts and Rivets (Excl. for Motor Vehicle Manufacturing) |  |  |  |  |  |
| 14. Derivados de Arames / Wire Products | 48 | 52 | 48 | 61 | 29 |
| 15. Relaminação (Fora do Parque) / Rerolling and Processing | 610 | 556 | 428 | 387 | 391 |
| 16. Trefilaria de Barras / Drawing Bars | 40 | 44 | 48 | 27 | 15 |
| 17. Trefilaria de Arames / Drawing Wire | 862 | 964 | 1.005 | 904 | 898 |
| 18. Forjaria Matriz Fechada / Closed Die Forging | 360 | 341 | 250 | 192 | 149 |
| 19. Forjarias (Outras) / Forging (Others) | 22 | 22 | 9 | 7 | 7 |
| 20. Tubos com Costura de Pequeno Diâmetro / Welded Pipe and Tubes-Small Diameter | 1.162 | 1.209 | 1.050 | 749 | 736 |
| 21. Tubos com Costura de Grande Diâmetro / Welded Pipe and Tubes-Large Diameter | 204 | 149 | 79 | 107 | 93 |
| 22. Distribuidores e Revendedores / Distributers and Dealers | 8.034 | 8.665 | 7.972 | 7.033 | 6.660 |
| 23. Outros /(Others) | 384 | 443 | 336 | 256 | 228 |
| TOTAL / TOTAL | 22.862 | 24.344 | 21.694 | 18.155 | 16.525 |
| . Relaminação (p/ Usinas) / Rerolling (for Plants) | 342 | 1.105 | 922 | 737 | 1.260 |
| Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil |  |  |  |  |  |

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

| BRAZILIAN IMPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS |  |
| --- | --- |
|  |  | 2 0 1 2 |  |  | 2 0 1 3 |  |
| PRODUTOS / PRODUCTS | 103 t | 103 US$ | Preço/Price | 103 t | 103 US$ | Preço/Price |
|  | tons | FOB | (US$/t) | tons | FOB | (US$/t) |
| 1. SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED | 32 | 42.248 | 1.320 | 12 | 26.290 | 2.191 |
| Placas / Slabs | 0 | 79 | 15.800 | 1 | 109 | 109 |
| Lingotes, Blocos e Tarugos / Ingots, Blooms and Billets | 32 | 42.169 | 1.318 | 11 | 26.181 | 2.380 |
| 2. PRODUTOS PLANOS / FLAT PRODUCTS | 2.026 | 1.969.352 | 972 | 1.885 | 1.652.512 | 876 |
| 2.1 Não Revestidos / Uncoated | 1.090 | 843.130 | 774 | 599 | 431.031 | 720 |
| Bobinas Grossas / Coiled Plates | 57 | 35.548 | 624 | 26 | 17.938 | 690 |
| Chapas Grossas / Plates | 291 | 276.211 | 949 | 105 | 94.745 | 902 |
| Chapas Finas a Quente / Hot Rolled Sheets | 8 | 6.885 | 861 | 3 | 2.892 | 964 |
| Bobinas a Quente / Hot Rolled Coils | 223 | 148.456 | 666 | 135 | 86.491 | 641 |
| Chapas Finas a Frio / Cold Rolled Sheets | 11 | 9.863 | 897 | 4 | 6.789 | 1.697 |
| Bobinas a Frio / Cold Rolled Coils | 500 | 366.167 | 732 | 326 | 222.176 | 682 |
| 2.2 Revestidos / Coated | 618 | 607.080 | 982 | 721 | 627.434 | 870 |
| Folhas para Embalagens / Canning Plates | 63 | 81.250 | 1.290 | 55 | 67.661 | 1.230 |
| Folhas-de-Flandres / Tin Plates | 4 | 5.287 | 1.322 | 7 | 7.914 | 1.131 |
| Chapas Cromadas / Chrome-Plated Sheets | 31 | 42.051 | 1.356 | 28 | 34.273 | 1.224 |
| Outras Chapas para Embalagens / Other | 27 | 33.912 | 1.256 | 19 | 25.474 | 1.341 |
| Chapas Zincadas a Quente / Hot Dip Galvanized Sheets | 301 | 269.906 | 897 | 369 | 293.244 | 795 |
| Chapas Eletro-Galvanizadas / Electrolytic Galvanized Sheets | 25 | 29.026 | 1.161 | 10 | 12.581 | 1.258 |
| Chapas de Ligas Alumínio-Zinco / Sheets Coated With Aluminium-Zinc | 160 | 145.926 | 912 | 183 | 151.292 | 827 |
| Chapas Pré-Pintadas / Pre-Painted Sheets | 69 | 80.972 | 1.174 | 104 | 102.656 | 987 |
| 2.3 Aços Especiais-Ligados / Special-Alloy Steel | 318 | 519.142 | 1.633 | 565 | 594.047 | 1.051 |
| Chapas e Bobinas Inoxidáveis / Stainless Steel Sheets and Coils | 102 | 261.325 | 2.562 | 87 | 210.923 | 2.424 |
| Chapas e Bobinas Siliciosas / Silicon Steel Sheets and Coils | 109 | 131.459 | 1.206 | 98 | 102.164 | 1.042 |
| Chapas e Bobinas de Outros Aços Ligados / Other Alloy Steel Sheets and Coils | 107 | 126.358 | 1.181 | 380 | 280.960 | 739 |
| 3. PRODUTOS LONGOS / LONG PRODUCTS | 1.237 | 1.526.269 | 1.234 | 1.254 | 1.501.478 | 1.197 |
| Barras / Bars | 180 | 302.117 | 1.678 | 181 | 270.323 | 1.493 |
| Vergalhões / Concrete Reinforcing Bars | 241 | 164.289 | 682 | 292 | 190.483 | 652 |
| Fio-Máquina / Wire Rod | 311 | 247.441 | 796 | 336 | 236.460 | 704 |
| Perfis / Shapes | 198 | 190.092 | 960 | 151 | 154.016 | 1.020 |
| Leves / Light Shapes | 50 | 64.419 | 1.288 | 46 | 57.651 | 1.253 |
| Médios e Pesados | 148 | 125.673 | 849 | 105 | 96.365 | 918 |
| Trilhos e Acessórios / Rails and track Accessories | 182 | 207.086 | 1.138 | 169 | 177.647 | 1.051 |
| Tubos sem Costura / Seamless Tubes | 125 | 415.244 | 3.322 | 125 | 472.549 | 3.780 |
| 4. OUTROS PRODUTOS / OTHER PRODUCTS | 489 | 1.004.142 | 2.053 | 553 | 1.101.144 | 1.991 |
| Tubos com Costura / Welded Tubes | 135 | 313.408 | 2.322 | 142 | 363.230 | 2.558 |
| Tiras e Fitas / Strips and Hoops | 74 | 184.544 | 2.494 | 96 | 197.826 | 2.061 |
| Trefilados / Drawn Products | 280 | 506.190 | 1.808 | 315 | 540.088 | 1.715 |
| TOTAL / TOTAL (1+2+3+4) | 3.784 | 4.542.011 | 1.200 | 3.704 | 4.281.424 | 1.156 |
| 5. ACESSÓRIOS PARA TUBOS / PIPE AND TUBE FITTING | 52 | 321.422 | 6.181 | 59 | 405.543 | 6.874 |

Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil

|  | 2 0 1 4 |  |  | 2 0 1 5 |  |  | 2 0 1 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 t | 103 US$ | Preço/Price | 103 t | 103 US$ | Preço/Price | 103 t | 103 US$ | Preço/Price |
| tons | FOB | (US$/t) | tons | FOB | (US$/t) | tons | FOB | (US$/t) |
| 15 | 29.031 | 1.935 | 74 | 48.016 | 649 | 245 | 92.405 | 377 |
| 1 | 600 | 600 | 2 | 1.400 | 700 | 192 | 61.579 | 321 |
| 14 | 28.431 | 2.031 | 72 | 46.616 | 647 | 53 | 30.826 | 582 |
| 2.236 | 1.833.026 | 820 | 1.768 | 1.317.092 | 745 | 848 | 583.745 | 688 |
| 719 | 472.214 | 657 | 696 | 409.210 | 588 | 203 | 95.809 | 472 |
| 21 | 12.985 | 618 | 18 | 9.182 | 510 | 7 | 2.461 | 352 |
| 49 | 43.445 | 887 | 171 | 121.240 | 709 | 12 | 10.284 | 857 |
| 3 | 2.555 | 852 | 3 | 2.106 | 702 | 1 | 765 | 765 |
| 159 | 96.696 | 608 | 188 | 96.321 | 512 | 74 | 29.560 | 399 |
| 2 | 2.542 | 1.271 | 7 | 4.559 | 651 | 1 | 687 | 687 |
| 485 | 313.991 | 647 | 309 | 175.802 | 569 | 108 | 52.052 | 482 |
| 1.032 | 851.991 | 826 | 682 | 530.377 | 778 | 433 | 293.946 | 679 |
| 103 | 101.783 | 988 | 111 | 114.719 | 1.034 | 110 | 99.717 | 907 |
| 12 | 12.707 | 1.059 | 43 | 42.517 | 989 | 59 | 44.576 | 756 |
| 40 | 43.349 | 1.084 | 45 | 45.065 | 1.001 | 38 | 32.602 | 858 |
| 52 | 45.727 | 879 | 23 | 27.137 | 1.180 | 13 | 22.539 | 1.734 |
| 467 | 355.496 | 761 | 276 | 185.650 | 673 | 137 | 78.338 | 572 |
| 15 | 18.989 | 1.266 | 11 | 12.698 | 1.154 | 10 | 8.613 | 861 |
| 317 | 251.972 | 795 | 210 | 143.805 | 685 | 130 | 72.808 | 560 |
| 130 | 123.751 | 952 | 74 | 73.505 | 993 | 46 | 34.470 | 749 |
| 485 | 508.821 | 1.049 | 390 | 377.505 | 968 | 212 | 193.990 | 915 |
| 73 | 181.681 | 2.489 | 54 | 127.377 | 2.359 | 36 | 68.843 | 1.912 |
| 94 | 101.940 | 1.084 | 84 | 84.245 | 1.003 | 56 | 55.935 | 999 |
| 318 | 225.200 | 708 | 252 | 165.883 | 658 | 120 | 69.212 | 577 |
| 1.237 | 1.295.932 | 1.048 | 978 | 1.013.455 | 1.036 | 485 | 453.815 | 936 |
| 164 | 243.011 | 1.482 | 116 | 166.039 | 1.431 | 91 | 109.531 | 1.204 |
| 311 | 187.425 | 603 | 209 | 105.994 | 507 | 65 | 24.356 | 375 |
| 348 | 227.712 | 654 | 184 | 104.443 | 568 | 86 | 45.143 | 525 |
| 117 | 111.787 | 955 | 98 | 78.836 | 804 | 68 | 51.945 | 764 |
| 33 | 41.084 | 1.245 | 24 | 27.933 | 1.164 | 14 | 16.515 | 1.180 |
| 84 | 70.703 | 842 | 74 | 50.843 | 687 | 54 | 35.430 | 656 |
| 216 | 222.318 | 1.029 | 306 | 267.660 | 875 | 146 | 104.063 | 713 |
| 81 | 303.679 | 3.749 | 65 | 290.483 | 4.469 | 29 | 118.777 | 4.096 |
| 491 | 951.068 | 1.937 | 390 | 731.211 | 1.875 | 300 | 552.789 | 1.843 |
| 93 | 243.950 | 2.623 | 79 | 188.038 | 2.380 | 60 | 124.910 | 2.082 |
| 88 | 181.581 | 2.063 | 72 | 142.446 | 1.978 | 55 | 120.935 | 2.199 |
| 310 | 525.537 | 1.695 | 239 | 400.727 | 1.677 | 185 | 306.944 | 1.659 |
| 3.979 | 4.109.057 | 1.033 | 3.210 | 3.109.774 | 969 | 1.878 | 1.682.754 | 896 |
| 57 | 438.370 | 7.691 | 33 | 286.784 | 8.690 | 23 | 204.275 | 8.882 |

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

| BRAZILIAN EXPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS |  |
| --- | --- |
|  |  | 2 0 1 2 |  |  | 2 0 1 3 |  |
| PRODUTOS / PRODUCTS | 103 t | 103 US$ | Preço/Price | 103 t | 103 US$ | Preço/Price |
|  | tons | FOB | (US$/t) | tons | FOB | (US$/t) |
| 1. SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED | 6.637 | 3.814.843 | 575 | 5.273 | 2.710.229 | 514 |
| Placas / Slabs | 5.921 | 3.380.452 | 571 | 4.790 | 2.399.248 | 501 |
| Lingotes, Blocos e Tarugos / Ingots, Blooms and Billets | 716 | 434.391 | 607 | 484 | 310.981 | 643 |
| 2. PRODUTOS PLANOS / FLAT ROLLED PRODUCTS | 1.940 | 1.613.412 | 832 | 1.490 | 1.172.727 | 787 |
| 2.1 Não Revestidos / Uncoated | 1.294 | 890.832 | 688 | 948 | 603.797 | 637 |
| Bobinas Grossas / Coiled Plates | 154 | 98.786 | 641 | 161 | 99.828 | 621 |
| Chapas Grossas / Plates | 352 | 271.789 | 772 | 144 | 113.545 | 784 |
| Chapas Finas a Quente / Hot Rolled Sheets | 19 | 13.644 | 718 | 6 | 5.244 | 786 |
| Bobinas a Quente / Hot Rolled Coils | 579 | 365.471 | 631 | 516 | 297.032 | 576 |
| Chapas Finas a Frio / Cold Rolled Sheets | 4 | 3.326 | 832 | 2 | 2.617 | 1.117 |
| Bobinas a Frio / Cold Rolled Coils | 186 | 137.816 | 741 | 117 | 85.531 | 728 |
| 2.2 Revestidos / Coated | 275 | 292.986 | 1.065 | 271 | 259.813 | 959 |
| Folhas para Embalagens / Canning Plates | 129 | 146.662 | 1.137 | 159 | 154.276 | 968 |
| Folhas-de-Flandres / Tin Plates | 103 | 118.150 | 1.147 | 128 | 125.088 | 978 |
| Chapas Cromadas / Chrome-Plated Sheets | 26 | 28.024 | 1.078 | 31 | 28.340 | 910 |
| Outras Chapas para Embalagens / Other | 0,0 | 488 | 488 | 0,0 | 848 | 2.634 |
| Chapas Zincadas a Quente / Hot Dip Galvanized Sheets | 131 | 133.958 | 1.023 | 105 | 99.573 | 943 |
| Chapas Eletro-Galvanizadas / Electrolytic Galvanized Sheets | 12 | 8.903 | 742 | 3 | 2.231 | 776 |
| Chapas de Ligas Alumínio-Zinco / Sheets Coated With Aluminium-Zinc | 2 | 2.315 | 1.158 | 3 | 2.739 | 1.048 |
| Chapas Pré-Pintadas / Pre-Painted Sheets | 1 | 1.148 | 1.148 | 1 | 994 | 1.897 |
| 2.3 Aços Especiais-Ligados / Special-Alloy Steel | 371 | 429.594 | 1.158 | 271 | 309.117 | 1.143 |
| Chapas e Bobinas Inoxidáveis / Stainless Steel Sheets and Coils | 83 | 194.451 | 2.343 | 72 | 149.491 | 2.075 |
| Chapas e Bobinas Siliciosas / Silicon Steel Sheets and Coils | 7 | 13.854 | 1.979 | 5 | 7.760 | 1.602 |
| Chapas e Bobinas de Outros Aços Ligados / Other Alloy Steel Sheets and Coils | 281 | 221.289 | 788 | 194 | 151.866 | 785 |
| 3. PRODUTOS LONGOS / LONG PRODUCTS | 971 | 1.170.607 | 1.206 | 1.174 | 1.372.499 | 1.169 |
| Barras / Bars | 165 | 269.377 | 1.633 | 147 | 226.314 | 1.535 |
| Vergalhões / Concrete Reinforcing Bars | 276 | 213.758 | 774 | 351 | 260.691 | 725 |
| Fio-Máquina / Wire Rod | 248 | 196.229 | 791 | 266 | 180.379 | 679 |
| Perfis / Shapes | 94 | 78.357 | 834 | 119 | 102.051 | 858 |
| Leves / Light Shapes | 50 | 40.733 | 815 | 53 | 49.987 | 943 |
| Médios e Pesados | 44 | 37.624 | 855 | 66 | 52.064 | 789 |
| Trilhos e Acessórios / Rails and track Accessories | 7 | 12.839 | 1.834 | 8 | 18.018 | 2.252 |
| Tubos sem Costura / Seamless Tubes | 181 | 400.047 | 2.210 | 283 | 585.046 | 2.067 |
| 4. OUTROS PRODUTOS / OTHER PRODUCTS | 175 | 368.426 | 2.105 | 153 | 311.931 | 2.035 |
| Tubos com Costura / Welded Tubes | 54 | 153.504 | 2.843 | 48 | 129.913 | 2.653 |
| Tiras e Fitas / Strips and Hoops | 29 | 49.326 | 1.701 | 23 | 39.187 | 1.681 |
| Trefilados / Drawn Products | 92 | 165.596 | 1.800 | 80 | 142.831 | 1.764 |
| TOTAL / TOTAL (1+2+3+4) | 9.723 | 6.967.288 | 717 | 8.090 | 5.567.386 | 688 |
| 5. ACESSÓRIOS PARA TUBOS / PIPE AND TUBE FITTINGS | 12 | 84.953 | 7.079 | 11 | 91.220 | 7.815 |
| 6. FERRO GUSA / PIG IRON | 3.027 | 1.350.441 | 446 | 2.692 | 1.068.568 | 397 |
| Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 0 1 4 |  |  | 2 0 1 5 |  |  | 2 0 1 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 t | 103 US$ | Preço/Price | 103 t | 103 US$ | Preço/Price | 103 t | 103 US$ | Preço/Price |
| tons | FOB | (US$/t) | tons | FOB | (US$/t) | tons | FOB | (US$/t) |
| 6.295 | 3.195.069 | 508 | 8.717 | 3.008.342 | 345 | 8.446 | 2.691.225 | 319 |
| 6.069 | 3.075.758 | 507 | 8.279 | 2.846.526 | 344 | 7.948 | 2.536.241 | 319 |
| 226 | 119.311 | 528 | 438 | 161.816 | 369 | 498 | 154.984 | 311 |
| 2.120 | 1.521.245 | 718 | 3.494 | 1.887.911 | 540 | 3.087 | 1.563.821 | 507 |
| 1.571 | 973.300 | 620 | 2.394 | 1.046.709 | 437 | 1.769 | 695.243 | 393 |
| 242 | 146.163 | 604 | 410 | 216.148 | 527 | 204 | 74.887 | 367 |
| 262 | 204.991 | 782 | 92 | 57.062 | 620 | 68 | 55.991 | 823 |
| 2 | 1.814 | 907 | 6 | 3.936 | 656 | 5 | 2.082 | 416 |
| 889 | 492.435 | 554 | 1.626 | 624.014 | 384 | 1.296 | 473.574 | 365 |
| 1 | 1.119 | 1.119 | 1 | 1.514 | 1.514 | 2 | 1.550 | 775 |
| 175 | 126.778 | 724 | 259 | 144.035 | 556 | 194 | 87.159 | 449 |
| 259 | 244.065 | 944 | 588 | 418.630 | 712 | 759 | 489.381 | 645 |
| 116 | 118.096 | 1.017 | 143 | 123.443 | 863 | 171 | 119.107 | 697 |
| 88 | 91.866 | 1.044 | 109 | 95.108 | 873 | 127 | 90.696 | 714 |
| 28 | 25.929 | 926 | 34 | 27.941 | 822 | 44 | 27.938 | 635 |
| 0,1 | 301 | 3.010 | 0,0 | 394 |  | - | 473 |  |
| 128 | 113.364 | 886 | 347 | 219.764 | 633 | 470 | 282.933 | 602 |
| 3 | 1.560 | 520 | 3 | 1.732 | 577 | 4 | 1.763 | 441 |
| 11 | 10.135 | 921 | 84 | 62.070 | 739 | 102 | 74.389 | 729 |
| 0 | 910 | 2.275 | 11 | 11.621 | 1.056 | 12 | 11.189 | 932 |
| 290 | 303.880 | 1.048 | 512 | 422.572 | 825 | 559 | 379.217 | 678 |
| 60 | 140.167 | 2.336 | 118 | 231.402 | 1.961 | 132 | 207.163 | 1.569 |
| 12 | 18.100 | 1.508 | 11 | 18.654 | 1.696 | 6 | 8.991 | 1.499 |
| 218 | 145.613 | 668 | 383 | 172.516 | 450 | 421 | 163.063 | 387 |
| 1.212 | 1.571.272 | 1.296 | 1.348 | 1.438.502 | 1.067 | 1.706 | 1.096.123 | 643 |
| 149 | 228.709 | 1.535 | 134 | 195.836 | 1.461 | 156 | 164.671 | 1.056 |
| 344 | 257.838 | 750 | 428 | 235.256 | 550 | 631 | 282.155 | 447 |
| 271 | 178.760 | 660 | 381 | 197.167 | 517 | 481 | 220.617 | 459 |
| 93 | 79.780 | 858 | 120 | 80.247 | 669 | 224 | 105.699 | 472 |
| 44 | 35.300 | 802 | 45 | 29.181 | 648 | 56 | 29.418 | 525 |
| 49 | 44.480 | 908 | 75 | 51.066 | 681 | 168 | 76.281 | 454 |
| 6 | 12.634 | 2.106 | 4 | 8.216 | 2.054 | 2 | 3.685 | 1.843 |
| 349 | 813.551 | 2.331 | 281 | 721.780 | 2.569 | 212 | 319.296 | 1.506 |
| 154 | 520.749 | 3.381 | 167 | 249.970 | 1.497 | 193 | 242.872 | 1.258 |
| 57 | 354.875 | 6.226 | 63 | 93.679 | 1.487 | 62 | 97.527 | 1.573 |
| 27 | 43.657 | 1.617 | 24 | 36.597 | 1.525 | 24 | 31.764 | 1.324 |
| 70 | 122.217 | 1.746 | 80 | 119.694 | 1.496 | 107 | 113.581 | 1.062 |
| 9.781 | 6.808.335 | 696 | 13.726 | 6.584.725 | 480 | 13.432 | 5.594.041 | 416 |
| 14 | 166.131 | 11.867 | 11 | 131.180 | 11.925 | 11 | 48.155 | 4.378 |
| 2.588 | 1.031.559 | 399 | 2.752 | 773.024 | 281 | 2.177 | 523.687 | 241 |

BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

TRADE BALANCE OF IRON AND STEEL PRODUCTS

| PRODUTOS / PRODUCTS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 103 t | 103 US$ FOB | 103 t | 103 US$ FOB | 103 t | 103 US$ FOB | 103 t | 103 US$ FOB | 103 t | 103 US$ FOB |
| 1. SEMI-ACABADOS / | 6.605 | 3.772.595 | 5.261 | 2.683.939 | 6.280 | 3.166.038 | 8.643 | 2.960.326 | 8.201 | 2.598.820 |
| SEMI-FINISHED PRODUCTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PRODUTOS PLANOS / | (86) | (355.940) | (396) | (479.785) | (117) | (311.781) | 1.726 | 570.819 | 2.239 | 980.076 |
| FLAT PRODUCTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. PRODUTOS LONGOS / | (266) | (355.662) | (80) | (128.979) | (25) | 275.340 | 370 | 425.047 | 1.221 | 642.308 |
| LONG PRODUCTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. OUTROS PRODUTOS / | (314) | (635.716) | (400) | (789.213) | (337) | (430.319) | (223) | (481.241) | (107) | (309.917) |
| OTHER PRODUCTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL / TOTAL | 5.939 | 2.425.277 | 4.386 | 1.285.962 | 5.802 | 2.699.278 | 10.516 | 3.474.951 | 11.554 | 3.911.287 |

Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil

CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

APPARENT CONSUMPTION OF IRON AND STEEL PRODUCTS	Unid./ Unit: 103 t

| PRODUTOS / PRODUCTS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PRODUTOS PLANOS | / | FLAT PRODUCTS | 14.332 | 14.944 | 13.441 | 11.040 | 10.551 |
| 2. PRODUTOS LONGOS / LONG PRODUCTS | 11.363 | 11.902 | 11.085 | 9.372 | 7.666 |
| TOTAL / TOTAL (1 + 2 ) | 25.695 | 26.846 | 24.526 | 20.412 | 18.217 |

Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil

CONSUMO APARENTE FINAL DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

FINAL  APPARENT CONSUMPTION OF STEEL PRODUCTS	Unid./ Unit: 103 t

| PRODUTOS / PRODUCTS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo Aparente / Apparent Consuption | 28.018 | 25.606 | 21.291 | 18.217 |
| Importação Indireta / Indired Imports (*) | 5.502 | 4.760 | 3.762 | 3.372 |
| Exportação Indireta / Indired Exports (*) | 2.993 | 2.344 | 2.341 | 2.653 |
| Consumo Aparente Final / Final Apparent Consuption | 30.527 | 28.022 | 22.712 | 18.936 |
| TOTAL / TOTAL (1 + 2 ) | 33.520 | 30.366 | 25.053 | 21.589 |

Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil

(*) Quantidade de aço empregada na fabricação das mercadorias exportadas/importadas de acordo com os coeficientes do worldsteel./

/ The tomage of steel products which had been used to manufacture the exported/iported goods according to wordsteel's coeficients.

CONSUMO PER CAPITA / Per Capita Consumption

| PRODUTOS / PRODUCTS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo Per Capita de Aço Bruto/ Crude Steel Per Capita Consumption (kg/hab) | 155 | 140 | 116 | 98 |
| Consumo Per Capita de Produtos Siderúrgicos/ Steel Products Per Capita Consumption (kg/hab) | 139 | 126 | 104 | 88 |

Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil

CONSUMO APARENTE MUNDIAL DO AÇO PER CAPITA / WORLD APPARENT STEEL USE PER CAPITA	(kg/hab)

| PAÍSES / COUNTRIES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coreia do Sul / South Korea | 1.038,4 | 1.108,8 | 1.109,5 | 1.130,2 |
| Formosa / Taiwan | 795,8 | 837,2 | 749,6 | 782,1 |
| República Checa / Czech Republic | 556,2 | 587,6 | 627,4 | 634,7 |
| Alemanha / Germany | 471,8 | 491,6 | 486,6 | 499,5 |
| China / China | 539,5 | 519 | 489 | 493 |
| Japão / Japan | 513,8 | 533,9 | 497 | 493 |
| Austria / Austria | 416,7 | 421,3 | 455,2 | 469,6 |
| Turquia / Turkey | 410,6 | 396,9 | 437,1 | 428 |
| Canadá / Canada | 420,1 | 443,3 | 371,3 | 417,7 |
| Itália / Italy | 367,5 | 367,9 | 412,0 | 405,2 |
| Mundo / World | 218 | 216,9 | 208,3 | 207,9 |

Fonte / Source : World Steel Association

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS - 2016

BRAZILIAN IMPORTS OF IRON AND STEEL PRODUCTS BY COUNTRY OF ORIGIN - 2016

| PRODUTOS / Products - PAÍS EXPORTADOR / Exporting Country | Tonelada / Metric Ton | 103 US$ FOB | Participação / Share US$ FOB (%) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 SEMI-ACABADOS / SEMIFINISHED PRODUCTS | 245.434 | 92.405 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Irã / Iran | 155.532 | 50.317 | 54,5 |
| China / China | 41.016 | 13.567 | 14,7 |
| Rússia / Russia | 35.708 | 10.773 | 11,7 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 6.339 | 4.300 | 4,7 |
| Itália / Italy | 4.361 | 4.061 | 4,4 |
| Estados Unidos / United States | 556 | 2.801 | 3,0 |
| França / France | 25 | 2.060 | 2,2 |
| Formosa / Taiwan | 95 | 1.906 | 2,1 |
| Outros Paises / Other Countries | 1.802 | 2.620 | 2,8 |
| 2 PRODUTOS PLANOS / FLAT PRODUCTS | 848.892 | 583.745 | - |
| 2.1 NÃO REVESTIDOS / UNCOATED PRODUCTS | 203.192 | 95.809 | - |
| 2.1.1 Bobinas Grossas / Coiled Plates | 6.839 | 2.461 | - |
| Rússia / Russia | 6.600 | 2.292 | 93,1 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 141 | 78 | 3,2 |
| China / China | 69 | 56 | 2,3 |
| Portugal / Portugal | 26 | 17 | 0,7 |
| Outros Paises / Other Countries | 3 | 18 | 0,7 |
| 2.1.2 Chapas Grossas / Heavy Plates | 12.457 | 10.284 | - |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 3.051 | 3.282 | 31,9 |
| Indonésia / Indonesia | 6.214 | 3.063 | 29,8 |
| França / France | 916 | 1.597 | 15,5 |
| Suécia / Sweden | 447 | 309 | 3,0 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 379 | 305 | 3,0 |
| Itália / Italy | 364 | 300 | 2,9 |
| Bélgica / Belgium | 169 | 263 | 2,6 |
| China / China | 195 | 248 | 2,4 |
| Áustria / Austria | 361 | 243 | 2,4 |
| Países Baixos / Netherlands | 33 | 204 | 2,0 |
| Portugal / Portugal | 110 | 164 | 1,6 |
| Reino Unido / United Kingdom | 55 | 106 | 1,0 |
| Finlândia / Finland | 89 | 90 | 0,9 |
| Espanha / Spain | 30 | 27 | 0,3 |
| Japão / Japan | 24 | 27 | 0,3 |
| Outros Paises / Other Countries | 20 | 56 | 0,5 |
| 2.1.3 Chapas Finas a Quente / Hot Rolled Sheets | 561 | 765 | - |
| Suécia / Sweden | 302 | 505 | 66,0 |
| Portugal / Portugal | 162 | 96 | 12,5 |
| Estados Unidos / United States | 46 | 65 | 8,5 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 19 | 38 | 5,0 |
| Outros Paises / Other Countries | 32 | 61 | 8,0 |
| 2.1.4 Bobinas a Quente / Hot Rolled Coils | 74.337 | 29.560 | - |
| Rússia / Russia | 38.609 | 13.133 | 44,4 |
| China / China | 19.631 | 8.489 | 28,7 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 11.141 | 5.767 | 19,5 |
| Formosa / Taiwan | 2.984 | 1.250 | 4,2 |
| Japão / Japan | 1.582 | 536 | 1,8 |
| Áustria / Austria | 3 | 164 | 0,6 |
| Suécia / Sweden | 200 | 100 | 0,3 |
| Itália / Italy | 55 | 49 | 0,2 |
| Estados Unidos / United States | 67 | 32 | 0,1 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 45 | 26 | 0,1 |
| Outros Paises / Other Countries | 20 | 14 | 0,0 |
| 2.1.5 Chapas Finas a Frio / Cold Rolled Sheets | 562 | 687 | - |
| Japão / Japan | 258 | 298 | 43,4 |
| Estados Unidos / United States | 16 | 123 | 17,9 |

Outros Paises / Other Countries	288	266	38,7

| 2.1.6 Bobinas a Frio / Cold Rolled Coils | 108.436 | 52.052 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| China / China | 68.699 | 31.195 | 59,9 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 16.195 | 10.738 | 20,6 |
| Japão / Japan | 7.629 | 3.483 | 6,7 |
| Ucrânia / Ukraine | 10.119 | 2.992 | 5,7 |
| Suécia / Sweden | 3.101 | 1.936 | 3,7 |
| Formosa / Taiwan | 2.556 | 1.553 | 3,0 |
| Bélgica / Belgium | 94 | 71 | 0,1 |
| Outros Paises / Other Countries | 43 | 84 | 0,2 |
| 2.2 REVESTIDOS / COATED PRODUCTS | 433.881 | 293.946 | - |
| 2.2.1 Folhas para Embalagens / Canning Plates | 110.495 | 99.717 | - |
| 2.2.1.1 Folhas-de-Flandres / Tinplate | 58.837 | 44.576 | - |
| Japão / Japan | 28.489 | 23.349 | 52,4 |
| China / China | 23.613 | 15.814 | 35,5 |
| Países Baixos / Netherlands | 2.664 | 2.237 | 5,0 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 1.309 | 1.258 | 2,8 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 1.840 | 1.151 | 2,6 |
| Colômbia / Colombia | 443 | 393 | 0,9 |
| Outros Paises / Other Countries | 479 | 374 | 0,8 |
| 2.2.1.2 Chapas Cromadas / Chrome-Plated Sheets | 38.151 | 32.602 | - |
| Japão / Japan | 24.210 | 19.952 | 61,2 |
| Colômbia / Colombia | 8.143 | 7.605 | 23,3 |
| Estados Unidos / United States | 3.431 | 3.486 | 10,7 |
| China / China | 1.628 | 1.040 | 3,2 |
| Outros Paises / Other Countries | 739 | 519 | 1,6 |
| 2.2.1.3 Outras Chapas p/ Embalagens / Other | 13.507 | 22.539 | - |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 6.484 | 12.974 | 57,6 |
| China / China | 3.216 | 3.523 | 15,6 |
| Áustria / Austria | 370 | 1.373 | 6,1 |
| Índia / India | 625 | 1.341 | 5,9 |
| Luxemburgo / Luxembourg | 880 | 791 | 3,5 |
| Estados Unidos / United States | 369 | 717 | 3,2 |
| França / France | 531 | 513 | 2,3 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 416 | 416 | 1,8 |
| Outros Paises / Other Countries | 616 | 891 | 4,0 |
| 2.2.2 Chapas Zincadas a Quente / Hot Dip Galvanized Sheets | 136.613 | 78.338 | - |
| China / China | 94.571 | 50.828 | 64,9 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 12.036 | 9.355 | 11,9 |
| Japão / Japan | 15.090 | 7.737 | 9,9 |
| Austrália / Australia | 6.282 | 3.525 | 4,5 |
| França / France | 3.656 | 2.898 | 3,7 |
| Formosa / Taiwan | 2.910 | 1.929 | 2,5 |
| Bélgica / Belgium | 586 | 604 | 0,8 |
| Portugal / Portugal | 592 | 530 | 0,7 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 319 | 408 | 0,5 |
| Itália / Italy | 176 | 217 | 0,3 |
| Hong Kong / Hong Kong | 205 | 111 | 0,1 |
| Índia / India | 142 | 96 | 0,1 |
| Estados Unidos / United States | 37 | 81 | 0,1 |
| Outros Paises / Other Countries | 11 | 19 | 0,0 |
| 2.2.3 Chapas Eletro-Galvanizadas / Electrolytic Galvanized Sheets | 10.387 | 8.613 | - |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 8.764 | 7.652 | 88,8 |
| China / China | 1.338 | 724 | 8,4 |
| Formosa / Taiwan | 272 | 221 | 2,6 |
| Estados Unidos / United States | 12 | 14 | 0,2 |
| Outros Paises / Other Countries | 1 | 2 | 0,0 |
| 2.2.4 Chapas de Ligas Alumínio-Zinco / Sheets Coated With Aluminium-Zinc | 130.367 | 72.808 | - |
| China / China | 127.968 | 71.427 | 98,1 |
| Irlanda / Ireland | 1.804 | 1.029 | 1,4 |
| Nova Zelândia / New Zeland | 500 | 284 | 0,4 |
| Formosa / Taiwan | 50 | 30 | 0,0 |

Outros Paises / Other Countries	45	38	0,1

| 2.2.5 Chapas Pré-Pintadas / Pre-Painted Sheets | 46.019 | 34.470 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| China / China | 41.546 | 30.272 | 87,8 |
| Índia / India | 2.323 | 1.657 | 4,8 |
| Espanha / Spain | 804 | 918 | 2,7 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 269 | 710 | 2,1 |
| Austrália / Australia | 802 | 589 | 1,7 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 208 | 243 | 0,7 |
| Outros Paises / Other Countries | 67 | 81 | 0,2 |
| 2.3 AÇOS ESPECIAIS-LIGADOS / SPECIAL-ALLOY STEEL | 211.819 | 193.990 | - |
| 2.3.1 Chapas e Bobinas Inoxidáveis / Stainless Steel Sheets and Coils | 35.773 | 68.843 | - |
| África do Sul / South Africa | 14.728 | 22.415 | 32,6 |
| Estados Unidos / United States | 3.725 | 12.173 | 17,7 |
| Espanha / Spain | 3.478 | 8.570 | 12,4 |
| China / China | 5.213 | 7.369 | 10,7 |
| Indonésia / Indonesia | 2.126 | 3.205 | 4,7 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 967 | 2.390 | 3,5 |
| México / Mexico | 948 | 2.018 | 2,9 |
| Japão / Japan | 931 | 1.662 | 2,4 |
| Suécia / Sweden | 417 | 1.654 | 2,4 |
| Malásia / Malaysia | 825 | 1.513 | 2,2 |
| França / France | 339 | 978 | 1,4 |
| Bélgica / Belgium | 186 | 708 | 1,0 |
| Índia / India | 379 | 671 | 1,0 |
| Itália / Italy | 228 | 579 | 0,8 |
| Finlândia / Finland | 212 | 522 | 0,8 |
| Turquia / Turkey | 265 | 460 | 0,7 |
| Formosa / Taiwan | 238 | 423 | 0,6 |
| Outros Paises / Other Countries | 568 | 1.533 | 2,2 |
| 2.3.2 Chapas e Bobinas Siliciosas / Silicon Steel Sheets and Coils | 55.654 | 55.935 | - |
| Rússia / Russia | 7.105 | 11.746 | 21,0 |
| China / China | 15.795 | 11.321 | 20,2 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 13.124 | 10.298 | 18,4 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 6.246 | 5.752 | 10,3 |
| Formosa / Taiwan | 5.845 | 4.231 | 7,6 |
| Japão / Japan | 1.344 | 3.604 | 6,4 |
| Estados Unidos / United States | 866 | 2.364 | 4,2 |
| França / France | 1.163 | 1.996 | 3,6 |
| Índia / India | 1.976 | 1.287 | 2,3 |
| Polônia / Poland | 608 | 897 | 1,6 |
| Reino Unido / United Kingdom | 499 | 829 | 1,5 |
| Outros Paises / Other Countries | 1.083 | 1.610 | 2,9 |
| 2.3.3 Chapas e Bobinas Outros Aços Ligados / Other Alloy Steel Sheets and Coils | 120.392 | 69.212 | - |
| China / China | 74.525 | 26.817 | 38,7 |
| Suécia / Sweden | 20.445 | 16.152 | 23,3 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 11.678 | 8.747 | 12,6 |
| França / France | 1.428 | 4.668 | 6,7 |
| Estados Unidos / United States | 4.036 | 3.757 | 5,4 |
| Bélgica / Belgium | 3.608 | 3.270 | 4,7 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 1.957 | 2.646 | 3,8 |
| Finlândia / Finland | 1.983 | 1.661 | 2,4 |

Outros Paises / Other Countries	732	1.494	2,2

| 3 PRODUTOS LONGOS / LONG PRODUCTS | 485.359 | 453.815 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 BARRAS / BARS | 90.634 | 109.531 | - |
| China / China | 48.168 | 38.917 | 35,5 |
| Argentina / Argentina | 14.916 | 10.935 | 10,0 |
| Alemanha / Germany | 5.298 | 10.811 | 9,9 |
| Estados Unidos / United States | 1.437 | 10.133 | 9,3 |
| Itália / Italy | 6.498 | 9.809 | 9,0 |
| Índia / India | 3.630 | 7.005 | 6,4 |
| Áustria / Austria | 819 | 3.889 | 3,6 |
| Japão / Japan | 1.124 | 2.922 | 2,7 |
| Romênia / Romania | 1.983 | 2.528 | 2,3 |
| França / France | 588 | 2.335 | 2,1 |
| Suécia / Sweden | 273 | 1.854 | 1,7 |
| Turquia / Turkey | 2.362 | 1.276 | 1,2 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 751 | 1.220 | 1,1 |
| Chile / Chile | 318 | 1.017 | 0,9 |
| Eslovênia / Slovenya | 303 | 804 | 0,7 |
| Canadá / Canada | 304 | 717 | 0,7 |
| Reino Unido / United Kingdom | 203 | 673 | 0,6 |
| Ucrânia / Ukraine | 499 | 615 | 0,6 |
| Espanha / Spain | 289 | 383 | 0,3 |
| Formosa / Taiwan | 138 | 327 | 0,3 |
| Portugal / Portugal | 104 | 270 | 0,2 |
| Outros Paises / Other Countries | 629 | 1.091 | 1,0 |
| 3.2 VERGALHÕES / CONCRETE REIFORCING BARS | 64.611 | 24.356 | - |
| China / China | 40.693 | 13.835 | 56,8 |
| Peru / Peru | 13.477 | 6.084 | 25,0 |
| Turquia / Turkey | 10.441 | 4.437 | 18,2 |
| 3.3 FIO-MÁQUINA / WIRE ROD | 86.241 | 45.143 | - |
| China / China | 64.150 | 21.571 | 47,8 |
| Itália / Italy | 2.678 | 5.811 | 12,9 |
| Índia / India | 2.345 | 4.197 | 9,3 |
| Reino Unido / United Kingdom | 5.026 | 3.280 | 7,3 |
| Japão / Japan | 4.172 | 2.726 | 6,0 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 2.686 | 1.956 | 4,3 |
| Suécia / Sweden | 546 | 1.682 | 3,7 |
| Espanha / Spain | 1.509 | 1.459 | 3,2 |
| Argentina / Argentina | 1.980 | 1.170 | 2,6 |
| Estados Unidos / United States | 293 | 501 | 1,1 |
| Suiça / Switzerland | 58 | 215 | 0,5 |
| Formosa / Taiwan | 221 | 187 | 0,4 |
| Hong Kong / Hong Kong | 434 | 150 | 0,3 |
| França / France | 56 | 129 | 0,3 |
| Áustria / Austria | 73 | 91 | 0,2 |
| Outros Paises / Other Countries | 14 | 18 | 0,0 |
| 3.4 PERFIS / SHAPES | 68.294 | 51.945 | - |
| 3.4.1 Leves / Light Shapes | 14.358 | 16.515 | - |
| China / China | 5.213 | 6.400 | 38,8 |
| Reino Unido / United Kingdom | 3.187 | 2.451 | 14,8 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 1.064 | 1.556 | 9,4 |
| Itália / Italy | 1.332 | 1.436 | 8,7 |
| Índia / India | 674 | 1.289 | 7,8 |
| Turquia / Turkey | 1.153 | 633 | 3,8 |
| Estados Unidos / United States | 451 | 625 | 3,8 |
| Espanha / Spain | 280 | 487 | 2,9 |
| Rep. Eslováquia / Slovenskej Rep. | 413 | 455 | 2,8 |
| Países Baixos / Netherlands | 97 | 320 | 1,9 |

Outros Paises / Other Countries	494	863	5,2

| 3.4.2 Médios e Pesados / Medium and Heavy Shapes | 53.936 | 35.430 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| China / China | 13.798 | 9.119 | 25,7 |
| Estados Unidos / United States | 15.739 | 8.783 | 24,8 |
| Luxemburgo / Luxembourg | 7.947 | 7.455 | 21,0 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 12.016 | 5.898 | 16,6 |
| Polônia / Poland | 1.972 | 1.628 | 4,6 |
| Itália / Italy | 1.369 | 1.306 | 3,7 |
| França / France | 247 | 270 | 0,8 |
| Hong Kong / Hong Kong | 244 | 229 | 0,6 |
| Países Baixos / Netherlands | 44 | 204 | 0,6 |
| Outros Paises / Other Countries | 560 | 538 | 1,5 |
| 3.5 TRILHOS E ACESSÓRIOS / RAILS AND TRACK ACCESSORIES | 146.449 | 104.063 | - |
| Japão / Japan | 89.055 | 61.600 | 59,2 |
| Áustria / Austria | 16.440 | 12.747 | 12,2 |
| Estados Unidos / United States | 14.154 | 9.721 | 9,3 |
| Rússia / Russia | 11.907 | 7.493 | 7,2 |
| Espanha / Spain | 10.013 | 6.397 | 6,1 |
| China / China | 2.976 | 2.301 | 2,2 |
| França / France | 105 | 1.201 | 1,2 |
| Luxemburgo / Luxembourg | 1.293 | 1.160 | 1,1 |
| Outros Paises / Other Countries | 506 | 1.443 | 1,4 |
| 3.6 TUBOS SEM COSTURA / SEAMLESS TUBES AND PIPES | 29.130 | 118.777 | - |
| Japão / Japan | 8.046 | 49.157 | 41,4 |
| Estados Unidos / United States | 4.804 | 17.491 | 14,7 |
| China / China | 7.450 | 16.115 | 13,6 |
| Reino Unido / United Kingdom | 222 | 7.369 | 6,2 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 1.581 | 6.581 | 5,5 |
| Itália / Italy | 955 | 5.188 | 4,4 |
| Suécia / Sweden | 268 | 2.221 | 1,9 |
| Argentina / Argentina | 1.752 | 2.112 | 1,8 |
| Espanha / Spain | 482 | 1.905 | 1,6 |
| Canadá / Canada | 226 | 1.780 | 1,5 |
| França / France | 150 | 1.415 | 1,2 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 961 | 1.383 | 1,2 |
| Ucrânia / Ukraine | 767 | 935 | 0,8 |
| Tailândia / Thailand | 145 | 887 | 0,7 |
| Bélgica / Belgium | 35 | 545 | 0,5 |
| México / Mexico | 367 | 507 | 0,4 |
| Países Baixos / Netherlands | 134 | 457 | 0,4 |
| Dinamarca / Denmark | 19 | 355 | 0,3 |
| Outros Paises / Other Countries | 766 | 2.374 | 2,0 |
| 4 OUTROS PRODUTOS / OTHER PRODUCTS | 299.521 | 552.789 | - |
| 4.1 TUBOS DE COSTURA / WELDER TUBES AND PIPES | 59.607 | 124.910 | - |
| Uruguai / Uruguay | 12.461 | 31.427 | 25,2 |
| China / China | 10.836 | 21.153 | 16,9 |
| Vietnã / Viet Nam | 7.884 | 16.472 | 13,2 |
| Itália / Italy | 11.289 | 11.083 | 8,9 |
| Estados Unidos / United States | 1.439 | 7.702 | 6,2 |
| Japão / Japan | 2.116 | 6.888 | 5,5 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 1.788 | 5.324 | 4,3 |
| Tailândia / Thailand | 1.380 | 3.538 | 2,8 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 2.031 | 2.993 | 2,4 |
| Suiça / Switzerland | 1.437 | 2.698 | 2,2 |
| Malásia / Malaysia | 1.001 | 2.342 | 1,9 |
| Formosa / Taiwan | 1.131 | 2.270 | 1,8 |
| Espanha / Spain | 1.411 | 2.038 | 1,6 |
| México / Mexico | 962 | 1.792 | 1,4 |
| França / France | 47 | 1.181 | 0,9 |
| Portugal / Portugal | 818 | 1.124 | 0,9 |
| Romênia / Romania | 104 | 1.059 | 0,8 |

Outros Paises / Other Countries	1.472	3.826	3,1

| 4.2 TIRAS E FITAS / STRIPS AND HOOPS | 54.798 | 120.935 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos / United States | 5.588 | 24.403 | 20,2 |
| Suécia / Sweden | 5.050 | 22.056 | 18,2 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 11.636 | 16.226 | 13,4 |
| Japão / Japan | 4.172 | 13.033 | 10,8 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 4.599 | 6.694 | 5,5 |
| China / China | 5.476 | 6.271 | 5,2 |
| Itália / Italy | 1.676 | 5.746 | 4,8 |
| Portugal / Portugal | 6.260 | 5.057 | 4,2 |
| Índia / India | 1.876 | 3.251 | 2,7 |
| União dos Emirados Árabes / United Arab Emirates | 1.611 | 2.898 | 2,4 |
| Romênia / Romania | 481 | 1.915 | 1,6 |
| França / France | 686 | 1.859 | 1,5 |
| Bélgica / Belgium | 1.224 | 1.784 | 1,5 |
| Suiça / Switzerland | 72 | 1.574 | 1,3 |
| Espanha / Spain | 1.164 | 1.455 | 1,2 |
| Áustria / Austria | 453 | 1.367 | 1,1 |
| Indonésia / Indonesia | 604 | 1.029 | 0,9 |
| Outros Paises / Other Countries | 2.170 | 4.317 | 3,6 |
| 4.3 TREFILADOS / DRAWN PRODUCTS | 185.116 | 306.944 | - |
| China / China | 93.548 | 88.060 | 28,7 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 17.893 | 37.578 | 12,2 |
| Estados Unidos / United States | 10.075 | 33.926 | 11,1 |
| França / France | 9.526 | 25.128 | 8,2 |
| Bélgica / Belgium | 7.255 | 20.109 | 6,6 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 7.754 | 19.860 | 6,5 |
| Reino Unido / United Kingdom | 4.027 | 12.848 | 4,2 |
| Argentina / Argentina | 6.505 | 12.332 | 4,0 |
| Áustria / Austria | 4.302 | 11.022 | 3,6 |
| Japão / Japan | 3.149 | 8.159 | 2,7 |
| Itália / Italy | 1.237 | 5.465 | 1,8 |
| Suécia / Sweden | 1.263 | 4.902 | 1,6 |
| Índia / India | 1.963 | 4.422 | 1,4 |
| Tailândia / Thailand | 1.988 | 4.161 | 1,4 |
| Colômbia / Colombia | 4.506 | 4.002 | 1,3 |
| México / Mexico | 1.038 | 1.863 | 0,6 |
| Formosa / Taiwan | 1.619 | 1.836 | 0,6 |
| Espanha / Spain | 1.176 | 1.562 | 0,5 |
| Turquia / Turkey | 1.875 | 1.511 | 0,5 |
| Belarus, Rep. da / Belarus, Republic of | 714 | 901 | 0,3 |
| Rep.Tcheca / Czech and Slovak Rep. | 568 | 880 | 0,3 |
| Suiça / Switzerland | 67 | 747 | 0,2 |
| Hong Kong / Hong Kong | 973 | 705 | 0,2 |
| Canadá / Canada | 216 | 701 | 0,2 |
| Vietnã / Viet Nam | 405 | 644 | 0,2 |
| Rep. Eslováquia / Slovenskej Rep. | 146 | 606 | 0,2 |
| Outros Paises / Other Countries | 1.328 | 3.014 | 1,0 |
| TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | 1.879.206 | 1.682.754 | - |
| China / China | 811.407 | 496.477 | 29,5 |
| Japão / Japan | 191.584 | 205.391 | 12,2 |
| Estados Unidos / United States | 67.192 | 138.945 | 8,3 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 102.349 | 114.152 | 6,8 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 71.764 | 93.958 | 5,6 |
| Suécia / Sweden | 32.394 | 53.625 | 3,2 |
| Itália / Italy | 32.327 | 51.348 | 3,1 |
| Irã / Iran | 155.533 | 50.318 | 3,0 |
| França / France | 19.724 | 48.561 | 2,9 |
| Rússia / Russia | 100.383 | 45.953 | 2,7 |
| Áustria / Austria | 23.769 | 33.244 | 2,0 |
| Uruguai / Uruguay | 12.461 | 31.429 | 1,9 |
| Reino Unido / United Kingdom | 14.149 | 30.117 | 1,8 |
| Bélgica / Belgium | 13.336 | 27.903 | 1,7 |
| Argentina / Argentina | 25.440 | 27.269 | 1,6 |
| Índia / India | 16.387 | 26.241 | 1,6 |

Outros Paises / Other Countries	189.007	207.823	12,1

Fonte: Anuário Estatístico 2017 do Instituto Aço Brasil.

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS - 2016

BRAZILIAN EXPORTS OF STEEL PRODUCTS BY COUNTRY OF DESTINATION - 2016

| PRODUTOS / Products - PAÍS IMPORTADOR / Importing Country | Tonelada / Metric Ton | 103 US$ FOB | Participação / Share US$ FOB (%) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 SEMI-ACABADOS / SEMIFINISHED PRODUCTS | 8.445.781 | 2.691.225 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos / United States | 3.798.067 | 1.271.016 | 47,2 |
| Alemanha / Germany | 692.891 | 237.169 | 8,8 |
| Turquia / Turkey | 785.271 | 229.108 | 8,5 |
| Indonésia / Indonesia | 547.386 | 154.166 | 5,7 |
| Rep. Dominicana / Dominican Republic | 370.684 | 115.655 | 4,3 |
| Espanha / Spain | 241.633 | 83.755 | 3,1 |
| México / Mexico | 275.834 | 79.493 | 3,0 |
| Canadá / Canada | 202.300 | 74.853 | 2,8 |
| Tailândia / Thailand | 251.459 | 74.393 | 2,8 |
| Argentina / Argentina | 154.937 | 49.540 | 1,8 |
| Colômbia / Colombia | 144.984 | 43.968 | 1,6 |
| Itália / Italian | 141.283 | 41.487 | 1,5 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 153.676 | 35.708 | 1,3 |
| França / France | 115.333 | 34.924 | 1,3 |
| Peru /Peru | 106.969 | 32.969 | 1,2 |
| Egito / Egypt | 84.276 | 23.441 | 0,9 |
| Outros Paises / Other Countries | 378.798 | 109.580 | 4,2 |
| 2 PRODUTOS PLANOS / FLAT PRODUCTS | 3.087.577 | 1.563.821 | - |
| 2.1 NÃO REVESTIDOS / UNCOATED PRODUCTS | 1.768.970 | 695.243 | - |
| 2.1.1 Bobinas Grossas / Coiled Plates | 203.552 | 74.887 | - |
| Bélgica / Belgium | 39.978 | 14.960 | 20,0 |
| França / France | 23.553 | 9.133 | 12,2 |
| Turquia / Turkey | 23.602 | 7.331 | 9,8 |
| Chile / Chile | 20.077 | 6.958 | 9,3 |
| México / Mexico | 8.638 | 5.826 | 7,8 |
| Espanha / Spain | 11.805 | 4.600 | 6,1 |
| Alemanha / Germany | 11.040 | 4.149 | 5,5 |
| Equador / Ecuador | 11.206 | 4.054 | 5,4 |
| Itália / Italian | 12.796 | 3.931 | 5,2 |
| Colômbia / Colombia | 9.176 | 3.130 | 4,2 |
| Outros Paises / Other Countries | 31.681 | 10.815 | 14,5 |
| 2.1.2 Chapas Grossas / Heavy Plates | 68.122 | 55.991 | - |
| Argentina / Argentina | 28.115 | 38.735 | 69,2 |
| Estados Unidos / United States | 7.087 | 2.811 | 5,0 |
| Chile / Chile | 5.771 | 2.328 | 4,2 |
| Formosa / Taiwan | 7.836 | 2.075 | 3,7 |
| Paraguai / Paraguay | 3.106 | 1.968 | 3,5 |
| Japão / Japan | 68 | 1.580 | 2,8 |
| Peru / Peru | 4.222 | 1.498 | 2,7 |
| Colômbia / Colombia | 2.286 | 871 | 1,6 |
| Outros Paises / Other Countries | 9.631 | 4.125 | 7,3 |
| 2.1.3 Chapas Finas a Quente / Hot Rolled Sheets | 4.865 | 2.082 | - |
| Chile / Chile | 2.318 | 929 | 44,6 |
| Uruguai / Uruguay | 722 | 349 | 16,8 |
| Equador / Ecuador | 810 | 317 | 15,2 |
| Paraguai / Paraguay | 202 | 115 | 5,5 |
| Colômbia / Colombia | 273 | 105 | 5,0 |
| Argentina / Argentina | 104 | 79 | 3,8 |
| Formosa / Taiwan | 273 | 74 | 3,6 |

Outros Paises / Other Countries	163	114	5,5

| 2.1.4 Bobinas a Quente / Hot Rolled Coils | 1.296.082 | 473.574 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Portugal / Portugal | 192.658 | 79.690 | 16,8 |
| Turquia / Turkey | 215.122 | 67.461 | 14,2 |
| França / France | 167.139 | 63.897 | 13,5 |
| Chile / Chile | 130.057 | 44.067 | 9,3 |
| Colômbia / Colombia | 104.378 | 38.523 | 8,1 |
| Bélgica / Belgium | 92.489 | 35.909 | 7,6 |
| Equador / Ecuador | 87.449 | 30.430 | 6,4 |
| Peru / Peru | 54.955 | 19.140 | 4,0 |
| Estados Unidos / United States | 47.453 | 16.012 | 3,4 |
| Argentina / Argentina | 20.083 | 15.244 | 3,2 |
| Paquistão / Pakistan | 45.312 | 14.166 | 3,0 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 33.593 | 13.116 | 2,8 |
| Itália / Italy | 28.261 | 9.750 | 2,1 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 23.044 | 6.247 | 1,3 |
| Espanha / Spain | 10.730 | 4.130 | 0,9 |
| México / Mexico | 7.215 | 3.689 | 0,8 |
| Omã / Oman | 10.970 | 2.908 | 0,6 |
| Formosa / Taiwan | 4.931 | 1.310 | 0,3 |
| Bolívia / Bolivia | 2.825 | 1.214 | 0,3 |
| Costa Rica / Costa Rica | 3.263 | 1.160 | 0,2 |
| Rep. Dominicana / Dominican Republic | 2.830 | 1.136 | 0,2 |
| Panamá / Panama | 1.843 | 1.004 | 0,2 |
| Países Baixos / Netherlands | 1.848 | 656 | 0,1 |
| Outros Paises / Other Countries | 7.634 | 2.715 | 0,6 |
| 2.1.5 Chapas Finas a Frio / Cold Rolled Sheets | 1.987 | 1.550 | - |
| Uruguai / Uruguay | 1.820 | 1.119 | 72,2 |
| Argentina / Argentina | 64 | 146 | 9,4 |
| Japão / Japan | 35 | 124 | 8,0 |
| Paraguai / Paraguay | 44 | 42 | 2,7 |
| Outros Paises / Other Countries | 24 | 119 | 7,7 |
| 2.1.6 Bobinas a Frio / Cold Rolled Coils | 194.362 | 87.159 | - |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 85.436 | 36.049 | 41,4 |
| Argentina / Argentina | 24.767 | 13.079 | 15,0 |
| Espanha / Spain | 20.396 | 8.085 | 9,3 |
| Bélgica / Belgium | 11.382 | 5.022 | 5,8 |
| Reino Unido / United Kingdom | 11.404 | 4.994 | 5,7 |
| Suiça / Switzerland | 10.441 | 4.833 | 5,5 |
| Peru / Peru | 3.569 | 2.775 | 3,2 |
| Estados Unidos / United States | 5.747 | 2.649 | 3,0 |
| União dos Emirados Árabes / United Arab Emirates | 4.828 | 2.533 | 2,9 |
| Chile / Chile | 4.112 | 2.012 | 2,3 |
| Portugal / Portugal | 2.325 | 815 | 0,9 |
| Países Baixos / Netherlands | 2.182 | 789 | 0,9 |
| Luxemburgo / Luxembourg | 1.601 | 696 | 0,8 |
| Itália / Italy | 1.734 | 622 | 0,7 |
| França / France | 891 | 472 | 0,5 |
| Polônia / Poland | 685 | 366 | 0,4 |
| Uruguai / Uruguay | 586 | 334 | 0,4 |

Outros Paises / Other Countries	2.276	1.034	1,2

| 2.2 REVESTIDOS / COATED PRODUCTS | 759.819 | 489.361 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 Folhas para Embalagens / Canning Plates | 171.335 | 119.107 | - |
| 2.2.1.1 Folhas-de-Flandres / Tinplate | 127.215 | 90.696 | - |
| Itália / Italy | 20.124 | 16.362 | 18,0 |
| Estados Unidos / United States | 17.032 | 12.958 | 14,3 |
| Chile / Chile | 14.819 | 12.304 | 13,6 |
| México / Mexico | 14.231 | 10.627 | 11,7 |
| Venezuela / Venezuela | 8.758 | 8.998 | 9,9 |
| Índia / India | 11.709 | 5.295 | 5,8 |
| Rep. Dominicana / Dominican Republic | 4.871 | 3.623 | 4,0 |
| África do Sul / South Africa | 4.711 | 3.452 | 3,8 |
| Bélgica / Belgium | 7.971 | 3.245 | 3,6 |
| Peru / Peru | 3.494 | 2.615 | 2,9 |
| Suiça / Switzerland | 5.658 | 2.031 | 2,2 |
| Tunísia / Tunisia | 2.805 | 2.017 | 2,2 |
| Equador / Ecuador | 1.857 | 1.488 | 1,6 |
| Costa Rica / Costa Rica | 1.629 | 1.177 | 1,3 |
| Paquistão / Pakistan | 3.128 | 1.069 | 1,2 |
| Colômbia / Colombia | 1.076 | 848 | 0,9 |
| Guatemala / Guatemala | 976 | 721 | 0,8 |
| Turquia / Turkey | 495 | 377 | 0,4 |
| União dos Emirados Árabes / United Arab Emirates | 398 | 319 | 0,4 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 385 | 304 | 0,3 |
| Outros Paises / Other Countries | 1.088 | 866 | 1,0 |
| 2.2.1.2 Chapas Cromadas / Chrome-Plated Sheets | 43.935 | 27.938 | - |
| Equador / Ecuador | 9.625 | 6.608 | 23,7 |
| Itália / Italy | 7.007 | 5.028 | 18,0 |
| Bélgica / Belgium | 11.077 | 4.716 | 16,9 |
| Rep. Dominicana / Dominican Republic | 4.118 | 2.768 | 9,9 |
| Venezuela / Venezuela | 1.957 | 2.054 | 7,4 |
| Tunísia / Tunisia | 2.845 | 1.746 | 6,2 |
| México / Mexico | 1.728 | 1.177 | 4,2 |
| Porto Rico / Puerto Rico | 1.524 | 1.013 | 3,6 |
| Peru / Peru | 1.236 | 859 | 3,1 |
| Nigéria / Nigeria | 992 | 705 | 2,5 |
| Estados Unidos / United States | 888 | 621 | 2,2 |
| Costa Rica / Costa Rica | 401 | 273 | 1,0 |
| Outros Paises / Other Countries | 537 | 370 | 1,3 |
| 2.2.1.3 Outras Chapas p/ Embalagens / Other | 185 | 473 | - |
| Chile / Chile | 150 | 379 | 80,1 |
| Argentina / Argentina | 29 | 71 | 15,0 |
| Outros Paises / Other Countries | 6 | 23 | 4,9 |
| 2.2.2 Chapas Zincadas a Quente / Hot Dip Galvanized Sheets | 470.327 | 282.933 | - |
| Estados Unidos / United States | 324.863 | 191.930 | 67,8 |
| Argentina / Argentina | 112.371 | 74.755 | 26,4 |
| Colômbia / Colombia | 3.864 | 2.654 | 0,9 |
| México / Mexico | 4.487 | 2.485 | 0,9 |
| Bélgica / Belgium | 7.398 | 2.101 | 0,7 |
| Uruguai / Uruguay | 2.790 | 1.860 | 0,7 |
| Suiça / Switzerland | 3.121 | 1.525 | 0,5 |
| Peru / Peru | 1.969 | 1.145 | 0,4 |
| Japão / Japan | 186 | 1.073 | 0,4 |
| Outros Paises / Other Countries | 9.278 | 3.405 | 1,2 |
| 2.2.3 Chapas Eletro-Galvanizadas / Electrolytic Galvanized Sheets | 4.454 | 1.763 | - |
| Reino Unido / United Kingdom | 2.033 | 860 | 48,8 |
| Argentina / Argentina | 501 | 425 | 24,1 |
| Bélgica / Belgium | 797 | 226 | 12,8 |
| Vietnã / Viet Nam | 658 | 113 | 6,4 |
| Formosa / Taiwan | 366 | 92 | 5,2 |

Outros Paises / Other Countries	99	47	2,7

| 2.2.4 Chapas de Ligas Alumínio-Zinco / Sheets Coated With Aluminium-Zinc | 101.687 | 74.369 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos / United States | 92.466 | 67.519 | 90,8 |
| Argentina / Argentina | 6.860 | 5.078 | 6,8 |
| Uruguai / Uruguay | 1.804 | 1.311 | 1,8 |
| Outros Paises / Other Countries | 557 | 461 | 0,6 |
| 2.2.5 Chapas Pré-Pintadas / Pre-Painted Sheets | 12.016 | 11.189 | - |
| Argentina / Argentina | 5.813 | 5.820 | 52,0 |
| Estados Unidos / United States | 4.905 | 4.153 | 37,1 |
| Outros Paises / Other Countries | 1.298 | 1.216 | 10,9 |
| 2.3 AÇOS ESPECIAIS-LIGADOS / SPECIAL-ALLOY STEEL | 558.788 | 379.217 | - |
| 2.3.1 Chapas e Bobinas Inoxidáveis / Stainless Steel Sheets and Coils | 132.126 | 207.163 | - |
| Bélgica / Belgium | 21.236 | 35.630 | 17,2 |
| Estados Unidos / United States | 23.389 | 31.044 | 15,0 |
| Argentina / Argentina | 18.877 | 30.802 | 14,9 |
| Itália / Italy | 15.850 | 24.153 | 11,7 |
| Uruguai / Uruguay | 10.655 | 13.131 | 6,3 |
| Índia / India | 5.209 | 7.344 | 3,5 |
| Rússia / Russia | 3.701 | 6.920 | 3,3 |
| União dos Emirados Árabes / United Arab Emirates | 3.198 | 6.611 | 3,2 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 3.999 | 6.548 | 3,2 |
| Colômbia / Colombia | 3.641 | 5.756 | 2,8 |
| Peru / Peru | 3.000 | 5.612 | 2,7 |
| África do Sul / South Africa | 2.126 | 4.397 | 2,1 |
| Equador / Ecuador | 2.361 | 4.294 | 2,1 |
| Vietnã / Viet Nam | 2.795 | 3.659 | 1,8 |
| Malásia / Malaysia | 2.011 | 3.563 | 1,7 |
| México / Mexico | 1.216 | 2.746 | 1,3 |
| Tailândia / Thailand | 1.572 | 2.321 | 1,1 |
| Chile / Chile | 737 | 1.437 | 0,7 |
| Indonésia / Indonesia | 603 | 1.276 | 0,6 |
| Outros Paises / Other Countries | 5.950 | 9.919 | 4,8 |
| 2.3.2 Chapas e Bobinas Siliciosas / Silicon Steel Sheets and Coils | 6.161 | 8.991 | - |
| Estados Unidos / United States | 2.953 | 4.172 | 46,4 |
| Argentina / Argentina | 1.629 | 3.388 | 37,7 |
| Turquia / Turkey | 624 | 534 | 5,9 |
| Outros Paises / Other Countries | 955 | 897 | 10,0 |
| 2.3.3 Chapas e Bobinas Outros Aços Ligados / Other Alloy Steel Sheets and Coils | 420.501 | 163.063 | - |
| Turquia / Turkey | 223.365 | 68.129 | 41,8 |
| Argentina / Argentina | 52.818 | 36.400 | 22,3 |
| Colômbia / Colombia | 60.240 | 23.713 | 14,5 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 16.579 | 6.362 | 3,9 |
| México / Mexico | 8.169 | 5.932 | 3,6 |
| Peru / Peru | 11.320 | 4.718 | 2,9 |
| Bélgica / Belgium | 8.296 | 3.111 | 1,9 |
| Espanha / Spain | 6.413 | 2.569 | 1,6 |
| Chile / Chile | 6.251 | 2.532 | 1,6 |
| Formosa / Taiwan | 9.136 | 2.339 | 1,4 |

Outros Paises / Other Countries	17.914	7.258	4,5

| 3 PRODUTOS LONGOS / LONG PRODUCTS | 1.705.667 | 1.096.123 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 BARRAS / BARS | 156.305 | 164.671 | - |
| Argentina / Argentina | 46.451 | 48.439 | 29,4 |
| Estados Unidos / United States | 23.353 | 42.799 | 26,0 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 18.131 | 16.139 | 9,8 |
| Bolívia / Bolivia | 12.516 | 7.426 | 4,5 |
| Índia / India | 1.979 | 6.547 | 4,0 |
| México / Mexico | 5.246 | 6.536 | 4,0 |
| Paraguai / Paraguay | 9.887 | 5.558 | 3,4 |
| Itália / Italy | 1.346 | 4.514 | 2,7 |
| Chile / Chile | 5.431 | 3.979 | 2,4 |
| Colômbia / Colombia | 5.992 | 3.596 | 2,2 |
| Peru / Peru | 4.032 | 2.726 | 1,7 |
| Jamaica / Jamaica | 6.642 | 2.643 | 1,6 |
| Canadá / Canada | 395 | 1.250 | 0,8 |
| Turquia / Turkey | 534 | 1.047 | 0,6 |
| Trinidad e Tobago / Trinidad and Tobago | 2.795 | 1.033 | 0,6 |
| Bélgica / Belgium | 2.426 | 1.020 | 0,6 |
| Rep. Dominicana / Dominican Republic | 1.914 | 772 | 0,5 |
| Cuba / Cuba | 2.128 | 685 | 0,4 |
| Polônia / Poland | 189 | 634 | 0,4 |
| Outros Paises / Other Countries | 4.918 | 7.328 | 4,5 |
| 3.2 VERGALHÕES / CONCRETE REIFORCING BARS | 631.393 | 282.155 | - |
| Bolívia / Bolivia | 262.025 | 137.738 | 48,8 |
| Peru / Peru | 195.308 | 73.932 | 26,2 |
| Paraguai / Paraguay | 27.307 | 15.859 | 5,6 |
| Jamaica / Jamaica | 34.500 | 10.860 | 3,8 |
| Colômbia / Colombia | 20.269 | 7.757 | 2,7 |
| Estados Unidos / United States | 17.243 | 7.280 | 2,6 |
| Trinidad e Tobago / Trinidad and Tobago | 17.623 | 5.932 | 2,1 |
| Angola / Angola | 7.633 | 4.801 | 1,7 |
| Panamá / Panama | 15.501 | 4.664 | 1,7 |
| Gana / Ghana | 10.243 | 2.968 | 1,1 |
| Argentina / Argentina | 5.503 | 2.071 | 0,7 |
| Porto Rico / Puerto Rico | 4.386 | 1.971 | 0,7 |
| Honduras / Honduras | 2.261 | 1.671 | 0,6 |
| Chile / Chile | 4.466 | 1.670 | 0,6 |
| Outros Paises / Other Countries | 7.125 | 2.981 | 1,1 |
| 3.3 FIO-MÁQUINA / WIRE ROD | 480.479 | 220.617 | - |
| Estados Unidos / United States | 139.180 | 67.610 | 30,6 |
| Colômbia / Colombia | 67.022 | 26.881 | 12,2 |
| Rep. Dominicana / Dominican Republic | 35.953 | 15.109 | 6,8 |
| Equador / Ecuador | 25.948 | 10.900 | 4,9 |
| Itália / Italy | 24.585 | 10.471 | 4,7 |
| Venezuela / Venezuela | 18.830 | 8.671 | 3,9 |
| Malásia / Malaysia | 14.629 | 8.108 | 3,7 |
| Costa Rica / Costa Rica | 18.865 | 7.972 | 3,6 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 15.097 | 7.786 | 3,5 |
| Portugal / Portugal | 16.973 | 7.432 | 3,4 |
| Países Baixos / Netherlands | 16.105 | 6.636 | 3,0 |
| Peru / Peru | 14.911 | 6.187 | 2,8 |
| Bolívia / Bolivia | 13.686 | 6.112 | 2,8 |
| Argentina / Argentina | 9.895 | 5.053 | 2,3 |
| Canadá / Canada | 6.978 | 4.367 | 2,0 |
| Bélgica / Belgium | 10.226 | 4.091 | 1,9 |
| Haiti / Haiti | 9.215 | 3.812 | 1,7 |
| Luxemburgo / Luxembourg | 5.621 | 3.167 | 1,4 |
| Tailândia / Thailand | 4.532 | 2.596 | 1,2 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 2.178 | 1.738 | 0,8 |
| Índia / India | 380 | 1.613 | 0,7 |
| Cuba / Cuba | 2.999 | 1.444 | 0,7 |
| Paraguai / Paraguay | 1.802 | 1.071 | 0,5 |
| Trinidad e Tobago / Trinidad and Tobago | 1.654 | 626 | 0,3 |

Outros Paises / Other Countries	3.215	1.164	0,5

| 3.4 PERFIS / SHAPES | 223.376 | 105.699 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 Leves / Light Shapes | 55.896 | 29.418 | - |
| Argentina / Argentina | 22.094 | 11.286 | 38,4 |
| Paraguai / Paraguay | 12.204 | 6.530 | 22,2 |
| Bolívia / Bolivia | 6.742 | 4.352 | 14,8 |
| Peru / Peru | 4.991 | 2.082 | 7,1 |
| Colômbia / Colombia | 2.779 | 1.196 | 4,1 |
| Rep. Dominicana / Dominican Republic | 2.881 | 1.167 | 4,0 |
| Jamaica / Jamaica | 1.863 | 783 | 2,7 |
| Outros Paises / Other Countries | 2.342 | 2.022 | 6,9 |
| 3.4.2 Médios e Pesados / Medium and Heavy Shapes | 167.480 | 76.281 | - |
| Panamá / Panama | 38.977 | 15.822 | 20,7 |
| Reino Unido / United Kingdom | 31.346 | 12.404 | 16,3 |
| Argentina / Argentina | 11.263 | 8.349 | 10,9 |
| Peru / Peru | 18.516 | 7.565 | 9,9 |
| Rep. Dominicana / Dominican Republic | 14.056 | 6.600 | 8,7 |
| Trinidad e Tobago / Trinidad and Tobago | 12.558 | 6.112 | 8,0 |
| Colômbia / Colombia | 10.908 | 4.914 | 6,4 |
| Guatemala / Guatemala | 6.516 | 2.540 | 3,3 |
| Paraguai / Paraguay | 3.289 | 2.051 | 2,7 |
| Estados Unidos / United States | 6.237 | 1.956 | 2,6 |
| Outros Paises / Other Countries | 13.814 | 7.968 | 10,4 |
| 3.5 TRILHOS E ACESSÓRIOS / RAILS AND TRACK ACCESSORIES | 2.189 | 3.685 | - |
| Chile / Chile | 633 | 1.003 | 27,2 |
| Bolívia / Bolivia | 574 | 1.003 | 27,2 |
| Estados Unidos / United States | 446 | 640 | 17,4 |
| Outros Paises / Other Countries | 536 | 1.039 | 28,2 |
| 3.6 TUBOS SEM COSTURA / SEAMLESS TUBES AND PIPES | 211.925 | 319.296 | - |
| União dos Emirados Árabes / United Arab Emirates | 99.984 | 159.649 | 50,0 |
| Arábia Saudita / Saudi Arabia | 45.238 | 52.681 | 16,5 |
| Omã / Oman | 16.203 | 29.103 | 9,1 |
| Estados Unidos / United States | 22.858 | 27.902 | 8,7 |
| Países Baixos / Netherlands | 1.139 | 10.372 | 3,2 |
| Reino Unido / United Kingdom | 6.542 | 7.762 | 2,4 |
| França / France | 5.501 | 6.418 | 2,0 |
| África do Sul / South Africa | 1.725 | 3.714 | 1,2 |
| Itália / Italy | 1.676 | 2.935 | 0,9 |
| Canadá / Canada | 1.554 | 1.842 | 0,6 |
| Colômbia / Colombia | 1.021 | 1.831 | 0,6 |
| Egito / Egypt | 781 | 1.732 | 0,5 |
| Chile / Chile | 887 | 1.597 | 0,5 |
| Coréia do Sul / Republic of Korea | 1.165 | 1.216 | 0,4 |
| Iraque / Iraq | 572 | 1.163 | 0,4 |
| Outros Paises / Other Countries | 5.079 | 9.379 | 2,9 |
| 4 OUTROS PRODUTOS / OTHER PRODUCTS | 192.625 | 242.872 | - |
| 4.1 TUBOS COM COSTURA / WELDER TUBES AND PIPES | 62.040 | 97.527 | - |
| Argentina / Argentina | 13.463 | 41.724 | 42,8 |
| Uruguai / Uruguay | 17.852 | 10.943 | 11,2 |
| Gana / Ghana | 8.182 | 9.101 | 9,3 |
| Angola / Angola | 3.983 | 7.509 | 7,7 |
| Estados Unidos / United States | 5.818 | 7.073 | 7,3 |
| México / Mexico | 1.872 | 6.243 | 6,4 |
| Paraguai / Paraguay | 4.083 | 4.476 | 4,6 |
| Bolívia / Bolivia | 3.938 | 3.028 | 3,1 |
| Colômbia / Colombia | 924 | 1.700 | 1,7 |
| Rep. Eslováquia / Slovenskej Rep. | 136 | 1.541 | 1,6 |
| Equador / Ecuador | 701 | 874 | 0,9 |

Outros Paises / Other Countries	1.088	3.315	3,4

| 4.2 TIRAS E FITAS / STRIPS AND HOOPS | 23.697 | 31.764 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Argentina / Argentina | 3.426 | 5.611 | 17,7 |
| México / Mexico | 2.962 | 3.819 | 12,0 |
| Uruguai / Uruguay | 3.027 | 2.754 | 8,7 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 2.285 | 2.548 | 8,0 |
| Colômbia / Colombia | 1.482 | 2.296 | 7,2 |
| Itália / Italy | 1.622 | 2.221 | 7,0 |
| Estados Unidos / United States | 679 | 1.520 | 4,8 |
| China / China | 779 | 1.463 | 4,6 |
| Chile / Chile | 686 | 1.245 | 3,9 |
| Áustria / Austria | 213 | 1.115 | 3,5 |
| Paraguai / Paraguay | 1.624 | 1.105 | 3,5 |
| Reino Unido / United Kingdom | 152 | 972 | 3,1 |
| Canadá / Canada | 728 | 806 | 2,5 |
| Peru / Peru | 581 | 747 | 2,4 |
| Honduras / Honduras | 386 | 641 | 2,0 |
| Bolívia / Bolivia | 615 | 466 | 1,5 |
| Outros Paises / Other Countries | 2.450 | 2.435 | 7,7 |
| 4.3 TREFILADOS / DRAWN PRODUCTS | 106.888 | 113.581 | - |
| Argentina / Argentina | 18.978 | 29.807 | 26,2 |
| Bolívia / Bolivia | 15.656 | 16.281 | 14,3 |
| Paraguai / Paraguay | 13.610 | 11.905 | 10,5 |
| Estados Unidos / United States | 10.249 | 11.660 | 10,3 |
| Costa Rica / Costa Rica | 4.855 | 5.438 | 4,8 |
| Itália / Italy | 3.520 | 3.543 | 3,1 |
| México / Mexico | 4.178 | 3.367 | 3,0 |
| Canadá / Canada | 3.331 | 3.232 | 2,8 |
| Venezuela / Venezuela | 1.384 | 3.160 | 2,8 |
| Chile / Chile | 3.879 | 2.536 | 2,2 |
| Colômbia / Colombia | 1.740 | 2.444 | 2,2 |
| Uruguai / Uruguay | 1.805 | 1.884 | 1,7 |
| Reino Unido / United Kingdom | 3.243 | 1.834 | 1,6 |
| Panamá / Panama | 2.850 | 1.694 | 1,5 |
| Peru / Peru | 1.622 | 1.559 | 1,4 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 724 | 1.396 | 1,2 |
| Porto Rico / Puerto Rico | 1.861 | 1.103 | 1,0 |
| União dos Emirados Árabes / United Arab Emirates | 2.345 | 1.002 | 0,9 |
| Rep. Dominicana / Dominican Republic | 955 | 962 | 0,8 |
| Bélgica / Belgium | 1.715 | 866 | 0,8 |
| Outros Paises / Other Countries | 8.388 | 7.908 | 7,0 |
| TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | 13.431.650 | 5.594.041 | - |
| Estados Unidos / United States | 4.557.424 | 1.776.063 | 31,7 |
| Argentina / Argentina | 560.593 | 428.201 | 7,7 |
| Turquia / Turkey | 1.250.735 | 375.176 | 6,7 |
| R. F. Alemanha / F. R. Germany | 863.829 | 319.453 | 5,7 |
| Bolívia / Bolivia | 323.577 | 182.067 | 3,3 |
| Colômbia / Colombia | 442.383 | 172.463 | 3,1 |
| União dos Emirados Árabes / United Arab Emirates | 111.814 | 170.869 | 3,1 |
| Peru / Peru | 434.713 | 167.625 | 3,0 |
| Indonésia / Indonesia | 548.187 | 155.661 | 2,8 |
| Rep. Dominicana / Dominican Republic | 440.194 | 149.620 | 2,7 |
| México / Mexico | 337.647 | 134.462 | 2,4 |
| Itália / Italy | 261.504 | 125.717 | 2,2 |
| França / France | 312.954 | 115.889 | 2,1 |
| Bélgica / Belgium | 217.044 | 112.292 | 2,0 |

Outros Paises / Other Countries	2.769.052	1.208.483	21,5

Fonte: Anuário Estatístico 2017 do Instituto Aço Brasil.

13. CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS

CONSUMPTION OF RAW MATERIALS

| UNID INSUMOS / INPUTS 2012 UNIT. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Minérios e Fundentes / Ore and Fluxes |
| 1.1. Minério de Ferro / Iron Ore | 103 t | 31.433 | 34.467 | 32.843 | 30.563 | 28.882 |
| 1.2. Pelotas / Pellets | 103 t | 8.737 | 7.483 | 8.929 | 11.674 | 11.453 |
| 1.3 Sínter | 103 t | 34.008 | 29.910 | 32.312 | 31.128 | 28.395 |
| 1.4. Minério de Manganês / Manganese Ore | 103 t | 501 | 184 | 144 | 198 | 127 |
| 1.5. Calcário / Limestone | 103 t | 3.563 | 3.481 | 3.376 | 3.589 | 3.096 |
| 1.6. Dolomita / Dolomite | 103 t | 1.525 | 1.702 | 1.860 | 1.612 | 1.560 |
| 1.7. Cal / Lime | 103 t | 3.093 | 3.078 | 2.993 | 2.812 | 2.912 |
| 1.8. Fluorita / Fluorite | t | 22.681 | 27.043 | 27.770 | 23.340 | 20.450 |

Carvão e Coque   / CoalL and Coke

2.1. Carvão Vegetal / Char Coal	103 t	1.495	1.438	1.676	1.684	1.521

2.2. Carvão Mineral Coqueificável / Coking Coal	103 t	11.495	11.541	11.216	10.373	10.302

2.3.  Carvão PCI / PCI Coal	103 t	2.863	3.032	3.282	3.816	3.915

2.4. Coque / Coke	103 t	12.260	11.675	11.519	11.606	11.259

2.5. Coque de Petróleo / Petroleum Coke	103 t	1.067	1.019	967	1.109	1.038

Metálicos e Ligas / Metallics and Alloys

3.1. Ferro Gusa / Pig Iron	103 t	27.799	27.600	27.674	28.360	26.670

3.2. Sucata de Ferro e Aço / Iron and Steel Scrap	103 t	8.928	11.171	9.615	9.323	8.381

3.4. Ferroligas / Ferroalloys	t	778.699	621.001	521.206	475.835	496.922

Insumos Energéticos / Energy Imputs

4.1. Gás Natural / Natural Gas	106 Mm3	1.381	1.409	1.478	1.556	1.562

4.2. GLP / LPG	103 Mm3	29.031	10.642	12.864	11.934	28.494

4.3. Óleo Combustível / Fuel Oil	t	139.602	106.635	103.560	15.130	25.110

4.4. Energia Elétrica / Electric Power	103 Mwh	18.672	18.560	18.988	19.679	19.477

4.5. Oxigênio / Oxygen	106 m3	2.985	3.187	3.247	3.355	3.551

Outros Insumos

5.1. Alumínio / Aluminum	t	44.465	47.294	49.665	50.466	21.333

5.2 Carbureto de Cálcio / Calcium Carbide	t	4.560	11.503	13.020	122.327	11.977

Carbureto de Silício / Silicon Carbide	t	13.312	11.653	10.950	13.992	16.502

Eltrodos de Grafite / Graphite Electrodes	t	14.040	15.316	15.357	11.410	12.210

Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil

Notas / Notes  :  (1)  Refere-se às siderurgicas integradas. / Referring to the integrated steelworks producing steel.

Produção própria das usinas integradas. / Own production of integrated steelworks.

Adquirido dos  produtores independentes. / Purchased from independent producers

(*)  Valor estimado com base no índice de consumo do ano de 2007. / Estimated based on the consumption index of 2007.

14. DADOS GERAIS DO SEGMENTO SIDERÚRGICO

GENERAL DATA ON THE IRON AND STEEL SEGMENT

ITENS / ITEMS

UNID.

UNIT.

2012	2013	2014

2015	2016

1. NÚMERO DE EMPREGADOS /

NUMBER OF EMPLOYEES

1.1 Efetivo Próprio Total	72.480	72.141	71.473	68.583 	64.722

Total Registered  Own Workforce

1.2 Efetivo Próprio em Exercício	69.510	68.852	66.619	62.380 	59.724

Actually Active Own Workforce

1.3 Efetivo de Terceiros	56.938	50.260	50.666	42.926 	40.754

Sub-Contracted Workforce

| 1.4 Efetivo em Atividades Siderúrgicas 126.448 | 119.112 | 117.285 | 105.306 | 100.028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Active Workforce |
| 2. FOLHA DE PAGAMENTO / PAY ROLL | 106 R$ | 6.602 | 6.651 | 7.276 | 7.522 | 6.184 |
|  | 106 US$ | 3.386 | 3.084 | 3.109 | 2.291 | 1.779 |
| 3. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS / WELFARE DUES | 106 R$ | 1.743 | 1.833 | 1.963 | 1.981 | 1.655 |
|  | 106 US$ | 892 | 849 | 837 | 603 | 477 |
| 4. FATURAMENTO / NET SALES | 106 R$ | 69.293 | 76.576 | 72.842 | 68.676 | 66.987 |
|  | 106 US$ | 35.502 | 35.617 | 31.134 | 21.044 | 19.360 |
| 4.1 Mercado Interno / Domestic Market | 106 R$ | 55.173 | 64.136 | 54.037 | 44.722 | 44.131 |
|  | 106 US$ | 28.872 | 29.846 | 23.140 | 13.849 | 12.762 |
| 4.2 Mercado Externo / Foreign Market | 106 R$ | 13.615 | 11.631 | 17.852 | 22.903 | 22.069 |
|  | 106 US$ | 6.972 | 5.395 | 7.587 | 6.873 | 6.371 |
| 4.3 Outras Receitas / Other Receipts | 106 R$ | 505 | 809 | 953 | 1.051 | 787 |
|  | 106 US$ | 258 | 376 | 407 | 322 | 227 |
| 5. IMPOSTOS PAGOS / TAXES PAID | 106 R$ | 14.824 | 17.430 | 16.276 | 13.339 | 12.246 |
|  | 106 US$ | 7.596 | 8.109 | 6.974 | 4.125 | 3.535 |
| 5.1 IPI / Industrial Products Tax | 106 R$ | 1.665 | 1.964 | 1.833 | 1.480 | 1.494 |
|  | 106 US$ | 853 | 914 | 785 | 458 | 432 |
| 5.2 ICMS / Value - Added Tax | 106 R$ | 7.478 | 8.746 | 8.038 | 6.310 | 5.897 |
|  | 106 US$ | 3.832 | 4.070 | 3.446 | 1.956 | 1.701 |
| 5.3 Outros / Others | 106 R$ | 5.681 | 6.719 | 6.404 | 5.550 | 4.855 |
|  | 106 US$ | 2.911 | 3.125 | 2.743 | 1.711 | 1.402 |
| 6. INVESTIMENTOS / INVESTIMENTS | 106 US$ | 3.185 | 2.127 | 2.379 | 1.291 | 1.250 |
| Fonte / Source : IABr - Instituto Aço Brasil |  |  |  |  |  |  |

III

Ferro-gusa

Pig iron

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE FERRO GUSA

BRAZILIAN PRODUCTION OF PIG IRON	Unid./Unit: 103  t

PRODUTORES / PRODUCERS	2012	2013	2014	2015	2016

1. USINAS INTEGRADAS /	26.900	26.200	27.016	27.803	26.036

INTEGRATED STEELWORKS

2. PRODUTORES INDEPENDENTES /	5.548	5.352	5.036	4.307	3.551

INDEPENDENT PRODUCERS

PRODUÇÃO REGIONAL /	5.548	5.352	5.036	4.306	3.550

PRODUCTION BY REGION

Minas Gerais	2.739	2.925	2.914	2.562	2.302

Espírito Santo	260	196	227	216	220

Maranhão e Pará (Carajás)	2.058	1.763	1.462	1.291	859

Mato Grosso do Sul	491	468	433	237	169

TOTAL / TOTAL  (1+2)	32.448	31.552	32.052	32.110	29.587

Fontes / Sources : SINDIFER / IABr

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FERRO-GUSA

BRAZILIAN EXPORTS OF PIG IRON

| PRODUTO / PRODUCT | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | 103 US$ FOB | t | 103 US$ FOB | t | 103 US$ FOB | t | 103 US$ FOB | t | 103 US$ FOB |
| 1. FERRO-GUSA / | 3.027.218 1.350.442 | 2.691.787 1.068.563 | 2.588.339 1.031.561 | 2.751.557 773.052 | 2.177.519 523.691 |
| PIG IRON |  |  |  |  |  |
| PREÇO MÉDIO (FOB) / AVERAGE PRICE | 446 | 397 | 399 | 281 | 240 |

Fontes / Sources  :  AliceWeb/ MDIC

| 3. DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FERRO GUSA - 2016 BRAZILIAN EXPORTS OF PIG IRON BY COUNTRY OF DESTINATION - 2016 |  |
| --- | --- |
| PAÍSES IMPORTADORES / | TONELADAS | 103 US$ | PARTICIPAÇÃO SHARE |
| IMPORTING COUNTRIES | TONS (t) | FOB | US$ FOB (%) |
| Estados Unidos / United States of America | 792.012 | 186.324 | 35,6 |
| Países Baixos / Netherlands | 390.613 | 105.171 | 20,1 |
| México / Mexico | 274.512 | 64.197 | 12,3 |
| Peru / Peru | 179.669 | 39.731 | 7,6 |
| Tailândia / Thiland | 98.212 | 23.811 | 4,5 |
| Outros Países / Other Countries | 442.501 | 104.457 | 19,9 |
| TOTAL / TOTAL | 2.177.519 | 523.691 | 100,0 |

Fontes / Sources :  AliceWeb/ MDIC

IV

Ferro	Ligas

Iron Alloys

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE FERROLIGAS

BRAZILIAN PRODUCTION OF FERROALLOYS	Unid. / Unit.: t

FERROLIGAS / FERROALLOYS	2012	2013	2014	2015	2016 (p)

1. FERROLIGAS À BASE DE MANGANÊS /	330.419	311.000	303.000	129.000	124.000

Mn - FERROALLOYS	330.419	311.000	303.000	129.000	124.000

2. FERROLIGAS À BASE DE CROMO /  (*)	181.425	174.180	188.682	173.467 	150.240

| Cr - FERROALLOYS |  |
| --- | --- |
| 2.1 Fe Cr AC | 141.770 | 142.113 | 164.506 | 137.056 | - |
| 2.2 Fe Cr BC | 20.765 | 18.883 | 13.773 | 18.365 | - |
| 2.3 Fe Si Cr | 18.890 | 13.184 | 10.403 | 18.046 | - |
| 3. FERROLIGAS À BASE DE NÍQUEL 31.342 | 21.000 | 19.823 | 21.286 | - |

| Ni - FERROALLOYS (*) |  |
| --- | --- |
| 3.1 Ni contido na liga Fe Ni / Ni in Fe Ni alloy | 31.342 | 21.000 | 19.823 | 21.286 | - |
| 4. FERROLIGAS ESPECIAIS / | 80.187 | 71.600 | 51.737 | 52.000 | - |
| SPECIAL FERROALLOYS |  |  |  |  |  |
| 4.1 Fe Nb (*) | 80.187 | 71.600 | 51.737 | 52.000 | - |

Fontes / Sources :  FERBASA/ PARANAPANEMA/Sumário Mineral DNPM/Vale S.A (2016 Fe-Mn)

(*) Série ajustada a partir de 2010 com base nas informações do Sumário Mineral DNPM. Fe-Cr Paranapanema.

Series adjusted from 2010 with information from DNPM - Mineral Sumary. Fe-Cr e Fe-Si = Paranapanema.

(p) Preliminar / Preliminar.

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FERROLIGAS

BRAZILIAN IMPORTS OF FERROALLOYS

| FERROLIGAS / FERROALLOYS 1. FERROLIGAS À BASE DE MANGANÊS / |  | 2012 |  |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | 103 US$ FOB | (US$/t) | t | 103 US$ FOB | (US$/t) |
|  | 59.275 | 78.671 | 1.327 | 53.914 | 67.320 | 1.249 |
| Mn - FERROALLOYS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Fe Mn cont.>2% carbono | 24.792 | 25.881 | 1.044 | 18.234 | 18.110 | 993 |
| 1.2. Fe Si Mn | 4.698 | 6.127 | 1.304 | 6.505 | 7.353 | 1.130 |
| 1.3 Outras ligas Mn / Others ferroalloys Mn | 29.785 | 46.663 | 1.567 | 29.175 | 41.857 | 1.435 |
| 2. FERROLIGAS À BASE DE SILÍCIO / | 10.200 | 20.342 | 1.994 | 6.605 | 13.300 | 2.014 |
| Si - FERROALLOYS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Fe-Si peso ≥ 99,99% Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Fe Si > 55% Si | 5.492 | 10.285 | 1.873 | 4.503 | 9.088 | 2.018 |
| 2.2 Outros / Others | 4.708 | 10.057 | 2.136 | 2.102 | 4.212 | 2.004 |
| 3. FERROLIGAS À BASE DE CROMO / | 10.909 | 20.845 | 1.911 | 10.853 | 19.401 | 1.788 |
| Cr - FERROALLOYS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Fe Cr cont.>4% de carbono | 8.228 | 13.383 | 1.627 | 8.391 | 12.806 | 1.526 |
| 3.2 Fe Si Cr | 42 | 171 | 4.071 | 45 | 120 | 2.667 |
| 3.3 Ouras ligas de ferro-cromo / Others ferroalloys Cr | 2.639 | 7.291 |  | 2.417 | 6.475 |  |
| 4. FERROLIGAS À BASE DE NÍQUEL / | 0 | 20 | 0 | 0 | 55 | - |
| Ni - FERROALLOYS |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Fe Ni | 0 | 20 | 0 | 0 | 55 | - |
| 5. FERROLIGAS ESPECIAIS / | 10.185 | 105.896 | 10.397 | 11.471 | 96.992 | 8.455 |
| SPECIAL FERROALLOYS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Fe Nb | 0 | 148 | - | 36 | 1.140 | 31.667 |
| 5.2 Fe Mo | 2.750 | 61.665 | 22.424 | 2.690 | 48.736 | 18.117 |
| 5.3 Fe V | 1.175 | 22.078 | 18.790 | 1.055 | 20.795 | 19.711 |
| 5.4 Fe Ti | 1.092 | 5.696 | 5.216 | 2.244 | 10.353 | 4.614 |
| 5.5 Fe W | 107 | 4.486 | 41.925 | 147 | 5.079 | 34.551 |
| 5.6 Outros Ferroligas / Other Ferroalloys | 5.061 | 11.823 | 2.336 | 5.299 | 10.889 | 2.055 |

TOTAL / TOTAL	90.569	225.774	-	82.843	197.068	-

Fontes / Sources : SECEX-MDIC

(*) AC: Alto carbono / High carbon

| continuação |  |
| --- | --- |
|  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |
| t | 103 US$ FOB | (US$/t) | t | 103 US$ FOB | (US$/t) | t | 103 US$ FOB | (US$/t) |
| 55.486 | 69.425 | 1.251 | 111.318 | 111.506 | 1.002 | 44.921 | 43.356 | 965 |
| 16.861 | 15.197 | 901 | 36.163 | 27.798 | 769 | 12.243 | 8.588 | 701 |
| 8.738 | 9.936 | 1.137 | 38.533 | 35.010 | 909 | 9.395 | 7.515 | 800 |
| 29.887 | 44.292 | 1.482 | 36.622 | 48.698 | 1.330 | 23.283 | 27.253 | 1.171 |
| 21.328 | 33.172 | 1.555 | 34.409 | 46.094 | 1.340 | 9.822 | 13.463 | 1.371 |
| 24 | 50 | 2.083 | 60 | 18 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 17.193 | 25.359 | 1.475 | 32.396 | 42.330 | 1.307 | 6.703 | 8.777 | 1.309 |
| 4.135 | 7.813 | 1.889 | 2.013 | 3.764 | 1.870 | 3.119 | 4.686 | 1.502 |
| 14.100 | 26.562 | 1.884 | 14.541 | 21.043 | 1.447 | 16.547 | 22.276 | 1.346 |
| 11.405 | 16.249 | 1.425 | 12.132 | 14.464 | 1.192 | 12.424 | 13.107 | 1.055 |
| 15 | 67 | 4.467 | 10 | 43 | 4.300 | 12 | 49 | 4.083 |
| 2.680 | 10.246 |  | 2.399 | 6.536 | 2.724 | 4.111 | 9.120 | 2.218 |
| 3 | 60 | - | 2 | 48 | - | 2 | 35 | - |
| 3 | 60 | 20.000 | 2 | 48 | 24.000 | 2 | 35 | 17.500 |
| 14.457 | 106.207 | 7.346 | 10.796 | 63.896 | 5.918 | 9.260 | 44.378 | 4.792 |
| 22 | 628 | 28.545 | 1 | 27 | 27.000 | 40 | 643 | 16.075 |
| 2.697 | 53.267 | 19.750 | 2.181 | 27.626 | 12.667 | 1.708 | 18.083 | 10.587 |
| 929 | 15.875 | 17.088 | 748 | 11.571 | 15.469 | 766 | 8.730 | 11.397 |
| 2.933 | 12.578 | 4.288 | 3.211 | 12.111 | 3.772 | 3.257 | 8.350 | 2.564 |
| 174 | 5.927 | 34.063 | 71 | 1.645 | 23.169 | 69 | 1.360 | 19.710 |
| 7.702 | 17.932 | 2.328 | 4.584 | 10.916 | 2.381 | 3.420 | 7.212 | 2.109 |
| 105.374 | 235.426 | - | 171.066 | 242.587 | - | 80.552 | 123.508 | - |

3. ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FERROLIGAS - 2016

BRAZILIAN IMPORTS OF FERROALLOYS BY COUNTRY OF ORIGIN - 2016

PARTICIPAÇÃO

PRODUTOS /  PAÍSES EXPORTADORES	TONELADAS	103  US$ FOB		SHARE PRODUCTS / EXPORTING COUNTRIES	TONS (t)		US$ FOB (%)

1. FERROLIGAS À BASE DE MANGANÊS / Mn-FERROALLOYS	44.921	43.356	-

| 1.1 | Fe Mn AC | 12.243 | 8.588 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . Índia / India | 3.493 | 2.503 | 29,1 |
|  | . Espanha / Spain | 3.400 | 2.288 | 26,6 |
|  | . Outros Países / Other Countries | 5.350 | 3.797 | 44,2 |
| 1.2 | Fe Si Mn | 9.395 | 7.515 | 100,0 |
|  | . Índia / India | 5.178 | 3.836 | 51,0 |
|  | . Noruega / Norway | 2.516 | 2.403 | 32,0 |
|  | . Outros Países / Other Countries | 1.701 | 1.276 | 17,0 |
| 1.3 | Outras ligas Mn / Others | 23.283 | 27.253 | 100,0 |
|  | . Noruega / Norway | 14.542 | 16.757 | 61,5 |
|  | . África do Sul / South Africa | 5.817 | 6.818 | 25,0 |
|  | . Outros Países / Other Countries | 2.924 | 3.678 | 13,5 |
| 2. FERROLIGAS À BASE DE SILÍCIO / Si-FERROALLOYS 9.822 13.463 - |
| 2.1. Fe Si 6.703 | 8.777 | 100,0 |

2.2  Outras ligas Si/ Others	3.119	4.686	100,0

. Argentina / Argentina	1.144	1.431	30,5

. Canadá / Canada	729	1.046	22,3

. Outros Países / Other Countries	1.246	2.209	47,1

FERROLIGAS À BASE DE CROMO / Cr-FERROALLOYS	16.547	22.276	-

3.1  Fe Cr cont.>4% de carbono	12.424	13.107	100,0

| . Índia / India | 4.145 | 4.038 | 30,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| . África do Sul / South Africa | 4.198 | 3.650 | 27,8 |
| . Suécia / Sweden | 1.418 | 1.975 | 15,1 |
| . Outros Países / Other Countries | 2.663 | 3.444 | 26,3 |

Fe Si Cr

. Canadá / Canada

Outras ligas Cr / Others

| . China / China | 1.777 | 4.253 | 46,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| . Rússia / Russia | 512 | 1.531 | 16,8 |
| . Outros Países / Other Countries | 1.822 | 3.336 | 36,6 |

continuação

PARTICIPAÇÃO PRODUTOS /  PAÍSES EXPORTADORES	TONELADAS	103  US$ FOB		SHARE PRODUCTS / EXPORTING COUNTRIES		TONS (t)		US$ FOB (%)

FERROLIGAS À BASE DE NÍQUEL / Ni-FERROALLLOYS	2	35	-

4.1 Fe Ni	2	35	100,0

. Estados Unidos / United States of America	2	32	91,4

. Outros Países / Other Countries	0	3	8,6

FERROLIGAS ESPECIAIS / SPECIAL FERROALLOYS	9.260	44.378	-

5.1  Fe Nb	40	643	100,0

. Outros Países / Other Countries	40	643	100,0

5.2  Fe Mo	1.708	18.083	100,0

. Chile / Chile	1.602	17.091	94,5

. Outros Países / Other Countries	106	992	5,5

5.3  Fe V	766	8.730	100,0

. África do Sul / South Africa	220	2.921	33,5

. Áustria / Austria	120	1.353	15,5

. Rússia / Russia	106	1.352	15,5

. Outros Países / Other Countries	320	3.104	35,6

5.4   Fe Ti	3.257	8.350	100,0

. Estados Unidos / United States of America	1.273	3.236	38,8

. Rússia / Russia	1.209	3.060	36,6

. Outros Países / Other Countries	775	2.054	24,6

5.5  Fe W	69	1.360	100,0

. Vietnã / Vietnam	25	483	35,5

. Alemanha / F. R. Germany	44	877	64,5

5.6 Outros Ferroligas  / Other Ferroalloys	3.420	7.212	100,0

. Alemanha /  Germany	1.606	3.534	49,0

. China / China	704	1.344	18,6

. França / France	300	605	8,4

. Índia / India	328	557	7,7

. Outros Países / Other Countries	482	1.172	16,3

TOTAL / TOTAL  (1+2+3+4+5)	80.552	123.508	100,0

. Noruega / Norway	20.227	21.926	17,8

. África do Sul / South Africa	14.462	17.255	14,0

. Chile / Chile	1.602	17.091	13,8

. Índia / India	15.542	14.318	11,6

. Rússia / Russia	5.228	9.832	8,0

. China / China	3.435	7.961	6,4

. Alemanha /  Germany	2.230	5.318	4,3

. Estados Unidos / United States of America	1.742	4.311	3,5

. Espanha / Spain	3.751	3.070	2,5

. Outros Países / Other Countries	12.333	22.426	18,2

Fontes / Sources : AliceWeb/MDIC (*) AC: Alto carbono / High carbon

4. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FERROLIGAS

| FERROLIGAS / FERROALLOYS 1. FERROLIGAS À BASE DE MANGANÊS / Mn-FERROALLOYS |  | 2012 |  |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | 103 US$ FOB | (US$ / t) | t | 103 US$ FOB | (US$ / t) |
|  | 70.686 | 79.047 | 1.118 | 78.926 | 79.844 | 1.012 |
| 1.1 Fe Mn cont.>2% carbono | 12.090 | 12.075 | 999 | 11.858 | 11.261 | 950 |
| 1.2. Fe Si Mn | 55.119 | 61.866 | 1.122 | 66.962 | 68.375 | 1.021 |
| 1.3 Outras ligas Mn / Others ferroalloys Mn | 3.477 | 5.106 | 1.469 | 106 | 208 | 1.962 |
| 2. FERROLIGAS À BASE DE SILÍCIO / Si-FERROALLOYS | 145.102 | 264.697 | 1.824 | 111.982 | 196.954 | 1.759 |
| 2.1 Fe Si 75% | 134.675 | 245.803 | 1.825 | 98.663 | 173.358 | 1.757 |
| 2.2 Outros / Others | 10.427 | 18.894 | 1.812 | 13.319 | 23.596 | 1.772 |
| 3. FERROLIGAS À BASE DE CROMO / Cr-FERROALLOYS | 8.187 | 18.490 | 2.259 | 24.611 | 16.525 | 671 |
| Cr - FERROALLOYS 3.1 Fe Cr cont.>4% de carbono | 1.861 | 2.441 | 1.312 | 17.670 | 16.514 | 935 |
| 3.2 Fe Si Cr | 0 | 0,441 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 3.3 Ouras ligas de ferro-cromo / Others ferroalloys Cr | 6.326 | 16.049 | 254 | 6.941 | 16.048 | 231 |
| 4. FERROLIGAS À BASE DE NÍQUEL / Ni-FERROALLOYS | 92.342 | 516.589 | 5.594 | 79.752 | 354.179 | 4.441 |
| 4.1 Fe Ni | 92.342 | 516.589 | 5.594 | 79.752 | 354.179 | 4.441 |
| 5. FERROLIGAS ESPECIAIS / SPECIAL FERROALLOYS | 81.840 | 1.909.090 | 23.327 | 94.511 | 1.687.595 | 17.856 |
| 5.1 Fe Nb | 46.826 | 1.811.073 | 38.677 | 63.750 | 1.606.353 | 25.198 |
| 5.2 Fe Mo | 175 | 3.431 | 19.606 | 253 | 4.524 | 17.881 |
| 5.3 Fe V | 107 | 1.658 | 15.495 | 21 | 290 | 13.810 |
| 5.4 Fe Ti | 67 | 197 | 2.940 | 56 | 169 | 3.018 |
| 5.5 Fe W | 211 | 5.487 | 26.005 | 195 | 5.877 | 30.138 |
| 5.6 Outros Ferroligas / Other Ferroalloys | 34.454 | 87.244 | 2.532 | 30.236 | 70.382 | 2.328 |
| TOTAL / TOTAL | 398.157 | 2.787.913 | - | 389.782 | 2.335.097 | - |

BRAZILIAN EXPORTS OF FERROALLOYS

Fontes / Sources:  SECEX-MDIC

| continuação |  |
| --- | --- |
|  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |
| t | 103 US$ FOB | (US$ / t) | t | 103 US$ FOB | (US$ / t) | t | 103 US$ FOB | (US$ / t) |
| 35.341 | 36.589 | 1.035 | 14.103 | 12.673 | 899 | 63.156 | 43.712 | 692 |
| 4.746 | 4.616 | 973 | 1.722 | 1.442 | 837 | 14.060 | 8.737 | 621 |
| 29.850 | 30.894 | 1.035 | 11.952 | 10.680 | 894 | 48.070 | 33.908 | 705 |
| 745 | 1.079 | 1.448 | 429 | 551 | 1.284 | 1.026 | 1.067 | 1.040 |
| 74.939 | 146.668 | 1.957 | 59.529 | 117.191 | 1.969 | 112.758 | 144.916 | 1.285 |
| 69.094 | 136.407 | 1.974 | 58.706 | 116.755 | 1.989 | 111.767 | 144.634 | 1.294 |
| 5.845 | 10.261 | 1.756 | 823 | 436 | 530 | 991 | 282 | 285 |
| 9.089 | 14.211 | 1.564 | 13.547 | 22.085 | 1.630 | 28.126 | 43.028 | 1.530 |
| 4.707 | 3.963 | 842 | 4.816 | 3.535 | 734 | 9.600 | 8.274 | 862 |
| 0 | 2 | - | 13 | 77 | - | 2.725 | 2.933 | 1.076 |
| 4.382 | 10.246 |  | 8.718 | 18.473 |  | 15.801 | 31.821 | 2.014 |
| 143.820 | 742.292 | 5.161 | 150.320 | 500.181 | 3.327 | 202.821 | 500.613 | 2.468 |
| 143.820 | 742.292 | 5.161 | 150.320 | 500.181 | 3.327 | 202.821 | 500.613 | 2.468 |
| 101.281 | 1.806.353 | 17.835 | 83.466 | 1.608.828 | 19.275 | 88.273 | 1.370.387 | 15.524 |
| 71.263 | 1.735.529 | 24.354 | 68.576 | 1.568.414 | 22.871 | 64.657 | 1.331.514 | 20.594 |
| 383 | 4.092 | 10.684 | 149 | 1.300 | 8.725 | 32 | 295 | 9.219 |
| 9 | 183 | 20.333 | 21 | 237 | 11.286 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 274 | 2.157 | 31 | 96 | 3.097 | 4 | 36 | 9.000 |
| 30 | 873 | 29.100 | 151 | 3.017 | 19.980 | 150 | 2.393 | 15.953 |
| 29.469 | 65.402 | 2.219 | 14.538 | 35.764 | 2.460 | 23.430 | 36.149 | 1.543 |
| 364.470 | 2.746.113 | - | 320.965 | 2.260.958 | - | 495.134 | 2.102.656 | - |

5. DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FERROLIGAS - 2016

BRAZILIAN EXPORTS OF FERROALLOYS BY COUNTRY OF DESTINATION - 2016

PARTICIPAÇÃO

PRODUTOS / PAÍSES IMPORTADORES	TONELADAS	103  US$		SHARE PRODUCTS / IMPORTING COUNTRIES	TONS (t)		FOB	US$ FOB (%)

1. FERROLIGAS À BASE DE MANGANÊS / Mn-FERROALLOYS	63.156	43.712	-

| 1.1 | Fe Mn AC* | 14.060 | 8.737 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . Estados Unidos / United States of America | 6.034 | 3.513 | 40,2 |
|  | . Argentina / Argentina | 2.672 | 1.907 | 21,8 |
|  | . Canadá / Canada | 2.279 | 1.333 | 15,3 |
|  | . Outros Países / Other Countries | 3.075 | 1.984 | 22,7 |
| 1.2 | Fe Si Mn | 48.070 | 33.908 | 100,0 |
|  | . Argentina / Argentina | 17.364 | 12.811 | 37,8 |
|  | . Estados Unidos / United States of America | 6.232 | 3.996 | 11,8 |
|  | . Itália / Italy | 5.697 | 3.865 | 11,4 |
|  | . Outros Países / Other Countries | 18.777 | 13.236 | 39,0 |
| 1.3 | Outras ligas de Fe Mn / Others Mn ferroalloys | 1.026 | 1.067 | 100,0 |
|  | . Argentina / Argentina | 918 | 942 | 88,3 |
|  | . Estados Unidos / United States of America | 78 | 81 | 7,6 |
|  | . Outros Países / Other Countries | 30 | 44 | 4,1 |
| 2. FERROLIGAS À BASE DE SILÍCIO / Si-FERROALLOYS 112.758 144.915 - |
| 2.1 Fe Si 111.767 | 144.634 | 100,0 |

2.2 Outras ligas de Fe Si / Others Si ferroalloys	991	281	100,0

. Reino Unido / United Kingdom	729	182	64,8

. Outros Países / Other Countries	262	99	35,2

FERROLIGAS À BASE DE CROMO / Cr-FERROALLOYS	28.126	43.028	-

| Fe Cr cont.>4% de carbono | 9.600 | 8.274 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| . Estados Unidos / United States of America | 6.279 | 5.412 | 65,4 |
| . China / China | 1.080 | 1.150 | 13,9 |
| . Japão / Japan | 1.008 | 604 | 7,3 |
| . Outros Países / Other Countries | 1.233 | 1.108 | 13,4 |

3.1

3.2.  Fe Si Cr	2.725	2.933	100,0

| . Estados Unidos / United States of America | 1.782 | 1.862 | 63,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| . Outros Países / Other Countries | 943 | 1.071 | 36,5 |

3.3  Outras ligas de Fe Cr / Others Cr ferroalloys	15.801	31.821	100,0

. Estados Unidos / United States of America	8.017	15.749	49,5

. Espanha / Spain	1.863	3.861	12,1

. Índia / India	1.413	2.990	9,4

. Outros Países / Other Countries	4.508	9.221	29,0

continuação

PARTICIPAÇÃO PRODUTOS / PAÍSES IMPORTADORES	TONELADAS	103  US$		SHARE PRODUCTS / IMPORTING COUNTRIES		TONS (t)	FOB	US$ FOB (%)

FERROLIGAS À BASE DE NÍQUEL / Ni-FERROALLOYS	202.821	500.613	-

4.1 Fe Ni	202.821	500.613	100,0

| . China / China | 53.450 | 133.394 | 26,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| . Itália / Italy | 22.803 | 56.905 | 11,4 |
| . Finlândia / Finland | 21.156 | 51.272 | 10,2 |
| . Estados Unidos / United States of America | 19.862 | 48.825 | 9,8 |
| . Outros Países / Other Countries | 85.550 | 210.217 | 42,0 |
| 5. FERROLIGAS ESPECIAIS / SPECIAL FERROALLOYS 88.273 | 1.370.387 | - |

| 5.1 | Fe Nb | 64.657 | 1.331.514 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . Países Baixos / Netherlands | 18.577 | 375.986 | 28,2 |
|  | . China / China | 16.773 | 340.162 | 25,5 |
|  | . Cingapura / Singapore | 9.615 | 187.282 | 14,1 |
|  | . Estados Unidos / United States of America | 7.663 | 167.413 | 12,6 |
|  | . Outros Países / Other Countries | 12.029 | 260.671 | 19,6 |
| 5.2 | Fe Mo | 32 | 295 | 100,0 |
|  | . Argentina / Argentina | 24 | 234 | 79,3 |
|  | . Outros Países / Other Countries | 8 | 61 | 20,7 |
| 5.3 | Fe V | 0 | 0 | 100,0 |
| 5.4 | Fe Ti | 4 | 36 | 100,0 |
|  | . Argentina / Argentina | 4 | 36 | 100,0 |
| 5.5 | Fe W | 150 | 2.393 | 100,0 |
|  | . Bélgica / Belgium | 45 | 753 | 31,5 |
|  | . Espanha / Spain | 41 | 634 | 26,5 |
|  | . Outros Países / Other Countries | 64 | 1.006 | 42,0 |
| 5.6 | Outros Ferroligas / Other Ferroalloys | 23.430 | 36.149 | 100,0 |
|  | . Bélgica / Belgium | 6.583 | 9.323 | 25,8 |
|  | . Estados Unidos / United States of America | 5.253 | 7.797 | 21,6 |
|  | . Japão / Japan | 3.745 | 7.061 | 19,5 |
|  | . Índia / India | 3.120 | 4.482 | 12,4 |
|  | . Outros Países / Other Countries | 4.729 | 7.486 | 20,7 |
| TOTAL / TOTAL (1+2+3+4+5) 495.134 2.102.655 100,0 |
| . China / China | 71.303 | 474.707 | 22,6 |
| . Países Baixos / Netherlands | 47.334 | 431.355 | 20,5 |
| . Estados Unidos / United States of America | 100.975 | 290.924 | 13,8 |
| . Japão / Japan | 61.330 | 239.525 | 11,4 |
| . Cingapura / Singapore | 9.615 | 187.282 | 8,9 |
| . Índia / India | 27.232 | 70.909 | 3,4 |
| . Outros Países / Other Countries | 177.345 | 407.953 | 19,4 |

Fontes / Sources : SECEX-MDIC

(*) AC: Alto carbono / High carbon

6. SALDO BALANÇA COMERCIAL DE FERROLIGAS

TRADE BALANCE OF FERROALLOYS

FERROLIGAS / FERROALLOYS

2012	2013

t	103 US$ FOB	t	103 US$ FOB

FERROLIGAS À BASE DE MANGANÊS /	11.411	376	25.012 	12.524

Mn-FERROALLOYS

1.1   Fe Mn cont.>2% carbono	(12.702)	(13.806)	(6.376)	(6.849)

1.2  Fe Si Mn	50.421	55.739	60.457 	61.022

1.3  Outros / Others	(26.308)	(41.557)	(17.317)	(30.596)

FERROLIGAS À BASE DE SILÍCIO / Si-FERROALLOYS	134.902	244.355	105.377 	183.654

2.1  Fe Si  75%	129.183	235.518	94.160 	164.270

2.3  Outros / Others	5.719	8.837	11.217 	19.384

FERROLIGAS À BASE DE CROMO / Cr-FERROALLOYS	(2.722)	(2.355)	13.758	(2.876)

3.1  Fe Cr cont.>4% de carbono	(6.367)	(10.942)	9.279 	3.708

3.2  Fe Si Cr	(42)	(171)	(45)	(109)

3.3 Ouras ligas de ferro-cromo / Others ferroalloys Cr	3.687	8.758	4.524 	9.573

FERROLIGAS À BASE DE NÍQUEL / Ni-FERROALLOYS	92.342	516.569	79.752 	354.124

4.1  Fe Ni  AC/ BC	92.342	516.569	79.752 	354.124

FERROLIGAS ESPECIAIS / SPECIAL FERROALLOYS	71.655	1.803.194	83.040 	1.590.603

5.1   Fe Nb	46.826	1.810.925	63.714 	1.605.213

5.2   Fe Mo	(2.575)	(58.234)	(2.437)	(44.212)

5.3   Fe V	(1.068)	(20.420)	(1.034)	(20.505)

5.4   Fe Ti	(1.025)	(5.499)	(2.188)	(10.184)

5.5  Fe W	104	1.001	48	798

5.6  Outros Ferroligas / Other Ferroalloys	29.393	75.421	24.937	59.493

TOTAL / TOTAL	307.588	2.562.139	306.939	2.138.029

Fontes / Sources : SECEX-MDIC

2014

2015

2016

t	103 US$ FOB	t	103 US$ FOB	t	103 US$ FOB (20.145)		(32.836)	(97.215)		(98.833)	18.235		356

(12.115)	(10.581)	(34.441)	(26.356)	1.817	149

21.112	20.958	(26.581)	(24.330)	38.675	26.393

(29.142)	(43.213)	(36.193)	(48.147)	(22.257)	(26.186)

53.611	113.496	25.120	71.097	102.936	131.453

51.901	111.048	26.310	74.425	105.064	135.857

1.710	2.448	(1.190)	(3.328)	(2.128)	(4.404)

(5.011)	(12.351)	11.579	20.752	11.579	20.752

(6.698)	(12.286)	(7.316)	(10.929)	(2.824)	(4.833)

(15)	(65)	3	34	2.713	2.884

1.702	-	1.702	-	11.690	22.701

143.817	742.232	150.318	500.133	202.819	500.578

143.817	742.232	150.318	500.133	202.819	500.578

86.824	1.700.146	72.670	1.544.932	79.013	1.326.009

71.241	1.734.901	68.575	1.568.387	64.617	1.330.871

(2.314)	(49.175)	(2.032)	(26.326)	(1.676)	(17.788)

(920)	(15.692)	(727)	(11.334)	(766)	(8.730)

(2.806)	(12.304)	(3.180)	(12.015)	(3.253)	(8.314)

(144)	(5.054)	80	1.372	81	1.033

21.767	47.470	9.954	24.848	20.010	28.937

259.096	2.510.687	149.899	2.018.371	414.582	1.979.148

V

Metais	Não	Ferrosos

Nonferrous Metals

68

1. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE METAIS NÃO FERROSOS

BRAZILIAN PRODUCTION OFNONFERROUS METALS	Unid. /Unit.:  t

METAIS / METALS	2012	2013	2014	2015	2016

1. ALUMÍNIO / ALUMINUM	1.436.400	1.304.300	962.000	772.000	793.000

2. CHUMBO  / LEAD	165.397	151.964	160.393	176.216	n.d.

Produção Secundária	165.397	151.964	160.393	176.216	n.d.

3. COBRE / COPPER  (*)	179.000	261.000	241.400	241.469	225.558

Cobre Refinado / Refined	179.000	261.000	241.400	241.469	225.558

4. ESTANHO / TIN	9.764	14.721	22.334	18.359	n.d.

5. MAGNÉSIO	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

6. NÍQUEL  / NICKEL  (**)	n.d.	57.500	77.700	77.100	77.100

6.1. Niquel primário / Primary Nickel	n.d.	57.500	77.700	77.100	77.100

7. SILÍCIO METÁLICO  / SILICON	225.000	230.000	230.000	150.000	100.000

8. ZINCO  / ZINC	246.526	242.000	246.000	270.715	284.457

Fontes / Sources : ABAL / ABC-Sindicel / Caraíba Metais / DNPM / Votorantim Metais / SNIEE / Mineral Commodity Summaries-USGS / ABCOBRE

(*)  Paranapanema. (**) INSG World Nickel Statistics.

2. IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE METAIS NÃO FERROSOS

BRAZILIAN IMPORTS OF NONFERROUS METALS

2 0 1 2

2 0 1 3

METAIS / METALS	t	103 US$	Preço/Price	t	103 US$	Preço/Price

tons	FOB	(US$/t)	tons	FOB	(US$/t)

| 1. ALUMÍNIO / ALUMINUM | 331.168 | 1.144.328 | 4.677 | 324.291 | 1.137.448 | 3.507 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Primário / Primary | 108.731 | 244.651 | 2.250 | 104.129 | 223.496 | 2.146 |
| 1.2 Sucata / Scrap | 38.653 | 65.240 | 1.688 | 39.253 | 60.445 | 1.540 |
| 1.3 Semiacabados / Semi-finished | 139.689 | 640.758 | 4.587 | 152.685 | 691.201 | 4.527 |
| 1.4 Outros / Others | 44.095 | 193.679 | 4.392 | 28.222 | 162.304 | 5.751 |

| CHUMBO / LEAD | 75.526 | 158.458 | 2.098 | 84.099 | 191.849 | 2.281 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Primário / Primary | 75.501 | 158.303 | 2.097 | 83.966 | 191.425 | 2.280 |
| 2.2 Semiacabados / Semi-finished | 25 | 155 | 6.200 | 132 | 424 | 3.212 |
| 2.3 Outros / Others | 178 | 1.141 | 6.410 | 243 | 1.688 | 6.947 |

2.

| COBRE / COPPER | 384.237 | 3.341.684 | 8.697 | 367.602 | 3.089.673 | 8.405 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.Cobre Refinado / Refined | 262.051 | 2.101.435 | 8.019 | 245.599 | 1.815.298 | 7.391 |
| 3.2 Sucata / Scrap | 13.967 | 103.947 | 7.442 | 13.698 | 92.541 | 6.756 |
| 3.3 Semiacabados / Semi-finished | 47.811 | 433.346 | 9.064 | 41.278 | 380.660 | 9.222 |
| 3.4 Condutores Elétricos de Cobre / Eletric Wires | 58.445 | 659.978 | 11.292 | 64.817 | 751.741 | 11.598 |
| 3.5 Outros / Others | 1.963 | 42.978 | 21.894 | 2.210 | 49.433 | 22.368 |
| ESTANHO / TIN | 408 | 14.108 | 34.578 | 112 | 3.363 | 30.027 |
| 4.1 Primário / Primary | 238 | 5.226 | 21.958 | 63 | 1.588 | 25.206 |
| 4.2 Sucata / Scrap | - | - | - | 19 | 4 | 211 |
| 4.3 Semiacabados / Semi-finished | 170 | 8.882 | 52.247 | 166 | 8.834 | 53.217 |
| 4.4 Outros / Others | 76 | 1.037 | 13.645 | 65 | 910 | 14.000 |

3.

4.

| 5. MAGNÉSIO / MAGNESIUM | 11.056 | 36.333 | 3.286 | 14.460 | 48.460 | 3.351 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Primário / Primary | 7.613 | 27.459 | 3.607 | 10.842 | 39.490 | 3.642 |
| 5.2 Sucata /Scrap | 3.131 | 6.685 | 2.135 | 3.250 | 6.711 | 2.065 |
| 5.3 Semiacabados / Semi-finished | 309 | 2.132 | 6.900 | 364 | 2.174 | 5.973 |
| 5.4 Outros / Others | 3 | 57 | 19.000 | 3 | 84 | 28.000 |

| NÍQUEL (1) / NICKEL | 4.123 | 103.088 | 25.003 | 3.718 | 90.833 | 24.431 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Primário / Primary | 2.162 | 40.967 | 18.949 | 2.166 | 35.707 | 16.485 |
| 6.1.1 - Ni Eletrolítico / Eletrolytic | 1.141 | 21.043 | 18.443 | 1.136 | 18.401 | 16.198 |
| 6.2 Sucata / Scrap | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 Semiacabados / Semi-finished | 1.961 | 62.121 | 31.678 | 1.552 | 55.126 | 35.519 |
| 6.4 Outros / Others | - | - | - | - | - | - |

6.

| 7.SILÍCIO METÁLICO / SILICON | 3.255 | 7.824 | 2.404 | 8.387 | 17.516 | 2.088 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Primário / Primary 7.1 Semiacabados / Semi-finished | 3.255 | 7.824 | 2.404 | 8.387 | 17.516 | 2.088 |
| 8. ZINCO / ZINC | 57.551 | 129.283 | 2.246 | 39.921 | 92.133 | 2.308 |
| 8.1 Primário / Primary | 53.314 | 113.364 | 2.126 | 35.538 | 73.364 | 2.064 |
| 8.2 Semiacabados / Semi-finished | 3.552 | 9.308 | 2.620 | 3.379 | 9.842 | 2.913 |
| 8.3 Outros / Others | 685 | 6.611 | 9.651 | 1.004 | 8.927 | 8.891 |
| TOTAL / TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8) | - | 4.935.106 | - | - | 4.671.275 | - |

Fontes / Sources :  SECEX-MDIC

Nota / Note:  (1) Exclui Níquel Contido em Fe-Ni. / Excluding Ni Contained in Fe-Ni.

| Continuação |  |
| --- | --- |
|  | 2 0 1 4 |  |  | 2 0 1 5 |  |  | 2 0 1 6 |  |
| t | 103 US$ | Preço/Price | t | 103 US$ | Preço/Price | t | 103 US$ | Preço/Price |
| tons | FOB | (US$/t) | tons | FOB | (US$/t) | tons | FOB | (US$/t) |
| 625.530 | 1.793.660 | 2.867 | 604.422 | 1.572.660 | 2.602 | 518.198 | 1.156.680 | 2.232 |
| 363.268 | 822.832 | 2.265 | 340.078 | 723.792 | 2.128 | 304.058 | 540.889 | 1.779 |
| 63.257 | 112.968 | 1.786 | 83.521 | 128.965 | 1.544 | 82.195 | 106.830 | 1.300 |
| 176.482 | 718.896 | 4.073 | 150.622 | 567.929 | 3.771 | 119.860 | 433.489 | 3.617 |
| 22.523 | 138.964 | 6.170 | 30.201 | 151.974 | 5.032 | 12.085 | 75.472 | 6.245 |
| 71.730 | 161.844 | 2.256 | 65.531 | 129.465 | 1.976 | 64.814 | 125.578 | 1.938 |
| 70.486 | 155.903 | 2.212 | 64.799 | 126.721 | 1.956 | 64.586 | 124.595 | 1.929 |
| 16 | 153 | 9.563 | 28 | 252 | 9.000 | 120 | 378 | 3.150 |
| 1.228 | 5.788 | 4.713 | 704 | 2.492 | 3.540 | 108 | 605 | 5.602 |
| 328.332 | 2.671.220 | 8.136 | 320.010 | 2.238.848 | 6.996 | 251.355 | 1.510.604 | 6.010 |
| 189.549 | 1.333.965 | 7.038 | 179.765 | 1.053.896 | 5.863 | 167.827 | 809.644 | 4.824 |
| 15.341 | 100.406 | 6.545 | 7.926 | 42.851 | 5.406 | 3.696 | 15.713 | 4.251 |
| 59.926 | 501.684 | 8.372 | 81.991 | 563.650 | 6.875 | 43.408 | 259.393 | 5.976 |
| 61.711 | 690.003 | 11.181 | 49.028 | 547.287 | 11.163 | 35.598 | 405.042 | 11.378 |
| 1.805 | 45.162 | 25.020 | 1.300 | 31.164 | 23.972 | 826 | 20.812 | 25.196 |
| 376 | 10.532 | 28.011 | 197 | 5.625 | 28.553 | 141 | 4.876 | 34.582 |
| 100 | 2.380 | 23.800 | 39 | 776 | 19.897 | 11 | 235 | 21.364 |
| 52 | 12 | 231 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 7.347 | 47.096 | 102 | 4.298 | 42.137 | 104 | 4.126 | 39.673 |
| 68 | 793 | 11.662 | 56 | 551 | 9.839 | 26 | 515 | 19.808 |
| 14.803 | 50.973 | 3.443 | 12.096 | 39.062 | 3.229 | 10.022 | 29.765 | 2.970 |
| 11.710 | 43.316 | 3.699 | 7.953 | 29.251 | 3.678 | 6.325 | 21.279 | 3.364 |
| 2.562 | 4.754 | 1.856 | 3.491 | 7.188 | 2.059 | 2.764 | 5.319 | 1.924 |
| 528 | 2.831 | 5.362 | 651 | 2.560 | 3.932 | 932 | 3.101 | 3.327 |
| 3 | 72 | 24.000 | 1 | 63 | 63.000 | 1 | 66 | 66.000 |
| 3.280 | 84.667 | 25.813 | 3.445 | 75.281 | 21.852 | 5.514 | 74.508 | 13.513 |
| 1.509 | 26.103 | 17.298 | 1.661 | 23.800 | 14.329 | 4.611 | 47.004 | 10.194 |
| 1.000 | 17.090 | 17.090 | 1.005 | 13.767 | 13.699 | 4.611 | 47.004 | 10.194 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.771 | 58.564 | 33.068 | 1.784 | 51.481 | 28.857 | 903 | 27.504 | 30.458 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.317 | 48.896 | 2.294 | 9.183 | 22.559 | 2.457 | 1.646 | 3.066 | 1.863 |
| 21.317 | 48.896 | 2.294 | 9.183 | 22.559 | 2.457 | 1.646 | 3.066 | 1.863 |
| 17 | 2.001 |  | 45 | 2.016 |  | 28 | 2.051 | 73.250 |
| 25.415 | 65.563 | 2.580 | 28.457 | 70.596 | 2.481 | 32.003 | 74.219 | 2.319 |
| 21.226 | 48.109 | 2.267 | 24.846 | 54.622 | 2.198 | 29.201 | 63.538 | 2.176 |
| 2.679 | 7.950 | 2.968 | 2.410 | 7.297 | 3.028 | 2.215 | 5.952 | 2.687 |
| 1.510 | 9.504 | 6.294 | 1.201 | 8.677 | 7.225 | 587 | 4.729 | 8.056 |
| - | 4.887.355 | - | - | 4.154.096 | - | - | 2.979.296 | - |

3. ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE METAIS NÃO FERROSOS - 2016

BRAZILIAN IMPORTS OF NONFERROUS METALS BY COUNTRY OF ORIGIN - 2016

PARTICIPAÇÃO METAIS / PAÍSES EXPORTADORES	TONELADAS	103  US$ FOB		SHARE METALS / EXPORTING COUNTRIES	TONS (t)		US$ FOB (%)

1. ALUMÍNIO / ALUMINUM	518.198	1.156.680	-

1.1. PRIMÁRIO / PRIMARY	304.058	540.889	100,0

. Rússia / Russia	166.362	291.869	54,0

. Argentina / Argentina	44.525	80.758	14,9

. Índia / India	16.569	28.732	5,3

. Outros Países / Other Countries	76.602	139.530	25,8

1.2. SUCATA / SCRAP	82.195	106.830	100,0

. México / Mexico	20.957	26.980	25,3

. Guatemala / Guatemala	10.670	14.333	13,4

. África do Sul / South Africa	9.131	11.312	10,6

. Outros Países / Other Countries	41.437	54.205	50,7

1.3. SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED	119.860	433.489	100,0

. China / China	43.315	115.507	26,6

. Alemanha / Germany	19.758	79.889	18,4

. Estados Unidos / United States of America	5.382	46.767	10,8

. Outros Países / Other Countries	51.405	191.326	44,1

1.4. OUTROS / OTHERS	12.085	75.472	100,0

. China / China	8.427	33.478	44,4

. Estados Unidos / United States of America	380	10.043	13,3

. França / France	116	3.770	5,0

. Outros Países / Other Countries	3.162	28.181	37,3

2. CHUMBO / LEAD	64.814	125.569	-

PRIMÁRIO / PRIMARY	64.586	124.595	100,0

. Argentina / Argentina	14.559	27.511	22,1

. México / Mexico	12.075	23.835	19,1

. Israel / Israel	9.660	18.707	15,0

. Outros Países / Other Countries	28.292	54.542	43,8

SUCATA / SCRAP	0	0	100,0

SEMI-ACABADOS  / SEMI-FINISHED	120	369	100,0

. Espanha / Spain	111	268	72,6

. Outros Países / Other Countries	9	101	27,4

OUTROS / OTHERS	108	605	100,0

. Alemanha / Germany	63	356	58,8

. Estados Unidos / United States of America	17	154	25,5

. Outros Países / Other Countries	28	95	15,7

continuação

PARTICIPAÇÃO

METAIS / PAÍSES EXPORTADORES	TONELADAS	103  US$ FOB		SHARE METALS / EXPORTING COUNTRIES	TONS (t)		US$ FOB (%)

3. COBRE / COPPER	251.393	1.512.335	-

3.1. REFINADO / REFINED	167.827	809.644	100,0

. Chile / Chile	133.892	645.483	79,7

. Peru / Peru	32.791	158.976	19,6

. Outros Países / Other Countries	1.144	5.185	0,6

3.2. SUCATA / SCRAP	3.696	15.713	100,0

. Colômbia / Colombia	1.458	6.230	39,6

. México / Mexico	701	2.966	18,9

. Países Baixos / Netherlands	598	2.659	16,9

. Outros Países / Other Countries	939	3.858	24,6

SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED	43.407	259.392	100,0

. Chile / Chile	27.617	141.947	54,7

. Peru / Peru	4.648	23.785	9,2

. China / China	3.455	21.841	8,4

. Outros Países / Other Countries	7.687	71.819	27,7

CONDUTORES ELÉTRICOS / ELETRIC WIRES	35.598	405.042	100,0

. China / China	21.369	161.940	40,0

. Estados Unidos / United States of America	2.109	60.450	14,9

. Outros Países / Other Countries	12.120	182.652	45,1

OUTROS / OTHERS	865	22.544	100,0

. Alemanha / Germany	125	4.988	22,1

. China / China	354	4.487	19,9

. Outros Países / Other Countries	386	13.069	58,0

ESTANHO / TIN	140	4.875	-

PRIMÁRIO / PRIMARY	10	234	100,0

. China / China	5	100	42,7

. Estados Unidos / United States of America	2	46	19,7

. Outros Países / Other Countries	3	88	37,6

SUCATA / SCRAP	0	0	-

SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED	104	4.126	100,0

. Estados Unidos / United States of America	57	2.094	50,8

. Taiwan / Taiwan	29	1.012	24,5

. Outros Países / Other Countries	18	1.020	24,7

OUTROS / OTHERS	26	515	100,0

. Estados Unidos / United States of America	7	158	30,7

. China / China	16	124	24,1

. Outros Países / Other Countries	3	233	45,2

| continuação |  |
| --- | --- |
|  |  |  | PARTICIPAÇÃO |
| METAIS / PAÍSES EXPORTADORES METALS / EXPORTING COUNTRIES | TONELADAS TONS (t) | 103 US$ FOB | SHARE US$ FOB (%) |
| 5. MAGNÉSIO / MAGNESIUM | 10.022 | 29.765 | - |
| 5.1. PRIMÁRIO / PRIMARY | 6.325 | 21.279 | 100,0 |
| . Israel / Israel | 4.070 | 14.967 | 70,3 |
| . Estados Unidos / United States of America | 1.159 | 3.389 | 15,9 |
| . Sérvia / Serbia | 800 | 2.163 | 10,2 |
| . Outros Países / Other Countries | 296 | 760 | 3,6 |
| 5.2. SUCATA / SCRAP | 2.764 | 5.319 | 100,0 |
| . Áustria / Austria | 1.085 | 2.402 | 45,2 |
| . Coreia do Sul / South Korea | 1.086 | 2.246 | 42,2 |
| . Espanha / Spain | 166 | 339 | 6,4 |
| . Outros Países / Other Countries | 427 | 332 | 6,2 |
| 5.3. SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED | 932 | 3.101 | 100,0 |
| . China / China | 667 | 1.618 | 52,2 |
| . Áustria / Austria | 230 | 1.142 | 36,8 |
| . Outros Países / Other Countries | 35 | 341 | 11,0 |
| 5.4. OUTROS / OTHERS | 1 | 66 | 100,0 |
| . Estados Unidos / United States of America | 1 | 56 | 84,8 |
| . Outros Países / Other Countries | 0 | 10 | 15,2 |
| 6. NÍQUEL (1) / NICKEL | 5.544 | 90.652 | - |
| 6.1. PRIMÁRIO / PRIMARY | 4.611 | 47.003 | 100,0 |
| . Rússia / Russia | 1.407 | 13.683 | 29,1 |
| . Noruega / Norway | 1.327 | 13.215 | 28,1 |
| . Finlândia / Finland | 577 | 5.988 | 12,7 |
| . Outros Países / Other Countries | 1.300 | 14.117 | 30,0 |
| 6.2. SUCATA / SCRAP | 0 | 0 | 100,0 |
| 6.3. SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED | 899 | 27.137 | 100,0 |
| . Estados Unidos / United States of America | 254 | 12.234 | 45,1 |
| . Reino Unido / United Kingdom | 71 | 3.470 | 12,8 |
| . Outros Países / Other Countries | 574 | 11.433 | 42,1 |
| 6.4. OUTROS / OTHERS | 34 | 16.512 | 100,0 |
| . Estados Unidos / United States of America | 10 | 9.006 | 54,5 |
| . Canadá / Canada | 2 | 2.251 | 13,6 |
| . Outros Países / Other Countries | 22 | 5.255 | 31,8 |

continuação

PARTICIPAÇÃO

METAIS / PAÍSES EXPORTADORES	TONELADAS	103 US$ FOB		SHARE METALS / EXPORTING COUNTRIES	TONS (t)		US$ FOB (%)

SILÍCIO METÁLICO / SILICON	1.646	3.065	-

PRIMÁRIO / PRIMARY	1.646	3.065	100,0

. China / China	1.219	1.989	64,9

. Outros Países / Other Countries	427	1.076	35,1

8. ZINCO / ZINC	32.003	74.219	-

PRIMÁRIO / PRIMARY	29.201	63.538	100,0

. México / Mexico	23.902	52.231	82,2

. Peru / Peru	2.907	6.146	9,7

. Outros Países / Other Countries	2.392	5.161	8,1

SUCATA / SCRAP	0	0	100,0

SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED	2.215	5.952	100,0

. Peru / Peru	1.122	2.647	44,5

. Estados Unidos / United States of America	360	1.017	17,1

. Outros Países / Other Countries	733	2.288	38,4

OUTROS / OTHERS	587	4.729	100,0

. China / China	218	1.670	35,3

. França / France	156	1.552	32,8

. Outros Países / Other Countries	213	1.507	31,9

TOTAL / TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	883.760	2.997.160	100,0

. Chile / Chile	175.560	825.043	27,5

. China / China	85.498	368.861	12,3

. Rússia / Russia	170.555	311.848	10,4

. Peru / Peru	43.931	196.545	6,6

. Estados Unidos / United States of America	11.183	168.846	5,6

. Outros Países / Other Countries	397.033	1.126.017	37,6

Fontes / Sources :  SECEX-MDIC

Nota / Note:  (1) Exclui Níquel Contido em Fe-Ni. / Excluding Ni Contained in Fe-Ni.

4. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE METAIS NÃO FERROSOS

BRAZILIAN EXPORTS OF NONFERROUS METALS

2 0 1 2	2 0 1 3

METAIS / METALS	t	103 US$	Preço/Price	t	103 US$	Preço/Price

tons	FOB	(US$/t)	tons	FOB	(US$/t)

| 1. ALUMÍNIO / ALUMINUM | 625.746 | 1.428.716 | 2.283 | 513.993 | 1.202.345 | 2.339 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Primário / Primary | 523.755 | 1.046.494 | 1.998 | 419.972 | 824.534 | 1.963 |
| 1.2 Sucata / Scrap | 6.770 | 11.507 | 1.700 | 8.072 | 15.173 | 1.880 |
| 1.3 Semiacabados / Semi-finished | 77.769 | 258.985 | 3.330 | 70.852 | 249.634 | 3.523 |
| 1.4 Outros / Others | 17.452 | 111.730 | 6.402 | 15.097 | 113.004 | 7.485 |

| CHUMBO / LEAD | 1.073 | 2.414 | 2.250 | 544 | 1.338 | 2.460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Primário / Primary | 1.066 | 2.324 | 2.180 | 531 | 1.198 | 2.256 |
| 2.2 Semiacabados / Semi-finished | 7 | 90 | 12.857 | 13 | 140 | 10.769 |
| 2.3 Outros / Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.

| COBRE / COPPER (*) | 142.656 | 967.284 | 6.781 | 171.646 | 1.285.044 | 7.487 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.Cobre Refinado / Refined | 15.822 | 128.131 | 8.098 | 85.254 | 631.472 | 7.407 |
| 3.2 Sucata / Scrap | 26.453 | 110.711 | 4.185 | 9.090 | 37.954 | 4.175 |
| 3.3 Semiacabados / Semi-finished | 71.607 | 448.370 | 6.262 | 48.966 | 343.702 | 7.019 |
| 3.4 Condutores Elétricos de Cobre / Eletric Wires | 28.578 | 270.418 | 9.462 | 28.163 | 263.157 | 9.344 |
| 3.5 Outros / Others | 196 | 9.654 | 49.255 | 173 | 8.759 | 50.630 |
| ESTANHO / TIN | 9.333 | 143.262 | 15.350 | 8.864 | 147.373 | 16.626 |
| 4.1 Primário / Primary | 6.403 | 131.964 | 20.610 | 6.165 | 137.313 | 22.273 |
| 4.2 Sucata / Scrap | 2.612 | 3.342 | 1.279 | 2.378 | 2.967 | 1.248 |
| 4.3 Semiacabados / Semi-finished | 318 | 7.956 | 25.019 | 300 | 7.006 | 23.353 |
| 4.4 Outros / Others | 87 | 311 | 3.575 | 21 | 87 | 4.143 |

3.

4.

| 5. MAGNÉSIO / MAGNESIUM | 901 | 4.732 | 5.252 | 900 | 4.510 | 5.011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Primário / Primary | 746 | 3.914 | 5.247 | 900 | 4.510 | 5.011 |
| 5.2 Semiacabados / Semi-finished | 155 | 818 | 5.277 | - | - | - |
| 6. NÍQUEL / NICKEL | 46.874 | 475.631 | 10.147 | 44.531 | 447.510 | 10.049 |
| 6.1 Primário / Primary | 45.365 | 435.921 | 9.609 | 42.977 | 411.303 | 9.570 |
| 6.1.1 - Ni Eletrolítico / Eletrolytic | 15.400 | 249.909 | 16.228 | 17.577 | 253.439 | 14.419 |
| 6.2 Sucata / Scrap | 257 | 2.574 | 10.016 | 365 | 3.508 | 9.611 |
| 6.3 Semiacabados / Semi-finished | 1.252 | 37.136 | 29.661 | 1.189 | 32.699 | 27.501 |
| 6.4 Outros / Others | - | - | - | - | - | - |

| 7. SILÍCIO METÁLICO / SILICON | 190.323 | 522.790 | 2.747 | 144.439 | 371.820 | 2.574 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Primário / Primary | 190.323 | 522.790 | 2.747 | 144.439 | 371.820 | 2.574 |
| 7.1 Semiacabados / Semi-finished |  |  |  |  |  |  |
| 8. ZINCO / ZINC | 60.022 | 110.189 | 1.836 | 29.038 | 55.579 | 1.914 |
| 8.1 Primário / Primary | 59.952 | 109.897 | 1.833 | 28.580 | 53.385 | 1.868 |
| 8.2 Sucata / Scrap | 48 | 163 | 3.396 | 184 | 265 | 1.440 |
| 8.3 Semiacabados / Semi-finished | 22 | 129 | 5.864 | 40 | 113 | 2.825 |
| 8.4 Outros / Others | 262 | 1.964 | 7.496 | 234 | 1.816 | 7.761 |
| TOTAL / TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8) | - | 3.655.018 | - | - | 3.515.519 | - |

Fontes / Sources :  SECEX-MDIC

Nota / Note:  A partir de 2009 foram incluídas as exportações de condutores elétricos / In 2009 were included the exports of electric cables

| Continuação |  |
| --- | --- |
|  | 2 0 1 4 |  |  | 2 0 1 5 |  |  | 2 0 1 6 |  |
| t | 103 US$ | Preço/Price | t | 103 US$ | Preço/Price | t | 103 US$ | Preço/Price |
| tons | FOB | (US$/t) | tons | FOB | (US$/t) | tons | FOB | (US$/t) |
| 440.657 | 1.131.266 | 2.567 | 443.291 | 1.025.529 | 2.313 | 482.236 | 964.304 | 2.000 |
| 314.357 | 647.899 | 2.061 | 309.098 | 556.972 | 1.802 | 332.507 | 513.968 | 1.546 |
| 13.123 | 21.312 | 1.624 | 20.408 | 31.029 | 1.520 | 33.168 | 39.405 | 1.188 |
| 98.731 | 346.647 | 3.511 | 95.889 | 317.054 | 3.306 | 97.623 | 288.507 | 2.955 |
| 14.446 | 115.408 | 7.989 | 17.896 | 120.474 | 6.732 | 18.938 | 122.424 | 6.464 |
| 2.460 | 1.838 |  | 633 | 2.170 | 3.428 | 10.750 | 21.749 | 2.023 |
| 62 | 250 | 4.032 | 504 | 914 | 1.813 | 10.630 | 20.942 | 1.970 |
| 21 | 263 | 12.524 | 19 | 182 | 9.579 | 19 | 173 | 9.105 |
| 1.054 | 1.228 | 1.165 | 110 | 1.074 | 9.764 | 101 | 634 | 6.277 |
| 139.404 | 959.307 | 6.881 | 233.778 | 1.250.022 | 5.347 | 220.164 | 1.119.726 | 5.086 |
| 42.202 | 295.994 | 7.014 | 102.379 | 559.309 | 5.463 | 98.718 | 471.652 | 4.778 |
| 13.957 | 66.619 | 4.773 | 25.877 | 101.952 | 3.940 | 16.238 | 52.487 | 3.232 |
| 58.386 | 375.520 | 6.432 | 77.135 | 379.956 | 4.926 | 71.909 | 373.889 | 5.199 |
| 24.859 | 221.174 | 8.897 | 28.387 | 208.805 | 7.356 | 33.299 | 221.698 | 6.658 |
| 179 | 8.678 | 48.480 | 181 | 7.883 | 43.552 | 146 | 7.016 | 48.055 |
| 8.657 | 178.270 | 20.592 | 8.085 | 131.676 | 16.287 | 7.738 | 137.842 | 17.814 |
| 7.662 | 168.979 | 22.054 | 7.577 | 124.955 | 16.491 | 7.216 | 131.393 | 18.209 |
| 743 | 3.158 | 4.250 | 197 | 1.339 | 6.797 | 208 | 1.627 | 7.822 |
| 252 | 6.107 | 24.234 | 310 | 5.332 | 17.200 | 313 | 4.777 | 15.262 |
| 0,228 | 26 | - | 0,700 | 50 | - | 0,659 | 45 | - |
| 644 | 3.228 | 5.012 | 630 | 3.156 | 5.010 | 762 | 2.875 | 3.773 |
| 644 | 3.228 | 5.012 | 630 | 3.156 | 5.010 | 762 | 2.875 | 3.773 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.328 | 280.482 | 16.187 | 20.970 | 254.313 | 12.127 | 9.161 | 93.299 | 10.184 |
| 15.434 | 239.820 | 15.538 | 17.225 | 192.429 | 11.171 | 5.710 | 45.720 | 8.007 |
| 14.859 | 238.394 | 16.044 | 17.215 | 192.346 | 11.173 | 5.710 | 45.720 | 8.007 |
| 559 | 4.907 | 8.778 | 1.302 | 6.831 | 5.247 | 1.004 | 3.870 | 3.855 |
| 1.335 | 35.755 | 26.783 | 2.443 | 55.053 | 22.535 | 2.447 | 43.709 | 17.862 |
| - | - |  | - | - |  | 0 | 58 | - |
| 130.413 | 340.793 | 2.613 | 98.889 | 263.149 | 2.661 | 184.730 | 385.275 | 2.086 |
| 130.413 | 340.793 | 2.613 | 98.889 | 263.149 | 2.661 | 184.730 | 385.275 | 2.086 |
| 0 | 61 |  | 0 | 26 |  | 19 | 15.000 | 789.474 |
| 26.049 | 53.381 | 2.049 | 56.300 | 114.581 | 2.035 | 77.666 | 158.162 | 2.036 |
| 25.485 | 51.283 | 2.012 | 55.948 | 112.834 | 2.017 | 77.249 | 156.338 | 2.024 |
| 280 | 407 | 1.454 | 39 | 58 | 1.487 | 49 | 59 | 1.204 |
| 106 | 470 | 4.434 | 128 | 317 | 2.477 | 218 | 608 | 2.789 |
| 178 | 1.221 | 6.860 | 185 | 1.372 | 7.416 | 150 | 1.157 | 7.713 |
| - | 2.948.565 | - | - | 3.044.596 | - | - | 2.883.232 | - |

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE METAIS NÃO-FERROSOS - 2016

BRAZILIAN EXPORTS OF NONFERROUS METALS BY COUNTRY OF DESTINATION - 2016

| METAIS / PAÍSES IMPORTADORES METALS / IMPORTING COUNTRIES | TONELADAS TONS (t) | 103 US$ FOB | PARTICIPAÇÃO SHARE US$ FOB (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ALUMÍNIO / ALUMINUM | 482.253 | 964.302 | - |
| 1.1. PRIMÁRIO / PRIMARY | 332.506 | 513.968 | 100,0 |
| . Japão / Japan | 160.571 | 246.317 | 47,9 |
| . Países Baixos / Netherlands | 60.020 | 92.035 | 17,9 |
| . México / Mexico | 54.463 | 83.233 | 16,2 |
| . Outros Países / Other Countries | 57.452 | 92.383 | 18,0 |
| 1.2. SUCATA / SCRAP | 33.167 | 39.404 | 100,0 |
| . Estados Unidos / United States of America | 16.864 | 20.652 | 52,4 |
| . Taiwan / Taiwan | 4.715 | 5.394 | 13,7 |
| . Índia / India | 2.875 | 3.436 | 8,7 |
| . Outros Países / Other Countries | 8.713 | 9.922 | 25,2 |
| 1.3. SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED | 97.622 | 288.507 | 100,0 |
| . Argentina / Argentina | 15.064 | 52.101 | 18,1 |
| . Estados Unidos / United States of America | 21.133 | 49.829 | 17,3 |
| . África do Sul / South Africa | 15.001 | 36.681 | 12,7 |
| . Chile / Chile | 12.738 | 35.378 | 12,3 |
| . Colômbia / Colombia | 11.158 | 31.945 | 11,1 |
| . Paraguai / Paraguay | 4.072 | 24.677 | 8,6 |
| . Outros Países / Other Countries | 18.456 | 57.896 | 20,1 |
| 1.4. OUTROS / OTHERS | 18.958 | 122.423 | 100,0 |
| . Argentina / Argentina | 2.645 | 25.831 | 21,1 |
| . Paraguai / Paraguay | 4.266 | 22.262 | 18,2 |
| . Estados Unidos / United States of America | 4.363 | 21.110 | 17,2 |
| . Colômbia / Colombia | 1.807 | 15.316 | 12,5 |
| . Outros Países / Other Countries | 5.877 | 37.904 | 31,0 |
| 2. CHUMBO / LEAD | 10.732 | 21.590 | - |
| 2.1. PRIMÁRIO / PRIMARY | 10.630 | 20.941 | 100,0 |
| . Estados Unidos / United States of America | 10.417 | 20.419 | 97,5 |
| . Outros Países / Other Countries | 213 | 522 | 2,5 |
| 2.2. SUCATA / SCRAP | 0 | 0 | 100,0 |
| 2.3. SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED | 1 | 13 | 100,0 |
| . Angola / Angola | 0 | 8 | 61,5 |
| . Outros Países / Other Countries | 1 | 5 | 38,5 |
| 2.4. OUTROS / OTHERS | 101 | 636 | 100,0 |
| . Canadá / Canada | 10 | 192 | 30,2 |
| . Outros Países / Other Countries | 91 | 444 | 69,8 |

continuação

PARTICIPAÇÃO

METAIS / PAÍSES IMPORTADORES	TONELADAS	103 US$ FOB		SHARE METALS / IMPORTING COUNTRIES		TONS (t)		US$ FOB (%)

3. COBRE / COOPER	220.314	1.126.852	-

3.1. REFINADO / REFINED	98.717	471.651	100,0

. China / China	75.030	355.624	75,4

. Outros Países / Other Countries	23.687	116.027	24,6

3.2. SUCATA / SCRAP	16.237	52.486	100,0

. China / China	9.229	28.267	53,9

. Coreia do Sul / South Korea	2.200	9.293	17,7

. Países Baixos / Netherlands	797	3.214	6,1

. Outros Países / Other Countries	4.011	11.712	22,3

SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED	71.908	373.886	100,0

. Argentina / Argentina	23.779	128.271	34,3

. Estados Unidos / United States of America	9.307	48.138	12,9

. Índia / India	7.636	37.409	10,0

. Outros Países / Other Countries	31.186	160.068	42,8

CONDUTORES ELÉTRICOS / ELETRIC WIRES	33.299	221.697	100,0

. Bolívia / Bolivia	6.100	29.377	13,3

. Paraguai / Paraguay	4.699	26.949	12,2

. Estados Unidos / United States of America	2.753	25.887	11,7

. México / Mexico	3.857	24.602	11,1

. Argentina / Argentina	3.170	21.536	9,7

. Outros Países / Other Countries	12.720	93.346	42,1

OUTROS / OTHERS	153	7.132	100,0

. França / France	32	2.508	35,2

. Estados Unidos / United States of America	13	1.201	16,8

. Paraguai / Paraguay	23	695	9,7

. Bolívia / Bolivia	22	453	6,4

. Outros Países  / Other Countries	63	2.275	31,9

4. ESTANHO / TIN	7.735	137.841	-

PRIMÁRIO / PRIMARY	7.215	131.393	100,0

. Países Baixos / Netherlands	2.258	41.282	31,4

. Estados Unidos / United States of America	1.880	34.719	26,4

. México / Mexico	828	14.708	11,2

. Argentina / Argentina	810	14.285	10,9

. Outros Países  / Other Countries	1.439	26.399	20,1

SUCATA / SCRAP	207	1.627	100,0

. Bélgica / Belgium	84	885	54,4

. Outros Países  / Other Countries	123	742	45,6

SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED	312	4.777	100,0

. Argentina / Argentina	76	2.043	42,8

. Estados Unidos / United States of America	60	1.211	25,4

. Espanha / Spain	28	453	9,5

. Outros Países  / Other Countries	148	1.070	22,4

OUTROS / OTHERS	1	44	100,0

. Chile / Chile	0	33	75,0

. Outros Países  / Other Countries	1	11	25,0

| continuação |  |
| --- | --- |
| METAIS / PAÍSES IMPORTADORES | TONELADAS | 103 US$ FOB | PARTICIPAÇÃO SHARE |
| METALS / IMPORTING COUNTRIES | TONS (t) |  | US$ FOB (%) |
| 5. MAGNÉSIO / MAGNESIUM | 762 | 2.875 | - |
| 5.1. PRIMÁRIO / PRIMARY | 762 | 2.875 | 100,0 |
| . Estados Unidos / United States of America | 762 | 2.875 | 100,0 |
| 5.2. SUCATA / SCRAP | 0 | 0 | 100,0 |
| 5.3. SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED | 0 | 0 | 100,0 |
| 5.4. OUTROS / OTHERS | 0 | 0 | 100,0 |
| 6. NÍQUEL (1) / NICKEL | 9.161 | 94.234 | - |
| 6.1. PRIMÁRIO / PRIMARY | 5.710 | 45.720 | 100,0 |
| . Países Baixos / Netherlands | 1.498 | 12.161 | 26,6 |
| . Estados Unidos / United States of America | 1.382 | 10.906 | 23,9 |
| . Japão / Japan | 970 | 7.699 | 16,8 |
| . África do Sul / South Africa | 700 | 5.367 | 11,7 |
| . Outros Países / Other Countries | 1.160 | 9.587 | 21,0 |
| 6.2. SUCATA / SCRAP | 1.003 | 3.870 | 100,0 |
| . Estados Unidos / United States of America | 210 | 1.687 | 43,6 |
| . Países Baixos / Netherlands | 577 | 1.325 | 34,2 |
| . Outros Países / Other Countries | 216 | 858 | 22,2 |
| 6.3. SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED | 2.447 | 43.709 | 100,0 |
| . República Federal da Alemanha / F. R. Germ | 1.187 | 19.746 | 45,2 |
| . Estados Unidos / United States of America | 354 | 6.727 | 15,4 |
| . Argentina / Argentina | 224 | 4.965 | 11,4 |
| . México / Mexico | 229 | 4.627 | 10,6 |
| . Outros Países / Other Countries | 453 | 7.644 | 17,5 |
| 6.4. OUTROS / OTHERS | 1 | 935 | 100,0 |
| . Estados Unidos / United States of America | 0 | 430 | 46,0 |
| . Outros Países / Other Countries | 1 | 505 | 54,0 |
| 7. SILÍCIO METÁLICO / SILICON | 184.729 | 385.275 | - |
| 7.1. PRIMÁRIO / PRIMARY | 184.729 | 385.275 | 100,0 |
| . Estados Unidos / United States of America | 71.009 | 172.694 | 44,8 |
| . Reino Unido / United Kingdom | 28.816 | 62.727 | 16,3 |
| . República Federal da Alemanha / F. R. Germ | 29.992 | 57.154 | 14,8 |
| . Países Baixos / Netherlands | 15.996 | 25.513 | 6,6 |
| . Polônia / Poland | 8.003 | 12.988 | 3,4 |
| . Outros Países / Other Countries | 30.913 | 54.199 | 14,1 |

continuação

PARTICIPAÇÃO

METAIS / PAÍSES IMPORTADORES	TONELADAS	103 US$ FOB		SHARE METALS / IMPORTING COUNTRIES		TONS (t)		US$ FOB (%)

8. ZINCO / ZINC	77.666	158.162	-

PRIMÁRIO / PRIMARY	77.249	156.338	100,0

. Argentina / Argentina	34.794	66.862	42,8

. África do Sul / South Africa	25.238	52.592	33,6

. China / China	4.605	9.637	6,2

. Outros Países  / Other Countries	12.612	27.247	17,4

SUCATA / SCRAP	49	59	100,0

. Índia / India	25	36	61,0

. Bélgica / Belgium	24	23	39,0

SEMI-ACABADOS / SEMI-FINISHED	218	608	100,0

. Portugal / Portugal	102	264	43,4

. Outros Países  / Other Countries	116	344	56,6

OUTROS / OTHERS	150	1.157	100,0

. Romenia / Romania	29	299	25,8

. Outros Países  / Other Countries	121	858	74,2

TOTAL / TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	993.352	2.891.131	100,0

. Estados Unidos / United States of America	155.991	444.407	15,4

. China / China	94.874	422.771	14,6

. Argentina / Argentina	87.934	393.415	13,6

. Japão / Japan	166.780	270.502	9,4

. Países Baixos / Netherlands	82.447	181.269	6,3

. Coreia do Sul / South Korea	22.565	99.207	3,4

. Outros Países / Other Countries	382.761	1.079.560	37,3

Fontes / Sources : SECEX/MDIC

Nota / Note :  (1) Exclui Níquel Contido em Fe-Ni. / Excluding Ni Contained in Fe-Ni.

BALANÇA COMERCIAL DE METAIS NÃO-FERROSOS

| METAIS / METALS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 103 US$ FOB | 103 US$ FOB | 103 US$ FOB | 103 US$ FOB | 103 US$ FOB |
| 1. ALUMÍNIO / ALUMINUM | 284.388 | 64.897 | (662.394) | (547.131) | (192.376) |
| 2. CHUMBO / LEAD | (156.044) | (190.511) | (160.006) | (127.295) | (103.829) |
| 3. COBRE / COPPER | (2.374.400) | (1.804.629) | (1.711.913) | (988.826) | (390.878) |
| 4. ESTANHO / TIN | 129.154 | 144.010 | 167.738 | 126.051 | 132.966 |
| 5. MAGNÉSIO / MAGNESIUM | (31.601) | (43.950) | (47.745) | (35.906) | (26.890) |
| 6. NÍQUEL / NICKEL | 372.543 | 356.677 | 195.815 | 179.032 | 18.791 |
| 7. SILÍCIO METÁLICO / SILICON | 514.966 | 354.304 | 291.897 | 240.590 | 382.209 |
| 8. ZINCO / ZINC | (19.094) | (36.554) | (12.182) | 43.985 | 83.943 |
| TOTAL / TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8) | (1.280.088) | (1.155.756) | (1.938.790) | (1.109.500) | (96.064) |

TRADE BALANCE OF NONFERROUS METALS

Fontes / Sources : SECEX-MDIC

CONSUMO DE ALUMÍNIO POR SEGMENTO

| SEGMENTO End use markets | 2015 | 2016 | Variação / Variation 2016 / 2015 |
| --- | --- | --- | --- |

CONSUMPTION OF ALUMINUM BY END USE MARKETS	1.000  toneladas/1.000  tons

| Embalagens / Packaging | 479,5 | 467,5 | -2,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Transportes / Transports | 210,4 | 177,8 | -15,5 |
| Construção civil / Building & construction | 197,9 | 154,8 | -21,8 |
| Eletricidade / Electrical | 136,5 | 145,5 | 6,6 |
| Bens de Consumo / Consumer durables | 118,8 | 109,0 | -8,2 |
| Máquinas e equipamentos / Machinery & equipments | 49 | 46,5 | -5,1 |
| Outros / Other | 117,6 | 104,0 | -11,6 |
| TOTAL / TOTAL | 1.309,7 | 1.205,1 | -11,6 |
| Fontes / Sources : ABAL. |  |  |  |

CONSUMO DE COBRE POR SEGMENTO

CONSUMPTION OF COPPER BY END USE MARKETS

SEGMENTO

End use markets

2016

Equipamentos/ Equipment	-

Construção civil / Building & construction	-

Infraestrutura / Infrastructure	-

Industrial / Industrial	-

Transportes / Transports	-

Fontes / Sources : Anuário Brasileiro do Cobre 2016. Brazilian Copper Yearbook 2016.

VI

Fundição

Foundry

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIDOS

BRAZILIAN PRODUCTION OF CASTINGS	Unid./Unit: t

| PRODUTOS / PRODUCTS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. FERRO / IRON | 2.360.680 | 2.571.337 | 2.258.900 | 1.890.932 | 1.773.578 |
| 2. AÇO / STEEL | 252.020 | 232.503 | 262.800 | 243.085 | 164.186 |
| 3.NÃO FERROSOS / NONFERROUS METALS | 247.198 | 267.598 | 217.500 | 181.880 | 165.186 |
| 3.1 Cobre/ Copper | 14.828 | 17.642 | 22.200 | 21.749 | 21.936 |
| 3.2 Zinco / Zinc | 3.445 | 3.586 | 1.700 | 1.266 | 1.427 |
| 3.3 Alumínio / Aluminum | 225.276 | 241.741 | 188.700 | 153.949 | 135.994 |
| 3.4 Magnésio / Magnesium | 3.649 | 4.629 | 4.900 | 4.916 | 5.829 |
| TOTAL / TOTAL | 2.859.898 | 3.071.438 | 2.739.200 | 2.315.897 | 2.102.950 |

Fontes / Sources : ABIFA - Associação Brasileira de Fundição

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FUNDIDOS

BRAZILIAN EXPORTS OF CASTINGS	Unid./Unit: t

| ITENS / ITEMS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | 103 US$ FOB | t | 103 US$ FOB | t | 103 US$ FOB | t | 103 US$ FOB | t | 103 US$ FOB |
| FUNDIDOS/ CASTINGS | 446.663 | 1.362.087 | 409.088 | 1.232.882 | 404.907 | 1.216.400 | 416.498 | 1.038.574 | 404.591 | 886.757 |
| PREÇO MÉDIO / AVERAGE PRICE | 3.049 | 3.014 | 3.004 | 2.494 | 2.192 |

Fontes / Sources : ABIFA - Associação Brasileira de Fundição

INSUMOS PARA FUNDIDOS

INPUTS OF CASTINGS

| ITENS / ITEMS UNID. UNIT | 2010 | 2011 | 2012 (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. COQUE / COKE | t | 217.799 | 223.727 | 191.359 |
| 2. ENERGIA ELÉTRICA / ELECTRIC POWER | 103kWh | 3.178.159 | 3.278.833 | 2.804.465 |
| 3. ÓLEO COMBUSTÍVEL / FUEL OIL | t | 104.992 | 105.618 | 103.571 |
| 4. ÓLEO DIESEL / DIESEL OIL | t | 16.137 | 16.648 | 16.325 |
| 5. ALUMÍNIO / ALUMINUM | t | 260.877 | 264.800 | 259.667 |
| 6. GUSA / PIG IRON | t | 1.400.194 | 1.438.320 | 1.410.441 |
| 7. SUCATA / SCRAP | t | 930.042 | 961.699 | 943.059 |
| Fontes / Sources : ABIFA - Associação Brasileira de Fundição (*) Dados estimados com base em 2011 / Estimated data based on 2011 |  |  |  |  |

DADOS GERAIS DO SEGMENTO DE FUNDIÇÃO

GENERAL DATA ON THE FOUNDRY SEGMENT

| ITENS / ITEMS | UNID. UNIT | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NÚMERO DE EMPREGADOS / |  | 67.367 | 65.072 | 61.278 | 53.433 | 50.753 |
| NUMBER OF EMPLOYEES |  |  |  |  |  |  |
| 2. FATURAMENTO / NET SALES | 106 US$ | 11.400 | 11.600 | 8.400 | 5.500 | n.d. |
| NET SALES |  |  |  |  |  |  |
| 3. PRODUTIVIDADE / PEODUCTIVITY | t/empregado ano | 44,6 | 46,7 | 42,4 | 40 | n.d. |
| 4. NÚMERO DE UNIDADES |  | 1.354 | 1.352 | 1.340 | 1.167 | n.d. |
| NUMBER OF UNITIES |  |  |  |  |  |  |

Fontes / Sources : ABIFA - Associação Brasileira de Fundição

VII

Siglas

Acronyms

SIGLAS

ACRONYMS

ABAL - Associação Brasileira do Alumínio ABCOBRE - Associação Brasileira do Cobre ABIFA - Associação Brasileira de Fundição ABINOX- Associação Brasileira do Aço Inoxidável

BEN / EPE - Balanço Energético / Empresa de Pesquisa Energética – Ministério de Minas e Energia

DNPM – Departamento Nacional da Produção Mineral

FERBASA – Cia. de Ferro Ligas da Bahia

IABr - Instituto Aço Brasil

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INSG - International  Nickel Study Group

IPEADATA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

MDIC / SECEX - Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio Exterior

MTE / RAIS - Ministério do Trabalho e Emprego

SINDICEL - Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo

SNIEE - Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Estanho SINDIFER - Sindicato da Indústria do Ferro do Estado de Minas Gerais U.S.Geological Survey / Mineral Commodity  Sumaries 2014

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral Endereço

Ministério de Minas e Energia – MME Esplanada dos Ministérios, Bloco U 4° Andar – Ala Sul

70.065-900

Brasília/ Distrito Federal – Brasil

Telefone

+55 61 2032.5291

Sítio Eletrônico

www.mme.gov.br

E-mail

sandra.angelo@mme.gov.br

Anuário Estatístico: Setor Metalúrgico/ Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. 1995 – Brasília: SGM, 2017 – 27,3 cm.

91 p.

Anual

1.	Metalurgia – Estatística – Brasil. I. BRASIL. Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral.

ISSN 2358.7687

CDU 669

Reprodução total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte.

Total or partial reproduction is allowed only with reference to the source.

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO U – 4° ANDAR – ALA NORTE 70.065-900 BRASÍLIA/DF

TEL +55 61 2032-5291

www.mme.gov.br 	92